УДК 669.53’5 – 413:006.354	   Группа В53
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ЛИСТЫ И ПОЛОСЫ ЛАТУННЫЕ

ГОСТ
      Технические условия		                                   931-90

(СТ СЭВ 957-89)

ОКП 184630

Срок действия  с 01.01.92

до 01.01.97

Настоящий стандарт распространяется на латунные горячекатаные и холоднокатаные листы и холоднокатаные полосы общего назначения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Листы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2.   Основные   параметры   и   размеры

1.2.1. Толщина горячекатаных листов и предельные отклонения по толщине должны соответствовать приведенным в табл. I.

1.2.2. Ширина горячекатаных листов и предельные отклонения по ширине должны соответствовать приведенным в табл. 2.

1.2.3. Длина горячекатаных листов и предельные отклонения по длине должны соответствовать приведенным в табл. 3.

1.2.4. Толщина холоднокатаных листов и предельные отклонения по толщине должны соответствовать приведенным в табл. 4.

1.2.5. Ширина холоднокатаных листов и предельные отклонения по ширине должны соответствовать приведенным в табл. 5.

С. 2   ГОСТ 931—90

Таблица 1

мм

| Толщина | Предельное отклонение по толщине при ширине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500, 550, 600, 710 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000, 2500 |
| 5,00 6,00 | —0,45 | —0,50 | —0,60 | —0,80 | —1,00 |
| 7,00 8,00 | —0,50 | —0,60 |  |  |  |
|  |  |  | —0,80 | — 1.00 | —1,20 |
| 9,00 10,00 | —0,60 | —0,70 |  |  |  |
| 11,00 12,00 13,00 14,00 | —0,70 |  |  |  |  |
|  |  | —0.80 | —1,00 | -1,20 | —1,40 |
| 15,00 16,00 | —0,80 | —1,00 | —1,20 | — 1,40 | —1,60 |
| 17,00 58,00 19,00 |  | —1,20 |  |  |  |
| 20,00 21,00 22,00 | — 1,00 | —1,40 | —1,40 | — 1,60 | — 1,80 |
| 24,00 25,00 | — 1,20 | —1,60 | —1,60 | —1,80 | —2,00 |

Таблица 2

мм

| Ширина листа | Предельное отклонение по ширине |
| --- | --- |
| 500, 550, 600 710 1000 | — 15 |
| 1250 1500 2000 2500 | — 20 |

Примечание.  Каждому  размеру  по  ширине  может соответствовать любая длина из приведенных в табл. 3 при условии, что длина  превышает  ширину.

ГОСТ 931—90     С. 3

Таблица 3

мм

| Длина листа | Предельное отклонение по длине |
| --- | --- |
| 1000 1410 1500 2000 | — 20 |
| 2500 3000 4000 | — 30 |

Таблица 4

Размеры, мм

| Марка латуни | Толщина холоднокатаных листов | Предельное отклонение по толщине при ширине |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300, 550, 600 | 710, 800 | 1000 |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 | 0,40 0,50 | —0,06 | —0,09 | — |
|  | 0,60 0,70 0,80 | —0,08 | —0,10 |  |
|  |  |  |  | —0,16 |
|  | 0,90 | —0,09 | —0,12 |  |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц.58— 2, ЛО62— 1 | 1,00 1,10 | —0,10 |  |  |
|  | 1,20 1,30 1,40 | —0,12 | —0,14 |  |
|  | 1,50 1,60 1,80 | —0,14 | —0,16 | —0,20 |
|  | 2,00 2,20 | —0,15 | —0,18 | —0,22 |
|  | 2,50 | —0,18 | —0,20 | —0,24 |
| Л 90, Л 85, Л80, Л68, Л63, ЛМл58-2, ЛО62-1, ЛС59-1 | 3,00 |  |  |  |
|  | 3,50 4,00 | —0,20 | —0,24 | —0,28 |
|  | 4,50 5,00 | —0,22 | —0,27 | —0,32 |

С. 4   ГОСТ 931—90

Продолжение табл. 4

Размеры, мм

| Марка латуни | Толщина холоднокатаных листов | Предельное отклонение по толщине при ширине |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 300, 550, 600 | 710, 800 | 1000 |
|  | 5,50 6,00 6,50 | —0,25 | —0,30 | —0,36 |
|  | 7,00 8,00 | —0,27 | —0,36 | —0,40 |
|  | 9,00 10,00 | —0,30 | —0,40 | —0,43 |
|  | 11,00 12,00 | —0,36 | —0,50 | —0,60 |

Таблица 5

Размеры, мм

| Марка латуни | Ширина при длине |  |  | Предельное отклонение по ширине при толщине |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1410 | 1500 | 2000 | До 3 включ. | Св. 3 |
| ЛС59—1 | — | 500 550 600 | — | — 5 | — 10 |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2, ЛО62—2 | 710 | 600 | 800 1000 |  |  |

1.2.6. Длина холоднокатаных листов и предельные отклонения по длине должны соответствовать приведенным в табл. 6.

Таблица 6

Размеры, мм

| Марка латуни | Длина | Предельное отклонение по ширине при толщине |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 3 включ. | Св. 3 |
| С59—1 | 1500 | — 10 | — 20 |
| 90, Л85, Л80, 68, Л63 МЦ58—2, ЛО62—1 | 1410 1500 2000 |  |  |

ГОСТ 931—90     С. 5

1.2,7. Допускаются короткомерные горячекатаные и холоднокатаные листы в количестве не более 15% массы партии. Размеры короткомерных листов должны быть не менее 500х1000 мм.

1.2.8. Толщина и предельные отклонения по толщине холоднокатаных полос должны соответствовать приведенным в табл. 7.

Таблица 7

Размеры,   мм

| Марка латуни | Толщина полос | Предельное отклонение по толщине полос при ширине |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормальной точности от 40 до 600 включ. | Повышенной точности |  |
|  |  |  | от 40 до 300 включ. | св. 300 до 600 включ. |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 | 0,40 | —0,06 | —0,04 | — |
|  | 0,50 |  | —0,05 |  |
|  | 0,60 | —0,07 |  |  |
|  | 0,70 0,80 | —0,08 | —0,06 |  |
|  | 0,90 | —0,09 |  | —0,08 |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц58-2, ЛС59— 1, Л062— 1 | 1,00 |  | —0,07 |  |
|  | 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 | —0,10 |  | —0,09 |
|  |  |  | —0,09 |  |
|  | 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 | —0,12 |  | —0,10 |
|  |  |  | — |  |
|  | 3,00 3,50 4,00 | —0,16 | —0,12 | —0,12 |
|  | 4,50 5,00 5,50 | —0,20 | —0,14 | —0,14 |
|  | 6,00 6,50 7,00 8,00 | —0,25 | —0,16 | —0,16 |
|  | 9,00 10,00 | —0,30 | —0,18 | —0,18 |
| Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 | 11,00 12,00 | —0,36 | — | — |

1.2.9. Ширина и предельные отклонения по ширине холоднокатаных полос нормальной точности должны соответствовать приведенным в табл. 8.

С. 6   ГОСТ 931—90

Таблица 8

мм

| Ширина полос | Предельное отклонение по ширине нормальной точности при толщине |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,0 | св. 1,0 до 2,0 включ. | св. 2,0 до 4,0 включ. | св. 4,0 до 6,0 включ. | св. 6,0 до 12,0 включ. |
| 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 | —0,7 | —0,8 | —2,0 | — | — |
| 150, 200, 250, 300 | —1,5 | —1,5 | —3,0 | —3,5 | —7,0 |
| 350, 400, 450, 500, 550, 600 | —2,0 | —3,0 |  | —4,0 |  |

1.2.30. Ширина и предельные отклонения по ширине холоднокатаных полос повышенной точности должны соответствовать приведенным в табл. 9.

Таблица 9

мм

| Ширина полос | Предельное отклонение по ширине нормальной точности при толщине |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1,0 включ. | св. 1,0 до 2,0 включ. |
| 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 | —0,5 | — |
|  |  | —0,8 |
| 200, 250, 300 | —1,0 | —1,3 |
| 350, 400, 450, 500, 550, 600 | —1,2 | —1,6 |

1.2.11. Полосы изготовляют длиной от 500 до 2000 мм мерной, кратной мерной с интервалом 500 мм и немерной длины.

Предельное отклонение по длине мерной и кратной мерной длине — минус 10 мм.

1.2.12. Теоретическая масса 1 м2 горячекатаных и холоднокатаных листов и полос приведена в приложении 1.

1.2.13. Размеры, точность изготовления, состояние материала, марку латуни листов и полос потребитель указывает в заказе. При отсутствии требований в заказе точность изготовления определяет изготовитель.

ГОСТ 931—90     С. 7

Условные обозначения лент и полос проставляются по схеме:

| Лист (полоса) Х | ПР | Х | Х | … | XX | … | ХХ | ГОСТ 931—90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина (мерность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:

Способ изготовления:

горячекатаный — Г;

холоднокатаный — Д;

Форма сечения:

прямоугольный (ая)   — ПР.

Точность изготовления (для полос):

нормальная по толщине и ширине— М;

повышенная по толщине и ширине— П;

нормальная по толщине и повышенная по ширине — К;

повышенная по толщине и нормальная по ширине — И.

Точность изготовления по длине холоднокатаных листов:

нормальная — Н;

повышенная — П;

высокая — В.

Состояние:

мягкое — М;

полутвердое — П;

твердое — Т;

особотвердое — О.

Длина (мерность):

немерная  — НД;

мерная — МД;

кратная мерной — КД.

Особые условия:

антимагнитная — AM,

Мерность указывается только для полос.

Вместо отсутствующих данных ставится знак X, кроме обозначения длины (мерности) и особых условий.

С. 8   ГОСТ 931—90

Примеры    условных   обозначений:

Лист горячекатаный размером 5х600x1500 мм из латуни марки Л63:

Лист ГПРХХ 5х600х1500 Л63 ГОСТ 931—90

Лист холоднокатаный, мягкий, размером 4ХЮООХ2000 мм из латуни марки ЛМц 58—2:

Лист ЛПРХМ 4х1000х2000 ЛМц 58—2 ГОСТ 931—90

Полоса холоднокатаная, нормальной точности изготовления по толщине и ширине, твердая, размером 2,5X400x1000 мм, мерной длины, из латуни марки Л062—1:

Полоса ДПРНТ 2,5х400х1000 МД Л062—1 ГОСТ 931—90

1.3.   Характеристики

1.3.1. Листы и полосы изготовляют из латуней марок по ГОСТ 15527:

горячекатаные листы изготовляют из латуней марок Л63, Л062—1, ЛС59—1 и ЛМц58—2;

холоднокатаные листы и полосы — из латуней марок Л90, Л85,-Л80, Л68, Л63, ЛМц58—2, Л062—1 и ЛС59— 1.

1.3.2.  По состоянию  материала листы  и полосы  изготовляют: мягкими — из латуней марок Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛМц

58-2 и ЛС59—1;

полутвердыми — из латуней марок Л90, Л85, Л80, Л68, Л63 ЛС59—1 и ЛМи58—2;

твердыми — из латуней марок Л90, Л85, Л80, Л68, Л63, ЛС59—1, ЛМц58—2 н ЛО62—1;

особотвердыми   из латуней марок Л68 и Л63; пружиннотвердыми — из латуни марки Л63.

Особотвердые листы и полосы изготовляют толщиной до 2 мм включительно.

1.3.3. Поверхность листов и полос должна быть гладкой, чистой, свободной от загрязнении, затрудняющих визуальный осмотр.

Допускаются отдельные мелкие поверхностные дефекты, не выводящие листы и полосы при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

Допускаются для мягких листов и полос малозначительные местные потемнения, покраснения и цвета побежалости.

1.3.4. Мягкие листы и полосы должны быть протравлены. После безокислительного отжига мягкие листы и полосы травлению не подлежат.

1.3.5. Характеристики базового исполнения

1.3.5.1. Листы и полосы должны быть плоскими. Прогиб не должен превышать 1,0 мм на каждые 100 мм ширины и 20 мм ч а каждые 1000 мм длины.

ГОСТ 931—90     С. 9

1.3.5.2. Листы и полосы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев.

Заворот кромки, волнистая и рваная кромка не допускаются.

Косина реза не должна превышать предельные отклонения по ширине и длине.

1.3.5.3. Серповидность полос толщиной до 4 мм не должна превышать 5 мм на 1 м длины, толщиной свыше 4 мм — 8 мм на 1 м длины.

1.3.5.4. Механические свойства листов и полос должны соответствовать приведенным в табл. 10.

1.3.5.5. Холоднокатаные листы и полосы толщиной 1,0—10,0 мм должны выдерживать испытание на изгиб в холодном состоянии вдоль прокатки:

мягкие — на 180°,

полутвердые — на 90°

вокруг оправки с радиусом закругления, равным толщине листа или полосы. Появление следов надрывов и трещин не допускается.

1.3.6. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя

1.3.6.1. Листы горячекатаные изготовляют промежуточных размеров по толщине, ширине, длине с предельными отклонениями по ближайшему большему размеру, приведенными в табл. 1, 2, 3.

1.3.6.2. Листы холоднокатаные изготовляют промежуточных размеров по толщине, ширине, длине с предельными отклонениями по ближайшему большему размеру, приведенными в табл. 4, 5 и 6.

1.3.6.3. Листы холоднокатаные изготовляют повышенной точности по длине с предельным отклонением для листов толщиной до 3 мм включительно — минус 5 мм, толщиной свыше 3 мм — минус 10 мм.

1.3.6.4. Листы холоднокатаные изготовляют высокой точности по длине с предельным отклонением для листов толщиной свыше 3 мм — минус 6 мм.

1.3.6.5. Полосы изготовляют промежуточных размеров по толщине, ширине, длине с предельными отклонениями по ближайшему большему размеру, приведенными в табл. 7, 8 и 9.

При этом полосы повышенной точности по ширине изготовляют:

толщиной  до   1   мм   включ.   —   шириной  до   100   мм   включ.; толщиной до 2 мм включ. — шириной or.150 до 600 мм включ.

Полосы мерной и кратной мерной длины изготовляют с предельным отклонением по длине — минус 10 мм.

1.3.6.6. Листы и полосы изготовляют повышенной точности по прогибу — не более 0,8 мм на каждые 100 мм ширины и не более 15 мм на каждые 1000 мм длины.

С. 10   ГОСТ 931—90

Таблица 10

| Способ изготов-ления | Марка латуни | Состояние материала | Толщина, мм |  | Ширина, мм |  | Временное сопротивление в, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение 10, % не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | листа | полосы | листа | полосы |  |  |
| Холоднокатаные | Л90 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до12,0 | До 800 До 600 включ. | До 600 | От 230(24) до 340(35) | 36 |
|  |  | Полутвердый | От 0.40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 260(30) до 390(40) | 10 |
|  |  | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до10,00 | До 800 До1000 | До 600 | Не менее 350(36) | 3 |
|  | Л85 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до12,0 | До 800 До 1000 | До 600 | От 250(26) до 360(37) | 38 |
|  |  | Полутвердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,0 | До 800 До 1000 | До 600 | От 320(33) до430(44) | 12 |
|  |  | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | Не менее 390(40) | 3 |
|  | Л 80 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12.00 | От 0,40 До12,00 | До 800 До1000 | До 600 | От 260(27) до 370(38) | 40 |
|  |  | Полутвердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,0 | До 800 До 1000 | До 600 | От 330(34) до430(44) | 15 |
|  |  | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | Не менее 390(40) | 3 |
|  | Л 68 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 До12,00 | До 800 До1000 | До 600 | От 290(30) до 470(48) | 20 |
|  |  | Полутвердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до 12,0 | До 800 До 1000 | До 600 | От 330(34) до430(44) | 10 |

ГОСТ 931—90     С. 11

Продолжение табл. 10

| Способ изготов-ления | Марка латуни | Состояние материала | Толщина, мм |  | Ширина, мм |  | Временное сопротивление в, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение 10, % не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | листа | полосы | листа | полосы |  |  |
| Холоднокатаные | Л68 | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до12,0 | До 800 До 600 включ. | До 600 | От 230(24) до 340(35) | 36 |
|  |  | Особо-твердый | От 0,40 до 2,00 | От 0,40 до 2,00 | До 600 Включ. | До 600 | Не менее 520(53) | — |
|  | Л63 | Мягкий | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 290(30) до 400(41) | 38 |
|  |  | Полутвердый | От 0,40 до 0.60 От 0.70 до 12,00 | От 0.40 до12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 340(35) до 470(48) | 20 |
|  |  | Твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 10,00 | От 0,40 до10,00 | До 800 До 1000 | До 600 | От 410(42) до 570(58) | 8 |
|  |  | Особо-твердый | От 0,40 до 2,00 | От 0,40 до 2,00 | До 600 включ. | До 600 | От 510(52) до 640(65) | 4 |
|  |  | Пружин-но-твердый | От 0,40 до 0,60 От 0,70 до 12,00 | От 0,40 до12,00 | До 800 До 1000 | До 600 | Не менее 610(62) | — |
|  | ЛС59— 1 | Мягкий | От 3,00 до 12,00 | От 1,00 до 10,00 | До 600 включ. | До 600 | От 340(35) до 470(48) | 25 |
|  |  | Твердый | От 3,00 до 10,00 | От 1,00 до10,00 | До 600 включ. | До 600 | От 460(47) до 610(62) | 5 |
|  | ЛМц 58— 2 | Мягкий | От 1,00 до 12,00 | От 1,00 до10,00 | До 1000 | До 600 | От 380(39) до 470(48) | 30 |
|  |  | Полутвердый | От 1,00 до 12,00 | От 1,00 до10,00 | До 1000 | До 600 | От 420(43) до 590(60) | 15 |
|  |  | Твердый | От 1,00 до 10,00 | От 1,00 до10,00 | До 1000 | До 600 | Не менее 590 (60) | 3 |
|  | ЛО62— 1 | Твердый | От 1,00 до 10,00 | От 1,00 до10,00 | До 1000 | До 600 | Не менее 90(40) | 5 |

С. 12   ГОСТ 931—90

Продолжение табл. 10

| Способ изготов-ления | Марка латуни | Состояние материала | Толщина, мм |  | Ширина, мм |  | Временное сопротивление в, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение 10, % не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | листа | полосы | листа | полосы |  |  |
| Горячекатаные | Л63 | — | От 5,00 до 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | От 290(30) до 390(10) | 30 |
|  | ЛО 62—1 | — | От 5,00 до 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | От 340(35) до 440(45) | 20 |
|  | ЛС 59—1 | — | Oт 5,00 До 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | От 360(37) до 490(50) | 18 |
|  | ЛМц 58—2 | — | От 5.00 до 25,00 | — | От 600 до 2500 | — | Не менее 390(40) | 25 |

Примечания:

1. Верхний предел временного сопротивления может бить выше,  но  не более чем на 20 Н/мм2 (2 кгс/мм2) при сохранении относительного удлинения  не менее приведенного в табл.   10.

2. Значения твердости указаны в приложении 2.

3. Глубина выдавливании   при   испытании   на   вытяжку   сферической лунки приведена в приложении 3.

ГОСТ 931—90     С. 13

1.3.6.7. Листы и полосы изготовляют антимагнитными в соответствии с ГОСТ 15527.

1.3.6.8. Листы и полосы в полутвердом состоянии из латуни марки Л63 изготовляют с временным сопротивлением в от 380 (39) до 470 (48) Н/мм2 (кгс/мм2).

1.3.6.9. Холоднокатаные листы и полосы изготовляют с механическими свойствами, приведенными в табл. 11.

Таблица 11

| Способ изготовления | Марка латуни | Состояние материала | Временное сопротивление в, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение 10, % не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холоднокатаные | Л90 | Мягкий | От 230(24) до 320(35) | 36 |
|  |  | Полутвердый | От 290(30) до 370(38) | 10 |
|  | Л68 | Мягкий | От 280(29) до 370(38) | 42 |
|  | Л63 | Мягкий | От 290(30) до 390(40) | 40 |
|  |  | Полутвердый | От 350(35) до 450(46) | 22 |
|  |  | Твердый | От 430(42) до 530(54) | 8 |

1.3.7. Характеристики исполнения, устанавливаемые по согласованию потребителя и изготовителя ….

1.4.   Маркировка

1.4.1. На конце каждого листа или полосы на прочно прикрепленном бумажном ярлыке должны быть нанесены не смываемой водой краской:….

1.5.   Упаковка

1.5.1. Упаковка должна обеспечивать защиту листов и полос от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ в процессе транспортирования и хранения. ….

2. ПРИЕМКА

2.1. Листы и полосы принимают партиями. …

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Анализ химического состава проводят по ГОСТ 25086, ….

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Листы и полосы транспортируют всеми видами транспорта ….

С. 20   ГОСТ 931—90

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1 м2 ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ХОЛОДНОКАТАНЫХ ЛИСТОВ И ПОЛОС

Таблица  15

| Толщина полосы или листа, мм | Теоретическая масса 1 м2 листа или полосы, кг, из латуни марок |  | Толщина полосы или листа, мм | Теоретическая масса 1 м2 листа или полосы, кг, из латуни марок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л90, Л85, Л80 | Л68, Л63, ЛС59—1, ЛМц58—2, ЛО62—1 |  | Л90, Л85, Л80 | Л68, Л63, ЛС59—1, ЛМц58—2, ЛО62—1 |
| 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,35 1,4 1,5 1,6 1,65 1,8 2,0 2,2 2,25 2,5 2,75 3,0 3,5 4,0 | 3,48 4,35 5,22 6,09 6,96 7,83 8,70 9,57 10,44 11,31 11,75 12,18 13,05 13,92 14,36 15,66 17,40 19,14 19,58 21,75 23,93 26,10 30,45 34,80 | 3,40 4,25 5,10 6,05 6,80 7,65 8,50 9,35 10,20 11,05 11,48 11,90 12,75 13,60 14,03 15,30 17,00 18,70 19,13 21,25 23,38 25,50 29,75 34,00 | 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 25,0 | 39,15 43,50 47,85 52,20 56,55 60,90 65,25 69.60 78,30 87,00 95,70 104,40 113,10 121,80 130,50 139,20 147,90 156,60 165,30 174,00 182,70 191,40 217,50 | 38,15 42,50 46,75 51.00 55,25 59,50 63,75 68,00 76.50 85,00 93,50 110,50 102,00 119,00 127,00 136,00 144,50 1 53,00 161,50 170,00 178,50 187,00 212,50 |

Примечание. При вычислении теоретической массы марок Л90, Л85, Л80 принята равной 8,7 г/см3, а латуни ЛС59—1, ЛМц58—2 и ЛО62—1 —равной 8,5 г/см3.

ГОСТ 931—90     С. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ТВЕРДОСТЬ ХОЛОДНОКАТАНЫХ ЛИСТОВ И ПОЛОС

Таблица   16

| Марка латуни | Состояние материала | Твердость по Бринеллю | Марка латуни | Состояние материала | Твердость по Бринеллю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Л90 | Мягкий Полутвердый Твердый | 60 85 110 | Л63 | Мягкий Полутвердый Твердый Особотвердый Пружинно-твердый | 70 105 135 160 180 |
| Л85 | Мягкий Полутвердый Твердый | 65 95 110 |  |  |  |
| Л80 | Мягкий Полутвердый Твердый | 65 95 120 | ЛС 59-1 | Мягкий Твердый | 100 200 |
|  |  |  | ЛМц58— 2 | Мягкий Полутвердый Твердый | 85 100 120 |
| Л68 | Мягкий Полутвердый Твердый Особотвердый | 70 105 125 155 |  |  |  |
|  |  |  | ЛО62—1 | Твердый | 145 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ГЛУБИНА ВЫТЯЖКИ  ПРИ ИСПЫТАНИИ  НА ВЫТЯЖКУ СФЕРИЧЕСКОЙ ЛУНКИ ПРИ РАДИУСЕ ПУАНСОНА 10 мм

Таблица  17

Размеры,  мм

| Состояние материла | Марка латуни | Глубина выдавливания при толщине листа пли полосы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,40—0,45 | 0,50 | 0,60—1,0 | 1,2—1,5 |
| Мягкий | Л68 Л63 | Не менее 10,0 Hе менее 9,5 | Не менее 11,0 Не менее 9,5 | Не менее 11,5 Не менее 10,0 | Не менее 12,0 Не менее 10,5 |
| Полутвердый | Л68 Л63 | 8,0—10,0 7,0—9,0 | 9,0—11,0 7,0—9,0 | 9,5—11,5 7,5—9,5 | 11,0—13,0 8,0—10,0 |