УДК 669.35.5.422!006.354	   Группе В53
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ

ГОСТ
Технические условия	2060—90

ОКП 18 4570

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт распространяется на тянутые и прессованные латунные прутки круглого, квадратного и шестигранного сечений, применяемые в различных отраслях промышленности.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Прутки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и    размеры

1.2.1. Диаметры тянутых прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным  в табл. 1.

Издание официальное	Перепечатка воспрещена
*

© Издательство стандартов, 1990

©ИПК Издательство стандартов, 1997

Переиздание с изменениями

2-649

##### С. 2 ГОСТ 2060-90

Таблица1

мм

| Номинальный диаметр | Предельное отклонение по диаметру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых прутков |  |  | квадратных и шестигранных прутков |  |
|  | высокой точности | повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности |
| 3,0 | -0,04 | -0,06 | -0,10 | - | - |
| 3,5 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | - | - |
| 4,0 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | - | - |
| 4,5 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | - | - |
| 5,0 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,08 | -0,12 |
| 5,5 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,08 | -0,12 |
| 6,0 | -0,05 | -0,08 | -0,12 | -0,08 | -0,12 |
| 6,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 7,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 7,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 8,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 8,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 9,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 9,5 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 10,0 | -0,06 | -0,09 | -0,15 | -0,09 | -0,15 |
| 11,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 12,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 13,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 14,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 15,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 |
| 16,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | - | -0,18 |
| 17,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | -0,11 | -0,18 - |
| 18,0 | -0,07 | -0,11 | -0,18 | - | -0,18 |
| 19,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 20,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 21,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 22,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 23,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | - | - |
| 24,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 25,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | - | - |
| 27,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 28,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | - | - |

###### ГОСТ 2060-90 С. 3

Продолжение табл. 1

мм

| Номиналь- ный диаметр | Предельное отклонение по диаметру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых прутков |  |  | квадратных и шестигранных прутков |  |
|  | высокой точности | повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности |
| 30,0 | -0,08 | -0,13 | -0,21 | -0,13 | -0,21 |
| 32,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 34,0 | - | - | - | - | -0,25 |
| 35,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 36,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 38,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |
| 40,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | - | - |
| 41,0 | -0,10 | - | - | -0,16 | -0,25 |
| 45,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | - | - |
| 46,0 | -0,10 | - | - | -0,16 | -0,25 |
| 50,0 | -0,10 | -0,16 | -0,25 | -0,16 | -0,25 |

Примечания:

1. Из сплава марки ЛС 63—3 изготовляют только круглые прутки диаметром от 5 до 20 мм включительно.

2. Для квадратных и шестигранных прутков под диаметром подразумевается диаметр вписанной окружности.

3. Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м круглых, квадратных и шестигранных прутков приведены в приложении 1.

4. Прутки диаметром 16, 18 мм изготовляют круглого и шестигранного сечений; прутки диаметром 34 мм изготовляют шестигранного сечения. Прутки указанных диаметров изготовляют из латуней марок Л 63 и Л С 59—1.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.2. Размеры прессованных прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2.

С. 4 ГОСТ 2060-9

Таблица2

мм

| Номинальный диаметр | Предельное отклонение по диаметру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых прутков |  | квадратных и шестигранных прутков |  |
|  | повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности |
| 10 | -0,36 | -0,58 | - | - |
| 11 | -0,43 | -0,70 | - | - |
| 12 | -0,43 | -0,70 | - | - |
| 14 | -0,43 | -0,70 | - | - |
| 16 | —0,43 | -0,70 | - | - |
| 18 | -0,43 | -0,70 | - | - |
| 20 | -0,52 | -0,84 | - | - |
| 22 | -0,52 | -0,84 | -0,52 | -0,84 |
| 23 | -0,52 | -0,84 | - | - |
| 24 | - | - | -0,52 | -0,84 |
| 25 | -0,52 | -0,84 | - | - |
| 27 | - | - | -0,52 | -0,84 |
| 28 | -0,52 | -0,84 | - | - |
| 30 | -0,52 | -0,84 | -0,52 | -0,84 |
| 32 | -0,62 | -1,00 | -0,62 | -1,00 |
| 35 | -0,62 | -1,00 | - | - |
| 36 | - | - | - | -1,00 |
| 38 | -0,62 | -1,00 | - | - |
| 40 | -0,62 | -1,00 | - | -1,00 |
| 41 | - | - | - | -1,00 |
| 42 | -0,62 | -1,00 | - | - |
| 45 | -0,62 | -1,00 | - | -1,00 |
| 46 | - | - | - | -1,00 |
| 48 | -0,62 | -1,00 | - | - |
| 50 | -0,62 | -1,00 | - | -1,00 |
| 55 | - | -1,20 | - | -1,20 |
| 60 | - | -1,20 | - | -1,20 |
| 65 | - | -1,20 | - | -1,20 |
| 70 | - | -1,20 | - | -1,20 |
| 75 | - | -1,20 | - | -1,20 |
| 80 | - | -1,20 | - | -1,20 |
| 85 | - | -1,40 | - | - |
| 90 | - | -1,40 | - | -1,40 |
| 95 | - | -1,40 | - | - |

ГОСТ 2060-90 С. 5

Продолжение табл. 2

мм

| Номиналь- ный диаметр | Предельное отклонение по диаметру |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых прутков |  | квадратных и шестигранных прутков |  |
|  | повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности |
| 100 | — | -1,40 | — | -1,40 |
| 110 | — | -2,20 | — | — |
| 120 | — | -2,20 | — | — |
| 130 | — | -2,50 | — | — |
| 140 | — | -2,50 | — | — |
| 150 | — | -2,50 | — | — |
| 160 | — | -2,50 | — | — |

Примечания:

1. Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м прессованных прутков приведены в приложении 2.

2. Ориентировочная плотность латуней приведена в приложении 3.

1.2.3. Точность изготовления прутков по размерам потребитель указывает в заказе. При отсутствии требований в заказе точность изготовления определяет изготовитель.

Условное обозначение прутков проставляется по схеме:

| Пруток X Способ изготовления | XX | X | X | . . . | XX | . . . | XX | ГОСТ 2060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |

С. 6 ГОСТ 2060—90

ГОСТ 2060-90 С. 7

при следующих сокращениях:
Способ изготовления:

холоднодеформированный (тянутый) — Д;

горячедеформированный (прессованный) — Г.

Форма сечения:

круглый — КР;

квадратный — КВ;

шестигранный — ШГ.
Точность изготовления:

нормальная — Н;

повышенная — П;

высокая — В. Состояние:

мягкое — М;

полутвердое — П,

твердое — Т. Длина:

немерная длина — НД;

кратная длина — КД;

в бухтах — БТ.

Особые условия:

автоматный — АВ;

антимагнитный — АМ;

пруток с обрезанными концами — О;

мягкое состояние повышенной пластичности — Н;

полутвердое состояние повышенной пластичности — Р;

твердое состояние повышенной пластичности — У;

прессованное состояние обычной пластичности — С;

прессованное состояние повышенной пластичности — Т.

Вместо отсутствующего показателя ставится знак «X» (кроме обозначения длины и особых условий).

Примеры условных обозначений: Пруток тянутый, шестигранный, нормальной точности изготовления, полутвердый, диаметром 24 мм, длиной 3000 мм из латуни марки ЛО 62-1:

Пруток ДШГНП 24х3000ЛО 62-1 ГОСТ 2060-90

То же, тянутый, круглый, нормальной точности изготовления, твердый, диаметром 12 мм, немерной длины, из латуни марки ЛС 63—3, предназначенный для обработки на автоматах:

Пруток ДКРНТ12 НД ЛС 63-3 АВ ГОСТ 2060-90

ГОСТ 2060-90 С. 7

То же, прессованный, квадратный, нормальной точности изготовления, диаметром 24 мм, немерной длины из латуни марки ЛЖС 58 - 1-1:

Пруток ГКВНХ24 НДЛЖС 58-1-1 ГОСТ 2060-90

То же, тянутый, квадратный, повышенной точности изготовления, твердый, диаметром 12 мм, длиной, кратной 5000 мм, из латуни марки ЛС 59—1, антимагнитный:

Пруток ДКВПТ12 КД 5000 ЛС 59-1 АМ ГОСТ 2060-90

То же, тянутый, круглый, высокой точности изготовления, твердый, диаметром 10 мм, мерной длины 2000 мм, из латуни марки ЛС 63-3:

Пруток ДКРВТ 10х 2000 ЛС 63-3 ГОСТ2060-90

1.3. Характеристики

1.3.1. Характеристики базового исполнения

1.3.1.1. Прутки изготовляют из медно-цинковых сплавов (латуней) по ГОСТ 15527 в соответствии с требованиями табл. 3.

ТаблицаЗ

| Способ изготовления прутков | Профиль прутков | Марки латуни |
| --- | --- | --- |
| Тянутые Тянутые Прессованные | Круглые, квадратные, шестигранные Круглые Круглые, квадратные шестигранные | Л 63, ЛС 59-1, ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1 ЛС63-3 Л 63, ЛО 62-1, ЛС 59-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59-1-1, ЛАЖ 60-1-1, ЛЖС 58-1-1 |

1.3.1.2. По состоянию материала тянутые прутки изготовляют:

из сплавов марок Л 63, Л С 59—1 - мягкими, полутвердыми и твердыми;

из сплавов марок ЛО 62-1, ЛЖС 58-1-1, ЛМц 58-2, ЛЖМц 59—1—1 - полутвердыми;

из сплава марки ЛС 63—3 - твердыми и полутвердыми.

1.3.1.3. Поверхность прутков должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр, без трещин и расслоений.

На поверхности допускаются мелкие плены, вмятины, раковины, риски, задиры, кольцеватость, следы правки, если они при конт-

С. 8 ГОСТ 2060-90

рольной зачистке не выводят прутки за предельные отклонения по диаметру. Допускаются следы технологической смазки, а также цвета побежалости после отжига.

1.3.1.4. В прутках не допускаются внутренние дефекты в виде раковин, неметаллических включений и пресс-утяжин.

Конец прутка, примыкающий к пресс-остатку, подвергают излому или обрезке до полного удаления пресс-утяжины.

Обломанный конец прутка при отправке потребителю не обрезают.

Допускается обрубать концы прутков диаметром 80 мм и менее, при этом косина реза не оговаривается.

1.3.1.5. Отклонение от формы поперечного сечения (овальность, отклонение от угла) допускается в пределах допуска по диаметру.

1.3.1.6. Допускается закругление продольных ребер тянутых прутков квадратного и шестигранного сечений радиусом до 1,0 мм — для размеров свыше 25 мм.

1.3.1.7. С тянутых прутков полутвердого и твердого состояний из сплавов всех марок должны быть сняты остаточные растягивающие напряжения термическим (низкотемпературный отжиг) или механическим методом.

1.3.1.8. Скручивание квадратных и шестигранных прутков в твердом и полутвердом состояниях не должно превышать значений, указанных в табл. 4.

Таблица4 мм

| Диаметр вписанной окружности | Предельное отклонение скручивания Л |  |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 м | на общую длину прутка |
| До 17. Св. 17 до 50 | 1,0 2,0 | 2,0 5,0 |

Примечание. Скручивание тянутых мягких и прессованных прутков не регламентируется.

1.3.1.9. Прутки изготовляют нормальной точности по диаметру.

Диаметры тянутых и прессованных прутков нормальной точности изготовления и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

ГОСТ 2060-90 С. 9

1.3.1.10. По длине прутки изготовляют немерной длины:

1,5—3,0 м — диаметром от 3 до 4 мм включ.;

2,0—5,0 м — диаметром св. 4 до 40 мм включ.;

1,0—4,0 м — диаметром св. 40 до 80 мм включ.;

1,0—3,0 м — диаметром св. 80 до 100 мм включ.;

0,5—3,0 м — диаметром св. 100 мм.

В партии прутков немерной длины допускаются укороченные прутки в количестве не более 10 % массы партии;

длиной не менее 1м — для прутков диаметром до 40 мм;

длиной не менее 0,5 м — для прутков диаметром св. 40 мм.

1.3.1.11. Прутки должны быть выправлены. Кривизна прутков на 1 м длины не должна превышать норм, приведенных в табл. 5.

Таблица5

мм

| Способ изготовления прутков | Кривизна на 1 м длины прутка при диаметре |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 18 | св.18 до 40 | св.40 до 50 | св.50 до 120 | св. 120 |
| Тянутые твердые и полу- | 1,25 | 1,0 | 2,0 | — | — |
| твердые (для обработки на |  |  |  |  |  |
| автоматах) |  |  |  |  |  |
| Тянутые твердые и полу- | 2,0 | 1,5 | 2,0 | — | — |
| твердые |  |  |  |  |  |
| Прессованные | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 9,0 |

Примечание. Кривизна тянутых мягких прутков и прутков в бухтах не нормируется.

Общая кривизна прутка не должна превышать произведения местной кривизны на 1 м на длину прутка в метрах.

1.3.1.12. Механические свойства прутков должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

С. 10 ГОСТ 2060-90

Таблица6

| Марка латуни | Способ изготовления прутков и состояние материала | Диаметр прутков, мм | Временное сопротивление Rm (Qв), мПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % |  | Твердость по Виккер-су HV20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A5 (5) | A10 (5) |  |
|  |  |  | не менее |  |  |  |
| Л 63 | Прессованные Тянутые мягкие Тянутые полутвердые Тянутые твердые | 10-160 3-50 3-40 3-12 | 290(30) 290(30) 370(38) 440(45) | 33 44 17 11 | 30 40 15 10 | 65-120 65-120 121-165 Не менее 161 |
| ЛС59-1 | Прессованные Тянутые мягкие Тянутые полутвердые Тянутые твердые | 10-50 55-160 3-50 3-12 13-20 21-40 3-12 | 360(37) 360(37) 330(34) 410(42) 390(40) 390(40) 490(50) | 22 22 25 10 15 18 7 | 18 18 22 8 12 15 5 | 80-140 70-140 80-140 121-170 121-170 121-170 Не менее 171 |
| ЛС63-3 | Тянутые твердые Тянутые полутвердые | 3-9,5 10-14 15-20 10-20 | 590(60) 540(55) 490(50) 350(36) | — — — — | 1 1 1 12 | Не регламентируется |
| Л062-1 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10-160 3-50 | 360(37) 390(40) | — — | 20 15 |  |
| ЛЖС 58-1-1 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10-160 3-50 | 290(30) 440(45) | — — | 20 10 |  |
| ЛМц 58-2 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10-160 3-12 13-50 | 390(40) 440(45) 410(42) | — — — | 25 20 20 |  |

ГОСТ 2060-90 С. 11

Продолжение табл. 6

| Марка латуни | Способ изготовления прутков и состояние материала | Диаметр прутков, мм | Временное сопротивление Rm (Qв), мПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % |  | Твердость по Виккер-су HV20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A5 (5) | A10 (5) |  |
|  |  |  | не менее |  |  |  |
| ЛЖМц 59-1-1 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10-160 3-12 13-50 | 430(44) 490(50) 440(45) | — — — | 28 15 17 | Не регламентируется |
| ЛАЖ 60-1-1 | Прессованные | 10-160 | 440(45) | — | 18 |  |

Примечания:

1. Твердость прутков по Бринеллю приведена в приложении 4.

2. Относительное удлинение прутков из латуни марок Л63 и ЛС 59—1 определяют на коротких (А5) или на длинных (А10) образцах.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3.1.13. Рекомендуемая область применения прутков из латуней различных марок приведена в приложении 5.

1.3.2. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя.

1.3.2.1. Прутки изготовляют повышенной и высокой точности по диаметру.

Диаметры тянутых прутков повышенной и высокой точности и прессованных прутков повышенной точности изготовления и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Из сплава ЛС 63—3 изготовляют тянутые круглые прутки диаметром от 3 до 4,5 мм включительно.

1.3.2.2. По длине прутки изготовляют:

а) мерной длины — в пределах немерной с предельными отклонениями по длине:

для тянутых:  + 15 мм;

для прессованных: + 15 мм — для прутков диаметром до 80 мм включ.;

+ 20 мм  —  для прутков диаметром св. 80 мм;

С. 12 ГОСТ 2060—90

б) кратной мерной длины — в пределах немерной с припуском 5 мм на каждый рез и с общим допуском по длине в соответствии с подпунктом а.

Прутки должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев. Рез должен быть перпендикулярным к оси прутка.

Косина реза не должна превышать половины предельного отклонения по длине прутка.

1.3.2.3. Тянутые прутки диаметром до 12 мм и прессованные1 прутки диаметром до 22 мм изготовляют в бухтах. Длина прутка должна быть не менее 6 м.

1.3.2.4. Прутки из сплавов марок Л 63, ЛС 59—1 и ЛС 63—3 изготовляют с антимагнитными свойствами в соответствии с требованиями ГОСТ 15527.

1.3.2.5. Прутки диаметром свыше 28 до 40 мм включительно изготовляют с обрезанными концами.

1.3.2.6. Для тянутых твердых и полутвердых прутков диаметром до 18 мм, предназначенных для обработки на автоматах, кривизна не должна превышать 1 мм на 1 м длины прутка.

1.3.2.7. Для прутков повышенной пластичности нормы временного сопротивления и относительного удлинения должны соответствовать указанным в табл. 7.

Таблица7

| Марка латуни | Способ изготовле- ния прутков и состояние материала | Диаметр прутков мм | Временное сопротивление Rm (Qв), мПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A5 (5) | A10 (10) |
|  |  |  | не менее |  |  |
| Л 63 ЛС59-1 | Прессованные Тянутые мягкие Тянутые полу- твердые Тянутые твердые Прессованные Тянутые мягкие Тянутые полу- твердые Тянутые твердые | 10-160 3-50 3-40 3-12 10-160 3-50 3-12 13-20 21-40 3-12 | 290(30) 290(30) 370(38) 440(45) 360(37) 340(35) 430(44) 430(44) 410(42) 490(50) | 39 46 27 14 23 32 14 16 20 12 | 35 40 24 11 20 30 12 14 17 9 |

ГОСТ 2060-90 С. 13

1.3.3. Характеристики исполнения, устанавливаемые по согласованию потребителя с изготовителем ….

1.4. Маркировка

1.4.1. К каждому пучку или бухте должен быть прикреплен металлический, картонный или фанерный ярлык, на котором указывают: ….

1.5. Упаковка

1.5.1. Прутки диаметром от 5 до 40 мм связывают в пучки или бухты массой не более 80 кг каждый. ….

2. ПРИЕМКА

2.1. Прутки принимают партиями. Партия должна состоять из прутков одной марки сплава, одной формы сечения, одного размера, одного способа изготовления, одного состояния, одной точности изготовления и оформлена одним документом о качестве, содержащим: ….

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль качества поверхности прутков проводят статистическим методом, обеспечивающим заданное качество поверхности с вероятностью 96 % (приемочный уровень дефектности AQL=4 %)…..

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Прутки длиной до 3 м транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах, прутки длиной 3 м и более транспортируют открытыми транспортными средствами в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. ….

ГОСТ 2060-90 С. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное

ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1 м ТЯНУТЫХ ПРУТКОВ

Таблица 10

| Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения прутков, мм2 |  |  | Теоретическая масса 1 м прутков, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых | квадратных | шестигранных | круглых | квадратных | шестигранных |
| 3,0 | 7,07 | — | — | 0,060 | — | — |
| 3,5 | 9,62 | — | — | 0,080 | — | — |
| 4,0 | 12,57 | — | — | 0,106 | — | — |
| 4,5 | 15,90 | — | _ | 0,135 | — | — |
| 5,0 | 19,6 | 25,0 | 21,7 | 0,17 | 0,21 | 0,18 |
| 5,5 | 23,8 | 30,3 | 26,2 | 0,20 | 0,26 | 0,22 |
| 6,0 | 28,3 | 36,0 | 31,2 | 0,24 | 0,31 | 0,27 |
| 6,5 | 33,2 | 42,3 | 36,6 | 0,28 | 0,36 | 0,31 |
| 7,0 | 38,5 | 49,0 | 42,4 | 0,33 | 0,42 | 0,36 |
| 7,5 | 44,2 | 56,2 | 48,7 | 0,38 | 0,48 | 0,42 |
| 8,0 | 50,3 | 64,0 | 55,4 | 0,43 | 0,54 | 0,47 |
| 8,5 | 56,7 | 72,2 | 62,6 | 0,48 | 0,61 | 0,53 |
| 9,0 | 63,6 | 81,0 | 70,2 | 0,54 | 0,69 | 0,60 |
| 9,5 | 70,9 | 90,2 | 78,2 | 0,60 | 0,77 | 0,66 |
| 10,0 | 78,5 | 100,0 | 86,6 | 0,67 | 0,85 | 0,74 |
| 11,0 | 95,0 | 121,0 | 104,8 | 0,81 | 1,03 | 0,89 |
| 12,0 | 113,1 | 144,0 | 124,7 | 0,96 | 1,22 | 1,06 |
| 13,0 | 132,7 | 169,0 | 145,4 | 1,13 | 1,44 | 1,26 |
| 14,0 | 153,9 | 196,0 | 169,7 | 1,31 | 1,67 | 1,44 |
| 15,0 | 176,7 | 225,0 | 194,9 | 1,50 | 1,91 | 1,66 |
| 16,0 | 201,1 | — | — | 1,71 | — | — |
| 17,0 | 227,0 | 289,0 | 250,3 | 1,93 | 2,46 | 2,13 |
| 18,0 | 254,5 | — | — | 2Д6 | — |  |
| 19,0 | 283,5 | 361,0 | 312,6 | 2,41 | 3,07 | 2,66 |
| 20,0 | 314,2 | — | — | 2,67 | — | — |
| 21,0 | 346,4 | 441,0 | 381,9 | 2,94 | 3,75 | 3,25 |
| 22,0 | 380,1 | 484,0 | 419,1 | 3,23 | 4,11 | 3,56 |
| 23,0 | 415,3 | — | — | 3,53 | — | — |
| 24,0 | 452,4 | 576,0 | 498,8 | 3,85 | 4,90 | 4,24 |

С. 22 ГОСТ 2060-90

Продолжение табл. 10

| Номиналь- ный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения прутков, мм2 |  |  | Теоретическая масса 1 м прутков, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых | квадратных | шестигранных | круглых | квадратных | шестигранных |
| 25,0 | 490,9 | — | — | 4,17 | — | — |
| 27,0 | 572,6 | 729,0 | 631,0 | 4,87 | 6,20 | 5,36 |
| 28,0 | 615,8 | — | — | 5,23 | — | — |
| 30,0 | 706,9 | 900,0 | 779,0 | 6,01 | 7,65 | 6,62 |
| 32,0 | 804,2 | 1024,0 | 887,0 | 6,84 | 8,70 | 7,54 |
| 35,0 | 962,1 | 1225,0 | 1060,9 | 8,18 | 10,41 | 9,02 |
| 36,0 | 1017,9 | 1296,0 | 1122,0 | 8,65 | 11,02 | 9,54 |
| 38,0 | 1134,1 | 1444,0 | 1250,5 | 9,64 | 12,27 | 10,63 |
| 40,0 | 1256,6 | — | — | 10,68 | -— | — |
| 41,0 | — | 1681,0 | 1456,0 | — | 14,29 | 12,38 |
| 45,0 | 1590,4 | — | — | 13,50 | — | — |
| 46,0 | — | 2116,0 | 1832,0 | — | 17,99 | 15,57 |
| 50,0 | 1963,5 | 2500,0 | 2190,0 | 16,69 | 21,25 | 18,40 |

Примечание. При вычислении теоретической массы плотность

латуни принята равной 8,5 г/см3.

ГОСТ 2060-90 С. 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА   1 м ПРЕССОВАННЫХ ПРУТКОВ

Таблица 11

| Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения прутков, мм2 |  |  | Теоретическая масса 1 м прутков, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых | квадратных | шестигранных | круглых | квадратных | шестигранных |
| 10 | 78,0 | — | — | 0,67 | — | — |
| 11 | 95,0 | — | — | 0,81 | — | — |
| 12 | 113,1 | — | — | 0,96 | — | — |
| 14 | 153,9 | — | — | 1,31 | — | — |
| 16 | 201,1 | — | — | 1,71 | — | — |
| 18 | 2:4,5 | — | — | 2,16 | — | — |
| 20 | 314,2 | _ | — | 2,67 | — | — |
| 22 | 380,1 | 484,0 | 419,1 | 3,23 | 4,11 | 3,56 |
| 23 | 415,3 | _ | — | 3,53 | — | — |
| 24 | — | 576,0 | 498,8 |  | 4,90 | 4,24 |
| 25 | 490,9 | _ | — | 4,17 | — |  |
| 27 | — | 729,0 | 631,0 |  | 6,20 | 5,36 |
| 28 | 615,8 | _ | — | 5,23 | — | — |
| 30 | 706,9 | 900,0 | 779,0 | 6,01 | 7,65 | 6,62 |
| 32 | 804,2 | 1024,0 | 887,0 | 6,84 | 8,70 | 7,54 |
| 35 | 962,1 | _ | — | 8,18 | — | — |
| 36 | — | 1296,0 | 1122,0 | — | 11,02 | 9,54 |
| 38 | 1134,1 | — | — | 9,64 | — | — |
| 40 | 1256,6 | _ | — | 10,68 | — | — |
| 41 |  | 1681,0 | 1456,0 | — | 14,29 | 12,38 |
| 42 | 1385,4 | — | — | 11,78 | — | — |
| 45 | 1590,4 | _ | — | 13,52 | — | — |
| 46 | — | 2116,0 | 1832,0 | — | 17,99 | 15,57 |
| 48 то | 1809,6 | _ | — | 15,33 | — | — |
| 50 | 1963,5 | 2500,0 | 2165,0 | 16,69 | 21,25 | 18,40 |
| 55 | 2375,8 | 3025,0 | 2620,0 | 20,19 | 25,71 | 22,27 |
| 60 | 2827,4 | 3600,0 | 3118,0 | 24,03 | 30,60 | 26,50 |
| 65 | 3318,3 | 4225,0 | 3659,0 | 28,21 | 35,91 | 31,10 |
| 70 | 3848,5 | 4900,0 | 4243,0 | 32,71 | 41,65 | 36,07 |

С. 24 ГОСТ 2060-90

Продолжение табл. 11

| Номиналь- ный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения прутков, мм2 |  |  | Теоретическая масса 1 м прутков, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых | квадратных | шестигранных | круглых | квадратных | шестигранных |
| 75 | 4417,9 | 5625,0 | 4871,0 | 37,55 | 47,81 | 41,40 |
| 80 | 5026,6 | 6400,0 | 5542,0 | 42,73 | 54,40 | 47,41 |
| 85 | 5674,5 | — | — | 48,23 | — | — |
| 90 | 6361,7 | 8100,0 | 7014,0 | 54,07 | 68,70 | 59,62 |
| 95 | 7088,2 | — | — | 60,25 | — | — |
| 100 | 7854,0 | 10000,0 | 8660,0 | 66,76 | 85,00 | 73,61 |
| ПО | 9503,3 | — | — | 80,78 | — | — |
| 120 | 11309,7 | — | — | 96,13 | — | — |
| 130 | 13273,3 | — | — | 112,82 | — | — |
| 140 | 15393,8 | — | — | 130,85 | — | — |
| 150 | 17671,5 | — | — | 150,21 | — | — |
| 160 | 20106,2 | — | — | 170,90 | — | — |

Примечание. При вычислении теоретической массы плотность латуни принята равной 8,5 г/см3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПЛОТНОСТЬ ЛАТУНЕЙ

Таблица 12

| Марка латуни | Плотность, г/см3 |
| --- | --- |
| Л 63 Л 63 антимагнитная ЛС59-1 Л С 59—1 антимагнитная ЛС 63-3 ЛС 63—3 антимагнитная ЛО62-1 ЛЖС 58-1-1 ЛМц58-2 ЛЖМц 59-1-1 ЛАЖ 60-1-1 | 8,40 8,40 8,45 8,45 8,50 8,50 8,45 8,45 8,50 8,50 8,20 |

ГОСТ 2060-90 С. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справочное

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТВЕРДОСТЬ ПРУТКОВ (по Бринеллю НВ)

Таблица 13

| Марка латуни | Способ изготовления прутков и состояние материала | Диаметр прутков, мм | Твердость по Бринеллю, НВ, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Л 63 | Прессованные Тянутые мягкие Тянутые полутвердые Тянутые твердые | 10—160 3—40 3—50 3—12 | — 70 100 130 |
| ЛС59-1 | Прессованные Тянутые мягкие Тянутые полутвердые Тянутые твердые | 10—160 3—50 3—40 3—12 | — 80 100 130 |
| ЛС63-3 | Тянутые твердые Тянутые полутвердые | 3—9,5 10-14 15-20 10—20 | 155 143 130 95 |
| ЛО62-1 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10—160 3—50 | — 100 |
| ЛЖС 58-1-1 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10—160 3—50 | — 130 |
| ЛМц 58-2 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10—160 3—12 13-50 | — 130 125 |
| ЛЖМц 59-1-1 | Прессованные Тянутые полутвердые | 10—160 3—12 13-50 | — 130 130 |
| ЛАЖ 60-1-1 | Прессованные | 10—160 | — |

С. 26 ГОСТ 2060—90

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРУТКОВ

Таблица14

| Марка латуни | Примерное применение |
| --- | --- |
| Л 63 ЛС59-1 ЛС 63-3 и ЛЖС 58-1-1 Л062-1 ЛМц 58-2 и ЛЖМц 59-1-1 ЛАЖ 60-1-1 | Во всех областях промышленности То же В часовой промышленности В морском кораблестроении В судостроительной промышленности В авиационной промышленности |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПРЕСС-УТЯЖИН

Методика предназначена для проведения ультразвукового контроля с целью обнаружения и определения места окончания пресс-утяжины в прессованных прутках из цветных металлов и сплавов диаметром от 10 мм и более с помощью ультразвуковых средств дефектоскопии при контактном способе ввода ультразвуковых колебаний со стороны цилиндрической поверхности изделия.

1. АППАРАТУРА И СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ

1.1. Для контроля применяют: устройства для сканирования с вмонтированными раздельно-совмещенными или с прямыми совмещенными датчиками УЗК; УЗК-дефектоскоп, стандартные образцы; вспомогательные устройства и приспособления для обеспечения постоянных параметров контроля (угла ввода, акустического контакта, шага сканирования).

1.2. Допускается применять любой ультразвуковой дефектоскоп совместно с датчиками, обеспечивающими достаточную чувствительность, значение которой устанавливается настройкой по стандартному образцу.

1.3. Стандартным образцом для настройки чувствительности ультразвуковой аппаратуры при проведении контроля служит отрезок бездефектного

ГОСТ 2060-90 С. 27

прутка длиной 300 мм диаметром 100, 60, 40, 25 мм, выполненный из того же материала, что и контролируемый пруток, или материала с близкими акустическими свойствами и имеющий то же качество поверхности, что и контролируемый пруток.

1.4. Стандартный образец для настройки чувствительности аппаратуры при контроле прутков должен соответствовать чертежу. Диаметр заготовки для стандартного образца выбирают в зависимости от диаметра контролируемого прутка из табл. 15.

1.5. Стандартный образец должен иметь свидетельство, утвержденное главным инженером предприятия.

300

С. 28 ГОСТ 2060-90

Таблица 15

мм

| Диаметр заготовки для стандартного образца | Диаметр контролируемого прутка |
| --- | --- |
| 100 60 40 25 | 180-80 80-50 50-30 30-10 |

1.6. Участок изделия, из которого изготовлен стандартный образец, не должен иметь внутренних дефектов металлургического происхождения, которые могли быть выявлены ультразвуковым методом при настройке дефектоскопа на наивысшую реальную чувствительность.

1.7. Состояние наружной поверхности стандартного образца должно быть не хуже контролируемых изделий.

2. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

2.1. Перед проведением контроля прутки должны быть очищены от грязи, пыли, масел и других загрязнений.

2.2. Датчик и сигнальную лампочку подключить к дефектоскопу, а устройство для сканирования — к бачку с контактной жидкостью. Регулирующим краном отрегулировать подачу контактной жидкости, чтобы обеспечить надежный акустический контакт и минимальный расход контактной жидкости.

Включение дефектоскопа в сеть и работу с ним проводят в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации дефектоскопа, используемого для контроля.

2.3. Перед настройкой дефектоскопа на заданную чувствительность проводят регулировку осциллоскопической части (яркость, фокус, смещение по вертикали и горизонтали) так, чтобы линия развертки находилась не ниже центра дефектоскопа примерно на 1/3 радиуса, была хорошо сфокусирована и в начале ее не было видно яркой точки.

2.4. При настройке дефектоскопа для определения места окончания пресс-утяжины в прутках ручки на лицевой панели прибора должны быть установлены в следующем положении:

а) «Частота» — в положении, соответствующем частоте применяемого датчика УЗК;

б) «Диапазон прозвучивания» — в положении II.

2.5. Настройку чувствительности дефектоскопа при контроле прутков проводят при помощи соответствующих стандартных образцов с конт-

ГОСТ 2060-90 С. 29

рольным отражателем в виде осевого сверления. Перемещением датчика в зоне минимального диаметра контрольного отражателя добиваются получения максимальной амплитуды эхо-сигнала от контрольного отражателя. Затем вращением ручки «Чувствительность» устанавливают амплитуду эхо-сигнала от контрольного отражателя примерно 0,5 высоты экрана дефектоскопа.

2.6. Устанавливают передний фронт строб-импульса автоматического сигнализатора дефектов — АСД дефектоскопа рядом с задним фронтом зондирующего импульса, задний фронт строб-импульса — рядом с передним фронтом донного эхо-сигнала.

2.7. Перед проведением работ по УЗК прутков дефектоскопист должен

изучить настоящую методику.

2.8. Ультразвуковой контроль проводят лица, прошедшие обучение и имеющие удостоверение об окончании курсов целевого назначения по изучению ультразвуковой дефектоскопии

3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль качества сплошности металла прутков основан на применении эхо-метода.

3.2. Ввод ультразвуковых колебаний в металл прутка осуществляется контактным способом.

3.3. Контроль металла прутка на отсутствие дефектов достигается сканированием поверхности контролируемого прутка ультразвуковым пучком. Место контроля должно быть удобным и обеспечивать свободный доступ по окружности к контролируемому концу прутка.

3.4. Контроль проводят начиная с заднего конца прессованного прутка. Температура контролируемого прутка должна быть не выше 40 °С.

3.5. При контроле следует учитывать, что пресс-утяжина в прутках имеет вытянутую форму и различную ориентировку отражающих поверхностей по отношению к образующей и чаще всего расположена близко к концу прутка, поэтому выявляемость ее с различных участков поверхности может быть

различной.

3.6. Для механизированного сканирования датчика по поверхности контролируемого прутка рекомендуется использовать роликовые, призматические или другие устройства с вмонтированными датчиками УЗК.

3.7. Прутки диаметром менее 60 мм контролируют на частоте УЗК 5 мГц, а прутки диаметром более 60 мм — на частоте УЗК 2,5 мГц. При определении места окончания пресс-утяжины в прутках из материала, обладающего упругой анизотропией с крупнозернистой структурой, рекомендуется использовать более низкие частоты.

3.8. При проведении контроля устройство для сканирования устанавли-

С. 30 ГОСТ 2060—90

вают на контролируемый конец прутка и плотно прижимают датчик к его поверхности, при этом на экране дефектоскопа должен появиться донный эхо-сигнал. С появлением донного эхо-сигнала перемещают сканирующее устройство по окружности и вдоль прутка.

3.9. Скорость сканирования датчика по поверхности прутка выбирают из условий получения надежного акустического контакта, она не должна превышать 0,5 м/с.

3.10. Правильность настройки дефектоскопической аппаратуры проверяют не реже одного раза в 2 ч при помощи стандартного образца.

3.11. При перемещении датчика вдоль и вокруг прутка необходимо следить по экрану дефектоскопа за наличием акустического контакта. Устойчивый донный эхо-сигнал указывает на удовлетворительный ввод УЗК в прутки. Если при работоспособном датчике и правильной настройке аппаратуры эхо-сигнал пропадает, то проверяют надежность акустического контакта путем увеличения подачи контактной жидкости и протирки ветошью поверхности прутка.

3.12. После обнаружения пресс-утяжины датчик перемещают вдоль прутка с целью определения протяженности пресс-утяжины и места ее окончания. В зоне, где происходит полное пропадание дополнительного эхо-сигнала левее донного отражения, путем вращения устройства для сканирования вокруг прутка убеждаются в окончании пресс-утяжины по всей окружности прутка.

3.13. Определив с помощью ультразвука точное место окончания пресс-утяжины, наносят на изделие хорошо видимую метку по окружности прутка для его резки.

3.14. При контроле сплавов, обладающих упругонеоднородной крупнозернистой структурой, необходимо тщательно проконтролировать задний конец прутка, где структурные помехи ниже и донный эхо-сигнал устойчив. На фоне неустойчивых структурных помех замечают на ЭЛТ дефектоскопа местоположение эхо-сигнала от пресс-утяжины. Перемещая сканирующее устройство вдоль прутка, непрерывно наблюдают за эхо-сигналом от пресс-утяжины, который, в отличие от структурных помех, устойчив.

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Оценка сплошности металла прутков проводится по результатам анализа информации.

4.2. О наличии пресс-утяжины судят по появлению дополнительного эхо-сигнала левее донного отражения.

4.3. Об окончании пресс-утяжины свидетельствует пропадание дополнительного эхо-сигнала левее донного отражения.