УДК 669.35.5 – 462 : 006.354	   Группе В64
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ТРУБЫ ЛАТУННЫЕ

ГОСТ
Технические условия	494—90

ОКП 18 4500

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на латунные круглые тянутые, холоднокатаные и прессованные трубы общего назначения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Тянутые и холоднокатаные трубы изготовляют из латуни марок Л63 и Л68, прессованные — из латуни марок Л60, Л63, ЛС59-1, ЛЖМц59-1-1 с химическим составом по ГОСТ 15527.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Наружный диаметр, толщина стенки тянутых и холоднокатаных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в табл. 1.

1.2.2. Наружный диаметр, толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в табл.2.

С. 2 ГОСТ 494-90

Т а б л и ц а  1

мм

| Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления |  | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,50 ±0,07 | 0,80 ±0,08 | 1,00 ±0,10 | 1,50 ±0,15 | 2,00 ±0,20 | 2,50 ±0,25 |
|  | Повышен-ной | Нормаль-ной |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | - 0,16 | - 0,20 | 0,0334 0,0467 0,0601 0,0734 0,0868 0,100 0,113 0,127 - 0,154 0,167 | - - 0,0891 0,110 0,131 0,153 0,174 0,194 - 0,238 0,259 | - - 0,107 0,134 - 0,187 0,214 0,240 0,267 0,294 0,320 | - - - 0,180 - 0,260 0,300 0,3400 0,381 0,420 0,460 | - - - 0,213 - 0,320 0,374 0,427 0,480 0,534 0,587 | - - - - - - - - - 0,634 - |
| 11 12 13 | - 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 15 16 17 18 | - 0,20 | - 0,24 | 0,180 0,194 0,207 0,220 - | - - 0,324 - - | 0,347 0,374 0,400 - 0,454 | 0,500 0,540 0,581 - 0,661 | 0,641 0,694 0,747 - 0,854 | - 0,825 0,891 0,967 - |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | - 0,24 | - 0,30 | 0,247 - - - - - - - - - - - | 0,386 - - - - - - - - - - - | 0,480 0,507 - 0,560 0,587 0,614 0,641 0,667 0,694 0,721 0,747 0,774 | 0,701 0,741 - 0,821 0,861 - 0,941 - - 1,061 - 1,141 | 0,907 0,961 1,014 1,068 - 1,174 1,228 1,281 1,334 1,388 1,441 1,495 | 1,168 1,234 1,301 1,368 - 1,501 1,568 - - - - 1,885 |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 | - 0,30 | - 0,34 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - 0,827 - - 0,907 - - 0,988 | - 1,221 1,271 - 1,341 - - 1,461 | - 1,601 - - 1,761 - - 1,922 | - - - - 2,168 - 2,302 2,369 |

ГОСТ 494-90 С. 3

Т а б л и ц а  1

| Продолжение Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления |  | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3,00 ±0,25 | 3,50 ±0,30 | 4,00 ±0,30 | 4,50 ±0,35 | 5,00 ±0,40 | 6,00 ±0,50 | 7,00 ±0,60 | 8,00 ±0,70 | 10,00 ±0,90 |
|  | Повы-шенной | Норма-льной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | - 0,16 | - 0,20 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| 11 12 13 | - 0,18 |  | - 0,721 0,801 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14 15 16 17 18 | - 0,20 | - 0,24 | - 0,961 1,041 - 1,201 | - - - 1,261 - | - - - - 1,495 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | - 0,24 | - 0,30 | - 1,361 - 1,521 1,601 1,681 1,761 1,842 1,922 2,002 - 2,162 | - - - - 1,822 - 2,008 - 2,195 2,289 - 2,461 | - - - 1,922 - 2,136 2,242 2,349 - 2,562 - 2,776 | 1,741 - 1,932 - 2,222 - - - - - - 3,044 | - 2,002 - - - - - 2,802 2,936 3,059 - - | - - - 2,562 - 2,882 - 3,203 - 3,523 - 3,434 | - - - - - 3,176 - 3,550 - - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 | - 0,30 | - 0,34 | 2,242 - - - 2,562 2,642 - 2,802 | - 2,646 - - - - - - | 2,882 2,989 - - 3,309 3,416 - 3,630 | 3,188 3,303 - - 3,663 - - 4,023 | - 3,603 - 3,870 - 4,137 - 4,404 | - - - 4,484 4,544 4,804 - - | - - - - 5,418 5,605 - - | - - - - - - - - | - - - - - - - 7,478 |

С. 4 ГОСТ 494-90

Продолжение т а б л и ц ы  1

мм

| Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления |  | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,50 ±0,07 | 0,80 ±0,08 | 1,00 ±0,10 | 1,50 ±0,15 | 2,00 ±0,20 | 2,50 ±0,25 |
|  | Повышен-ной | Нормаль-ной |  |  |  |  |  |  |
| 40 42 44 45 46 47 48 | - 0,30 | - 0,40 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 1,041 1,094 1,147 1,174 1,201 1,228 - 1,308 - 1,361 - - - 1,575 - - - - - | - - - 1,741 - - - - - - 2,100 - - - - - 2,741 - - | 2,028 2,135 - 2,295 - - - 2,562 2,615 - 2,776 2,829 2,989 3,096 3,309 3,868 - - - | 2,502 - - - - - - 3,169 - - - - - - - - - 4,670 - |
| 50 51 52 54 55 58 60 64 65 70 75 76 | - 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 0,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 0,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| 80 84 86 90 93 96 97 100 | - 0,50 |  | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 4,168 4,296 - - 4,857 - 5,071 - | 5,171 - - - - - - - |

ГОСТ 494-90 С. 5

Продолжение Т а б л и ц ы  1

| На-руж-ный диа-метр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления |  | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3,00 ±0,25 | 3,50 ±0,30 | 4,00 ±0,30 | 4,50 ±0,35 | 5,00 ±0,40 | 6,00 ±0,50 | 7,00 ±0,60 | 8,00 ±0,70 | 10,00 ±0,90 |
|  | Повы-шенной | Норма-льной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 42 44 45 46 47 48 | - 0,30 | - 0,40 | - 3,123 - 3,363 - - 3,603 3,763 3,848 - - 4,163 4,404 4,564 - - 5,864 - 6,845 - - - 6,966 - 7,466 - 7,766 | 3,409 3,596 - 3,876 - - - 4,343 4,437 - - - 5,091 5,273 5,651 5,745 - - - - - - - - - - - | 3,843 - - 4,377 - - - 4,911 - - - 5,444 5,765 5,978 - - 7,046 7,413 7,686 8,113 - 8,754 9,181 - - - 10,25 | - - - - - - - - - 5,705 5,845 - - - - - - - - - - - - - - - - | - 4,937 - - 5,471 - 6,605 - - - 6,539 6,672 7,072 - - - - - - - - 10,80 - - - - - | 5,444 - - 6,245 - - - - - 7,366 7,686 - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - 8,037 - - - - - - - 10,84 - - - 13,64 - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16,65 - 17,51 - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,01 - 20,28 - - - - - - |
| 50 51 52 54 55 58 60 64 65 70 75 76 | - 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 84 86 90 93 96 97 100 | - 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания. Теоретическая масса вычеслена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. Плотность латуни принята равной 8,5 г/см3, Теоретическая масса 1 м трубы является справочной.

С. 6 ГОСТ 494-90

т а б л и ц а  2

мм

| Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,50 ±0,25 | 2,00 ±0,30 | 2,50 ±0,40 | 3,00 ±0,45 | 3,50 ±0,50 | 4,00 ±0,50 |
| 21 22 | ± 0,22 | 0,781 - | - 1,068 | - - | - 1,117 | - - | - - |
| 23 24 25 26 | ± 0,25 | 0,861 - 0,941 - | - 1,174 - 1,281 | 1,368 - 1,501 - | - 1,681 - 1,841 | - - 2,008 - | - - - 2,349 |
| 27 28 29 | ± 0,30 | - - - | - - - | 1,635 - 1,768 | - 2,002 - | 2,195 - 2,382 | - 2,562 - |
| 30 31 32 33 | ± 0,35 | - - - - | 1,495 - - - | - 1,902 - - | - - 2,322 - | - 2,569 - 2,756 | 2,776 - - - |
| 34 35 36 37 | ± 0,40 | - - - - | 1,708 - - - | 2,102 2,168 - - | - - 2,642 - | - - - 3,129 | 3,208 - - - |
| 38 39 40 42 43 45 | ± 0,45 | - - - - - - | - - - - - - | 2,368 - 2,502 - - 2,836 | - - - - - - | - - - 3,596 - - | 3,630 - - - 4,163 - |
| 46 47 48 50 | ± 0,50 | - - - - | - - - - | - - - - | 3,442 - - - | - 4,063 - - | - - 4,697 - |
| 51 52 53 | ± 0,55 | - - - | - - - | - - - | 3,843 - - | 4,530 - - | - - 5,231 |

ГОСТ 494-90 С. 7

Продолжение Т а б л и ц ы  2

| Наруж-ный диа-метр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,50 ±0,55 | 5,00 ±0,55 | 5,30 ±0,55 | 6,00 ±0,60 | 6,50 ±0,65 | 7,00 ±0,70 | 7,50 ±0,75 | 8,00 ±0,80 | 8,50 ±0,85 |
| 21 22 | ± 0,22 | - - | - - | - - | - 2,561 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 23 24 25 26 | ± 0,25 | - - - - | - - - - | - - 2,862 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - 3,503 - | - - - - | - - - - |
| 27 28 29 | ± 0,30 | 2,702 - 2,942 | - 3,069 - | - - - | 3,362 - - | - - - | - - - | - - - | - - 4,483 | - - - |
| 30 31 32 33 | ± 0,35 | - 3,183 - - | - 3,336 3,603 - | - - - - | 3,843 - 4,163 - | - - - - | - - 4,670 - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 34 35 36 37 | ± 0,40 | - 3,663 - 3,903 | - 4,003 4,137 - | - - - - | 4,484 4,642 - 4,964 | - - - - | - - 5,418 - | - - - - | - - - - | - - - 6,465 |
| 38 39 40 42 43 45 | ± 0,45 | - 4,143 - - - - | - - 4,670 4,937 - 5,338 | - - - - - - | 5,124 - - 5,765 - - | - - - - - - | 5,791 5,978 6,165 - - - | - - 6,505 - - - | - - 6,832 7,259 - - | - - - - - - |
| 46 47 48 50 | ± 0,50 | - - - - | 5,945 - - 6,005 | - - - - | - 6,565 - - | - - 7,199 - | - - - - | - - - 8,507 | 8,113 - - - | - - - - |
| 51 52 53 | ± 0,55 | - - - | - - - | - - - | - 7,366 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

С. 8 ГОСТ 494-90

Продолжение табл. 2

мм

| Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,50 ±0,25 | 2,00 ±0,30 | 2,50 ±0,40 | 3,00 ±0,45 | 3,50 ±0,50 | 4,00 ±0,50 |
| 54 55 58 59 60 | ± 0,60 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - 5,765 - - |
| 62 63 64 65 68 70 | ± 0,70 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - 6,298 6,405 - 6,832 - |
| 72 73 75 80 | ± 0,80 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | 6,398 - - | - 7,355 - - |
| 85 90 92 | ± 0,90 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 95 100 101 | ± 1,0 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - 10,477 |
| 105 110 | ± 1,1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

ГОСТ 494-90 С. 9

Продолжение табл. 2

| Наруж-ный диа-метр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,50 ±0,55 | 5,00 ±0,55 | 5,30 ±0,55 | 6,00 ±0,60 | 6,50 ±0,65 | 7,00 ±0,70 | 7,50 ±0,75 | 8,00 ±0,80 | 8,50 ±0,85 |
| 54 55 58 59 60 | ± 0,60 | 5,945 - - 6,545 - | - 6,672 - - 7,339 | - 7,187 - - - | - - - - - | - - 8,934 - - | 8,780 - - - - | - 9,508 - - 10,51 | - - - - - | - - - - - |
| 62 63 64 65 68 70 | ± 0,70 | - - - - - - | - - - 8,006 - 8,674 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - 10,67 - | - - - - - - | - - - 11,51 - 12,51 | - - - - - - | 12,13 - - - - - |
| 72 73 75 80 | ± 0,80 | - - - - | - - 9,341 10,01 | - - - - | - - 10,98 - | 11,46 - - - | - - - - | - - 13,51 14,51 | - - - - | 14,40 - - - |
| 85 90 92 | ± 0,90 | - - - | 10,68 11,34 - | - - - | - - 13,77 | 13,62 - - | - - - | 15,51 16,51 - | - - - | - - - |
| 95 100 101 | ± 1,0 | - - - | - - 12,96 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17,51 18,51 - | - - - | - - - |
| 105 110 | ± 1,1 | - - | - 14,01 | - - | - - | - - | - - | 19,52 20,52 | - - | - - |

С. 10 ГОСТ 494-90

Продолжение табл. 2

мм

| Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9,00 ±0,90 | 10,00 ±1,00 | 11,5 ±1,10 | 12,5 ±1,20 | 14,0 ±1,40 | 15,0 ±1,50 | 17,5 ±1,75 |
| 21 22 | ± 0,22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 23 24 25 26 | ± 0,25 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 27 28 29 | ± 0,30 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 30 31 32 33 | ± 0,35 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 34 35 36 37 | ± 0,40 | - - - - | - - 7,070 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 38 39 40 42 43 45 | ± 0,45 | - - - - - - | 7,473 - 8,006 - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 46 47 48 50 | ± 0,50 | - - 9,367 - | 9,608 - - 10,68 | - - - - | - - - 12,51 | - - - - | - - - 14,01 | - - - - |
| 51 52 53 | ± 0,55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

ГОСТ 494-90 С. 11

Продолжение табл. 2

| Наруж-ный диа-метр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20,0 ±2,00 | 22,5 ±2,25 | 25,0 ±2,50 | 27,5 ±2,75 | 30,0 ±3,00 | 32,5 ±3,25 | 35,0 ±3,50 | 37,5 ±3,75 | 42,5 ±4,25 |
| 21 22 | ± 0,22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 23 24 25 26 | ± 0,25 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 27 28 29 | ± 0,30 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 30 31 32 33 | ± 0,35 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 34 35 36 37 | ± 0,40 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 38 39 40 42 43 45 | ± 0,45 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 46 47 48 50 | ± 0,50 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 51 52 53 | ± 0,55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |

С. 12 ГОСТ 494-90

Продолжение табл. 2

мм

| Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9,00 ±0,90 | 10,00 ±1,00 | 11,5 ±1,10 | 12,5 ±1,20 | 14,0 ±1,40 | 15,0 ±1,50 | 17,5 ±1,75 |
| 54 55 58 59 60 | ± 0,60 | - - 11,76 - - | - 12,01 - - 13,34 | - - - - - | - 14,13 - - 16,85 | - - - - - | - 16,01 - - 18,01 | - - - - - |
| 62 63 64 65 68 70 | ± 0,70 | - - - - 14,17 - | - - - 14,68 - 16,01 | - - - - 17,34 - | - - - 17,51 - 19,18 | - - - - - - | - - - 20,02 - - | - - - - - - |
| 72 73 75 80 | ± 0,80 | - - - - | - - 17,35 18,68 | - 18,86 - - | - - 20,85 22,52 | - 22,04 - - | 22,02 - 24,02 26,02 | - - 26,85 29,19 |
| 85 90 92 | ± 0,90 | - - - | 20,02 21,35 - | - - - | 24,19 25,85 - | - - - | 28,02 30,02 - | 31,42 33,86 - |
| 95 100 101 | ± 1,0 | - - - | 22,68 24,20 24,57 | - - - | 27,52 29,19 - | - - - | 32,08 34,03 - | 36,20 38,43 - |
| 105 110 | ± 1,1 | - - | 25,35 26,69 | - - | 30,86 32,53 | - - | 36,03 38,03 | 40,87 43,00 |

ГОСТ 494-90 С. 13

Продолжение табл. 2

| Наруж-ный диа-метр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20,0 ±2,00 | 22,5 ±2,25 | 25,0 ±2,50 | 27,5 ±2,75 | 30,0 ±3,00 | 32,5 ±3,25 | 35,0 ±3,50 | 37,5 ±3,75 | 42,5 ±4,25 |
| 54 55 58 59 60 | ± 0,60 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 62 63 64 65 68 70 | ± 0,70 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 72 73 75 80 | ± 0,80 | - - - 32,02 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 85 90 92 | ± 0,90 | 34,59 37,86 - | 37,53 40,53 - | - 43,37 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 95 100 101 | ± 1,0 | 40,03 42,70 - | 43,35 46,54 - | 46,70 50,04 - | 49,54 53,21 - | - - - | - 56,04 - | - - - | - - - | - - - |
| 105 110 | ± 1,1 | 45,37 48,04 | 49,54 52,54 | 53,38 56,71 | 56,88 60,55 | - - | 60,05 64,05 | - - | - - | - - |

С. 14 ГОСТ 494-90

Продолжение табл. 2

мм

| Наруж-ный диаметр | Предельное отклонение по наружному диаметру | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6,00 ±0,60 | 7,50 ±0,75 | 10,05 ±1,00 | 11,5 ±1,10 | 12,5 ±1,20 | 14,0 ±1,40 | 15,0 ±1,50 |
| 112 115 120 123 | ± 1,4 | 16,97 - - - | - 21,52 - - | - 28,02 29,36 - | - 31,51 - - | - 34,19 - - | - - - 49,72 | - 40,03 42,03 - |
| 125 130 | ± 1,5 | - - | - - | - 32,29 | - - | 37,53 - | - - | 44,04 46,04 |
| 135 140 | ± 1,6 | - - | - - | - 34,69 | - - | 40,87 - | - - | - 50,04 |
| 145 150 | ± 1,7 | - - | - - | - 37,36 | - - | 44,20 - | - - | - 54,04 |
| 155 160 165 170 175 180 185 190 195 | ± 1,8 ± 1,9 ± 2,0 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,3 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 40,03 - 42,70 - 45,37 - - - | - - - - - - - - - | 47,54 - 50,87 - 54,21 - 57,55 - - | - - - - - - - - - | - 58,05 - 62,05 - 66,05 - - - |

ГОСТ 494-90 С. 15

Продолжение табл. 2

| Наруж-ный диа-метр | Предельное отклонение по наружному диаметру при точности изготовления | Теоретическая масса 1 м трубы, кг. при толщине стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17,50 ±1,75 | 20,0 ±2,00 | 22,5 ±2,25 | 25,0 ±2,50 | 27,5 ±2,75 | 30,0 ±3,00 | 32,5 ±3,25 | 35,0 ±3,50 | 37,5 ±3,75 | 42,5 ±4,25 |
| 112 115 120 123 | ± 1,4 | - 45,54 47,87 - | - 50,71 53,38 - | - 55,54 58,55 - | - 60,21 63,38 - | - 64,22 67,89 - | - 68,05 72,06 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 125 130 | ± 1,5 | 50,21 - | 56,04 58,71 | 61,55 - | 66,72 70,06 | 71,56 75,23 | 76,06 80,06 | - - | - - | - - | - - |
| 135 140 | ± 1,6 | 54,88 - | - 64,05 | 67,55 - | - 76,73 | 73,98 - | - 88,07 | - - | - - | - 102,6 | - - |
| 145 150 | ± 1,7 | 59,45 - | - 69,39 | 73,56 - | - 88,40 | 86,24 - | - 96,08 | - - | - - | 107,6 - | - - |
| 155 160 165 170 175 180 185 190 195 | ± 1,8 ± 1,9 ± 2,0 ± 2,1 ± 2,2 ± 2,3 | 64,22 - 68,89 - 73,56 - 78,23 - - | - 74,73 - 80,06 - 85,40 - - - | 79,56 - 85,57 - 91,57 - 97,53 - - | - 90,07 - 96,74 - 103,4 - 110,1 - | 93,57 - 100,9 - 108,8 - 115,6 119,2 122,9 | - 104,1 - 112,1 - 120,1 - - - | - - - - - - 132 - 140,9 | - - - - - - - 144,6 - | - - - - - - 147,6 - - | - - - - - - - - 173,0 |

Примечание. Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. Плотность латуни принята равной 8,5 г/см3. Теоретическая масса 1 м трубы является справочной.

С. 16 ГОСТ 494-90

1.2.3. По длине трубы изготовляют:

а) немерной длины от 1 до 6 м.

Примечание. Допускаются трубы длиной менее 1 м, но не менее 0,5 м в количестве не более 10 % от массы партии;

б) мерной длины или кратной мерной длины в пределах немерной длины — тянутые и холоднокатаные;

в) длиной не менее 10 м в бухтах массой не более 150 кг — тянутые трубы с наружным диаметром до 10 мм включ. и толщиной стенки до 1,5 мм включ.

1.2.4. Предельные отклонения по длине труб должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

мм.

| Наружный диаметр трубы | Предельные отклонения по длине труб |  |
| --- | --- | --- |
|  | менее 2000 | от 2000 и более |
| От 3 до 12 включ. Св. 12 » 50 » » 5.0 » 100 » | +10 +6 +10 | +10 +10 +15 |

Трубы кратной мерной длины должны изготовляться с припуском на каждый рез по 5 мм и с предельными отклонениями на общую длину, установленными для труб мерной длины.

Условное обозначение прутков проставляется по схеме:

| Труба X Способ изготовления | КР | X | X | . . . | XX | . . . | … | ГОСТ 494- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГОСТ 494-90 С. 17

при следующих сокращениях:

| Способ изготовления: | тянутая, холоднокатаная прессованная | - Д - Г |
| --- | --- | --- |
| Форма сечения: | круглая | - КР |
| Точность изготовления: | нормальная повышенная высокая | - Н - П - В |
| Состояние: | мягкое мягкое повышенной пластичности четвертьтвердое полутвердое полутвердое повышенной пластичности | - М - Л - Ч - П - И |
| Длина: | немерная кратная мерной в бухтах | - НД - КД - БТ |
| Особые условия: | трубы повышенной точности по кривизне трубы высокой точности по кривизне трубы антимагнитные | - Т - К - А |

Примечание. Знак Х ставится вместо отсутствующих обозначения длины и особых условий.

Примеры условного обозначения труб:

Труба тянутая, круглая, нормальной точности изготовления, мягкая, наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3 мм, немерной длины из латуни марки Л63:

# Труба ДКРНМ 28Х3 НДЛ63 ГОСТ 494—90

Труба прессованная, круглая, наружным диаметром 60 мм, внутренним диаметром 40 мм, длиной 3000 мм из латуни марки Л60:

Труба ГКРXX 60Х40Х3000 Л60 ГОСТ 494—90

1.3. Характеристики

1.3.1. Базовое исполнение

1.3.1.1. Тянутые и холоднокатаные трубы изготовляют в мягком, четвертьтвердом и полутвердом состояниях (со снятыми внутренними растягивающими напряжениями).

1.3.1.2. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть свободными от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр, без трещин, расслоений, плен, пузырей и раковин.

Допускаются отдельные поверхностные дефекты — мелкие плены, вмятины, забоины, углубления, риски, задиры, если они не выводят тру-

С. 18 ГОСТ 494-90

бы при контрольной зачистке за предельные отклонения по размерам.

На поверхности труб допускаются кольцеватость, цвета побежалости, покраснения и следы правки.

На внутренней и наружной поверхностях тянутых и холоднокатаных труб из сварной заготовки допускаются следы шва и отдельные продольные риски по шву, если шов выдерживает испытание на сплющивание.

1.3.1.3. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев.

Косина реза не должна превышать, мм:

2 — для труб с наружным диаметром до 20 мм;

3   	»   	»	 »      »       »      св. 20   до   50 мм;

4   	»   	»	 »      »        »     »    50    »    100 мм;

5   	» 	»	 »      »        »     »    100  »     170мм;

7     »	»	 »      » 	      »      »   170 мм;

1.3.1.4. Разностепенность не должна выводить размеры труб за предельные отклонения по толщине стенки.

Овальность для тянутых и холоднокатаных труб в полутвердом состоянии с толщиной стенки не менее  1/30 наружного диаметра в отрезках и прессованных труб с толщиной стенки не менее 1/15  наружного диаметра не должна выводить размеры труб за предельные отклонения по наружному диаметру.

Овальность не устанавливается:

для труб, изготовленных в бухтах;

для тянутых и холоднокатаных труб в мягком состоянии;

для тянутых и холоднокатаных труб в четвертьтвердом и полутвердом состояниях с толщиной стенки менее  1/30  наружного диаметра;

для прессованных труб с толщиной стенки менее 1/15 наружного диаметра.

1.3.1.5. Тянутые и холоднокатаные (четвертьтвердые и полутвердые) трубы с наружным диаметром свыше 12 мм в отрезках, а также прессованные трубы должны быть выправлены. Кривизна на 1 м длины трубы не должна превышать значений, приведенных в табл.4.

Общая кривизна не должна превышать произведения кривизны на 1 м длины на общую длину трубы в метрах.

Кривизну не устанавливают:

для труб, изготовленных в бухтах;

для тянутых и холоднокатаных труб в четвертьтвердом и полутвердом состоянии с наружным диаметром менее 13мм;

мм

| Способ изготовления | Наружный диаметр | Кривизна на 1 м длины, не более |
| --- | --- | --- |
| Тянутые и холоднокатаные (четвертьтвердые и полутвердые) Прессованные | От 13 и более До 150 Св. 150 | 5 5 15 |

для тянутых и холоднокатаных труб в мягком состоянии.

1.3.1.6. Механические свойства труб должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 5.

Таблица 5

| Способ изготовления | Марка латуни | Состояние материала | Временное сопротивление  в. Мпа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не менее |  |
| Тянутые и холоднотянутые | Л63 | Мягкое Четверть-твердое Полутвердое | 290 (30) 330 (34) 370 (38) | 40 30 25 |
|  | Л68 | Мягкое Полутвердое | 290 (30) 340 (35) | 40 35 |
| Прессованные | Л60 Л63 ЛС59-1 ЛЖМц59-1-1 | - | 340 (35) 270 (28) 390 (40) 430 (44) | 20 38 20 28 |

1.3.1.7. Металл прессованных труб в изломе должен быть плотный, не должен иметь посторонних включений, утяжин и расслоений.

1.3.1.8. Трубы должны быть герметичными.

1.3.1.9. Отсутствие остаточных растягивающих напряжений на трубах обеспечивается технологией изготовления.

1.3.1.10. Трубы тянутые и холоднокатаные из сварной заготовки после отжига до мягкого состояния должны выдерживать испытание на сплющивание до соприкосновения стенок без появления трещин и надрывов.

С. 20 ГОСТ 494-90

1.3.2. Исполнение по требованию потребителя

1.3.2.1. Трубы могут быть изготовлены ….

1.4. Маркировка

1.4.1. К каждому пучку (бухте) труб должен быть прикреплен ярлык с указанием:….

1.5. Упаковка

1.5.1. Все трубы с толщиной стенки менее 1 мм, мягкие трубы с толщиной стенки до 1,5 мм включительно и трубы с толщиной стенки 2 мм при наружном диаметре 60 мм и более упаковывают в деревянные ящики….

2. ПРИЕМКА

2.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одной марки сплава, одного размера, одного состояния материала, одной точности и способа изготовления и должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: ….

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.2. Наружный диаметр труб измеряют микрометром по ГОСТ 6507….

Толщину стенки труб измеряют микрометром по ГОСТ 6507 или стенкомером индикаторным по ГОСТ 11358….

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Трубы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии, с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. ….

ГОСТ 494-90 С. 29

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

###### Обязательное

- МЕТОД КОНТРОЛЯ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА НАЛИЧИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИИ С ПОМОЩЬЮ АЗОТНОКИСЛОЙ РТУТИ

Сущность метода состоит в ускоренном испытании труб из медно-цянковых сплавов на наличие остаточных напряжении, вызывающих коррозионное растрескивание сплава. Испытание проводят в растворе азотнокислой ртути.

1.1. Термины и пояснения

1.1.1. Коррозионное растрескивание — растрескивание материала под совместным воздействием коррозионной среды и напряжения  (остаточного) или приложенного).

1.1.2. Остаточное напряжение — напряжение, остающееся в металле в результате неравномерной пластической деформации.

1.2. Р е а к т и в ы

Для проведения испытаний применяется водный раствор, содержащий

10 г HgNo3 и 10 см3 HNO3 (а =1,40—1,42) в 1000 см3 раствора.

Раствор готовят двумя способами.

Первый способ: 11,4 г HgNO32Н2O или 10,7 г HgNO3-H2O растворяют примерно в 40 см3 дистиллированной воды, подкисленной 10 см3 НNО3.

После полного растворения кристаллов раствор разбавляют дистиллированной водой до 1000 см3.

Второй способ: 75 г ртути растворяют в 114 см3 разбавленной HNO3 (1:1) и доливают водой при перемешивании до 1000 см3.

Такое растворение в присутствии избытка кислоты предотвращает осаждение основных солей ртути.

Полученный раствор должен содержать 100 г HgNO3 и избыток (30 см3) НМО3.

Для проведения испытания отбирают 100 см3 раствора, добавляют 7 см3 10 %-ного раствора HNO3 и доводят объем раствора водой до 1000 см3.

1.3. Подготовка образцов к испытанию

1.3.1. Длина образцов должна быть 100—150 мм.

1.32. Образцы необходимо готовить так, чтобы в них не возникали дополнительные остаточные напряжения. Образцы нельзя маркировать штамповкой.

1.4. Проведение испытания

I.4.1. Образцы обезжиривают, погружают в растворитель (бензин, четыреххлористый углерод и др.) с последующей протиркой хлопчатобумажной тканью. Затем образцы погружают в 15%-ный (по объему) водный раствор H2SO4 или 10 %-ный раствор НNO3 на 30 с для удаления окисных пленок.

После травления образцы быстро промывают в проточной воде, затем удаляют с их поверхности остаток воды и погружают в раствор азотно-кислов ртути. Испытания проводят при комнатной температуре.

Расход раствора азотно-кислой ртути должен быть не менее 1,5 см3 на 1 см2 поверхности образца.

Для испытаний отбирают образцы без поверхностных дефектов. При частичном погружении образца в раствор азотно-кислой ртути длина погруженной части образца должна соответствовать указанной в п. 1.3.1.

1.4.2. Через 30 мин образец из раствора азотно-кислой ртути извлекают и промывают в проточной воде. С поверхности образца удаляют избыток ртути. Образцы осматривают после испытания не ранее чем через 30 мин, если в технических условиях не указывается

С. 30 ГОСТ 494-90

другое время выдержки. При возникновении сомнений относительно трещин, ртуть с поверхности образца следует удалить нагревом в печи с поглотителем ртути или в герметичном контейнере с вакуумным отсосом и холодильником для сбора металлической ртути.

Образцы осматривают с помощью лупы 10—18-кратном увеличении.

Примечание. Удаление ртути рекомендуется проводить на специальном оборудовании.

1.5. Требования безопасности

1.5.1. Металлическая ртуть и ее соединения чрезвычайно токсичны. Для проведения испытаний оборудуется специальное помещение с хорошей приточно-вытяжной вентиляцией, с улавливанием паров ртути и соблюдением санитарных норм.

1.5.2. Все работы выполняют в резиновых перчатках и халатах (с застежками сзади и без карманов), на голову надевают косынку или шапочку. Смена специальной одежды должна проводиться не реже одного раза в неделю. Не допускается уносить специальную одежду домой.

1.5.3. Хранение и прием пищи в помещении, в котором проводится испытание, запрещается. Перед приемом пищи и уходом из помещения специальная одежда должна быть снята и оставлена в помещении лаборатории, руки тщательно вымыты с мылом и щеткой.

1.5.4. Все работающие с ртутью и ее соединениями должны проходить медицинский осмотр не реже двух раз в год.

ГОСТ 494-90 С. 31

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

###### Справочное

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРЕСС-УТЯЖИН

1.1. Общие требования к проведению контроля

1.1.1. Метод предназначен для обнаружения и определения места окончания пресс-утяжины в прессованных трубах из цветных металлов и сплавов диаметром от 10 мм и толщиной стенки не менее 3 мм с помощью ультразвуковых средств дефектоскопии при контактном способе ввода ультразвуковых колебаний со стороны цилиндрической поверхности изделия. Допускается применять любой ультразвуковой дефектоскоп с соответствующими датчиками, обеспечивающими достаточную чувствительность, значение которой  устанавливается настройкой по стандартному образцу.

При контроле предусматривается использование устройств для сканирования с вмонтированными раздельно-совмещенными датчиками, а также прямыми совмещенными датчиками УЗК. Устройства для сканирования позволяют обеспечить стабильный акустический контакт пьезопреобразователя датчика с изделием в динамике за счет непрерывной подачи жидкости под датчик.

1.2. Подготовка образцов к испытанию

1.2.1. Для настройки дефектоскопической аппаратуры изготовляются испытательные образцы из отрезков труб того же номинального диаметра, толщины стенки и марки сплава, что и подлежащие контролю трубы (или трубные заготовки).

1.2.2. Качество поверхности испытательного образца должно быть одинаковым (в среднем) с качеством поверхности подлежащих контролю труб.

1.2.3. Отрезок трубы (заготовка), идущей на испытательный образец, не должен иметь внутренних дефектов, которые могут выявиться ультразвуковым методом.

1.2.4. Для испытательного образца берут заготовку длиной 300 мм, разрезают на равные части. Смежные концы обеих частей торцуют. На одном из торцов параллельно образующей стенке трубы сверлят контрольные отражатели. Диаметр отверстия должен быть 1 мм, длина — не менее 20 мм.

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем форма и размеры контрольного отражателя могут быть изменены.

1.2.5. На трубах с толщиной стенки 5 мм и менее контрольные отражатели сверлят в средней части стенки трубы (на равном расстоянии от наружной и внутренней поверхности стенки трубы). На трубах с толщиной стенки более 5 мм сверлят два контрольных отражателя — по одному на расстоянии 1 мм от наружной и внутренней поверхностей.

1.2.6. Контрольный отражатель заполняют сухой бумагой и закрывают пластилином для исключения попадания воды внутрь.

1.2.7. После герметизации контрольного отражателя обе половинки заготовки соединяют так, чтобы контрольный отражатель оказался в средней части испытательного образца. Место соединения должно быть ровным и не должно влиять на контакт искателя с поверхностью трубы.

1.2.8. Испытательные образцы считают действительными, если контрольный отражатель четко выявляется на фоне помех (срабатывает система автоматического сигнализатора дефектов; загорается сигнальная лампочка).

1.2.9. Испытательные образцы должны храниться в местах, исключающих их механическое повреждение и коррозию. Срок службы контрольного отражателя не регламентируется.

С. 32 ГОСТ 494-90

1.3. Подготовка к контролю

1.3.1. Перед проведением дефектоскопического контроля изделия должны быть очищены от грязи, пыли, масел, краски и других загрязнении.

1.3.2. Подключают датчик и сигнальную лампочку к дефектоскопу, а устройство для сканирования — к бачку с контактной жидкостью. Специальным краном необходимо отрегулировать подачу контактной жидкости - (воды), чтобы обеспечить надежный акустический контакт и минимальный расход контактной жидкости.

1.3.3. Включение дефектоскопа в сеть и работу с ним проводят в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации дефектоскопа, используемого для контроля.

1.3.4. Перед тем, как приступить к настройке дефектоскопа на заданную чувствительность, проводят регулировку осциллоскопической части (яркость, фокус, смещение по вертикали и горизонтали) так, чтобы линия развертки находилась не ниже центра экрана дефектоскопа примерно на 1/3 радиуса, была хорошо сфокусирована и в начале ее не было яркой точки.

1.3.5. При настройке дефектоскопа для определения места окончания пресс-утяжин в изделии ручки на лицевой панели прибора должны быть установлены в следующем положении:

«Частота» — в положении, соответствующем частоте применяемого датчика УЗК;

«Диапазон прозвучивания» — в положении II, соответствующем толщине стенки трубы.

1.3.6. Настройку чувствительности дефектоскопа при контроле труб проводят при помощи соответствующих стандартных образцов. Перемещением датчика в зоне минимального диаметра контрольного отражателя добиваются получения максимальной амплитуды эхосигнала от контрольного отражателя. Затем вращением ручки «чувствительность» устанавливают амплитуду эхосигнала от контрольного" отражателя примерно 0,5 высоты экрана дефектоскопа.

1.3.7. Устанавливают передний фронт строб-импульса автоматического сигнализатора дефектов дефектоскопа рядом с задним фронтом зондирующего импульса, задний фронт строб-импульса — рядом с передним фронтом данного эхо-сигнала.

1.3.8. Правильность настройки дефектоскопической аппаратуры по стандартному образцу должна проверяться не реже чем каждые 2 ч работы.

1.4. Проведение контроля

1.4.1. Контроль проводят, на контрольном участке. Место контроля должно быть удобным и обеспечивать свободный доступ по окружности к пресс-утяжному концу контролируемого изделия.

1.4.2. Проводят контроль, начиная с заднего конца прессованного изделия. Поверхность изделия, через которую вводятся ультразвуковые колебания, должна быть гладкой, без резких забоин, раковин и задиров.

Температура контролируемого изделия должна быть не выше 40 °С.

1.4.3. Для механизированного сканирования датчика по поверхности контролируемого изделия рекомендуется использовать роликовые, призматические или другие устройства с вмонтированными датчиками УЗК.

1.4.4. Трубные заготовки с толщиной стенки до 15 мм контролируют искателями с рабочей частотой ультразвуковых колебаний 5 мГц, с толщиной стенки свыше 15 мм — частотой ультразвуковых колебаний 2,5 мГц.

1.4.5. При проведении контроля устройств для сканирования на пресс-утяжный конец изделия устанавливают датчик и плотно прижимают к поверхности; при этом на экране дефектоскопа должен появиться донный эхосигнал. С появлением донного эхосигнала перемещают сканирующее устройство по окружности и вдоль изделия.

ГОСТ 494-90 С. 33

1.4.6. Скорость сканирования датчика по поверхности изделия выбирают из условий получения надежного акустического контакта. Скорость не должна превышать 0,5 м/с.

1.4.7. При перемещении датчика вдоль и вокруг изделия необходимо ледить по экрану дефектоскопа за наличием акустического контакта. Устойчивый донный эхосигнал указывает на удовлетворительный ввод УЗК в изделие. Если при работоспособности датчика и правильной настройке аппаратуры эхосигнал пропадает, то проверяют надежность акустического контакта путем увеличении подачи контактной жидкости и протирки ветошью поверхности изделия.

1.4.8. О наличии пресс-утяжпны в трубной заготовке можно судить по уширению донного эхосигнала, отраженного от внутренней стенки трубы.

1.4.9. После обнаружения пресс-утяжины датчик перемещают вдоль изделия с целью определения протяженности пресс-утяжины и места ее окончания. В зоне, в которой уже не происходит уширение донного эхосигнала и гаснет сигнальная лампочка автоматического сигнала дефектов, путем вращения устройства для сканирования вокруг изделия убеждаются в том, что пресс-утяжина кончилась по всей окружности изделия.

1.4.10. Определив с помощью ультразвука точное место скопления пресс-утяжины, наносят на изделие хорошо видимую метку по окружности изделия.

1.4.11. При контроле сплавов, обладающих упругонеоднородной крупнозернистой структурой, необходимо пользоваться датчиками более низкочастотных ультразвуковых колебаний и предварительно тщательно проконтролировать задний конец трубы, где структурные помехи ниже и донный эхосигнал устойчив. На фоне неустойчивых структурных помех замечают на электронно-лучевой трубке дефектоскопа местоположение эхосигнала от пресс-утяжины и затем прослеживают пресс-утяжину до исчезновения от нее эхосигнала.

Если толщина стенки трубы меньше указанной в настоящем стандарта то есть тоньше стенки стандартного образца, то эхосигнал, отраженный от внутренней стенки трубы, окажется в зоне автоматического контроля, при этом, как и в случае наличия пресс-утяжины, загорится сигнальная лампочка автоматического сигнализатора дефектов.

Если пресс-утяжина залегает ниже, чем минимально допустимая стенка трубы, то она может быть не определена на этом участке.