УДК 669.35’5—426:006.354	Группа В74
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ

ГОСТ
Технические условия			                                1066-90

ОКП 184590

Срок действия       с 01.01.91

до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на холоднодеформированную (тянутую) круглую, квадратную и шестигранную проволоку общего назначения из медно-цинковых сплавов (латуней).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Проволоку изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Проволоку изготовляют из латуни марок Л80, Л68, Л63 и ЛС59—1 с химическим составом по ГОСТ 15527.

1.2. Основные   параметры   и   размеры

1.2.1. Диаметр и предельные отклонения круглой проволоки должны соответствовать приведенным в табл. 1.

1.2.2. Размеры и предельные отклонения квадратной и шестигранной проволоки должны соответствовать приведенным в табл.2.

Теоретическая масса 1000 м проволоки приведена в приложении 1.

ГОСТ 1066—90 С. 2

Таблица   1

| Диаметр проволоки, мм | Код ОКП | Предельное отклонение, мм, при точности изготовления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | повышенной | нормальной |
| 0,10 0,11 0,12 0,14 (0,17) 0,16 (0,17) 0,18 0,20 0,22 (0,24) 0.25 0,28 (0.30) | 18 459Х XOG3 18 459Х Х005 18 459Х Х005 18 459Х Х006 18 459Х Х006 18 459л Х007 18 459Х Х007 18 459Х Х007 18 459Х Х007 18 459Х Х007 18 459Х Х-007 18 45 ЭХ Х008 18 45ЭХ Х008 18 459Х Х008 | — 0,01 | — 0,02 |
| 0,32 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 (0,60) 0.63 0,70 (0,75) 0,80 0.90 | 18 459Х Х008 18 459Х Х008 18 45ЭХ Х008 18 459Х ХС09 18 459Х Х.009 18 459Х ХС09 18 459Х ХС09 18 459Х Х009 18 459Х Х010 18 459Х Х010 18 459Х Х010 18 459Х Х010 | — 0,02 | — 0,04 |
| 1,00 1,10 1.20 (1,30) 1.40 (1,50) 1,60 (1,70) 1.80 | 18 459Х Х010 18 459Х Х010 18 459Х ХОЮ 18 459Х ХОЮ 18459ХХОП 18 459Х Х012 18 459Х Х012 18 459Х Х013 18 459Х Х013 | — 0,03 | — 0,06 |
| (1.90) 2.00 2,20 (2.40) | 18 459Х Х014 18 459Х Х014 18 459Х XOI5 18 459Х Х015 | — 0,04 | — 0,06 |

С. 3   ГОСТ 1066—90

Продолжение табл.   1

| Диаметр проволоки, мм | Код ОКП | Предельное отклонение, мм, при точности изготовления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | повышенной | нормальной |
| 2,50 (2,60) 2,80 3,00 | 18 459Х Х016 18 459Х Х016 18 459Х Х016 18 459Х Х017 | — 0,04 | — 0,06 |
| (3,20) (3,40) 3,60 (3,80) 4,00 (4.20) 4.50 (4.80) 5,00 5,30 5,60 (6,00) | 18 459Х Х017 18 459Х Х017 18 459Х Х017 18 459Х Х017 18 459Х Х018 18 459Х Х018 18 459Х Х018 18 459Х Х019 18 459Х Х019 18 459Х Х019 18 459Х Х019 18 459Х Х019 | — 0,05 | — 0,08 |
| 6,30 7,00 (7,50) 8,00 (8,50) 9,00 (9,50) | 18 459Х Х020 18 459Х Х021 18 459Х Х021 18 459Х Х021 18 459Х Х021 18 459Х Х021 18 459Х Х021 | — 0,06 | — 0,10 |
| 10,0 11,0 12,0 | 18 459Х Х021 18 459Х Х021 18 459Х Х021 | — 0,07 | — 0,12 |

Примечания:

1. Диаметры  изготовления  проволоки  разных  марок латуней  приведены табл. 3.

2. Шестой и седьмой знаки кода   (XX)  соответствуют шифру марок:
Л80—05,
Л68—10,

Л63—12, 
ЛС59—1—48.
Антимагнитные:

Л80 AM—06,

Л68 AM—86,

Л63 AM—37,

ЛС59—1—49.

ГОСТ 1066—90 С. 4

1.2.2. Размеры и предельные отклонения квадратной и шестигранной проволоки должны соответствовать приведенным в табл. 2.

Таблица 2

| Размер проволоки, мм | Код ОКП | Предельное отклонение, мм, при точности изготовления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | повышенной | нормальной |
| 3,00 | 18 459Х Х017 | — 0,06 | — 0,12 |
| (3,2) 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 | 18 459Х Х017 18 459Х Х017 18 459Х Х017 18 459Х Х018 18 459Х Х019 18 459Х Х019 18 459Х Х019 | — 0,08 | — 0,16 |
| 7,0 8,0 (9,0) | 18 459Х Х021 18 459Х Х021 18 459Х Х021 | — 0,10 | — 0,20 |
| 10,0 11,0 12,0 | 18 459Х Х021 18 459Х Х021 18 459Х Х021 | — 0,12 | — 0,24 |

Примечания:

1. Шестой и седьмой знаки кода  (XX)  приведены в примечании 2 табл. 1.

2. За размер проволоки квадратного и шестигранного сечения принимаете» диаметр вписанной окружности, т. е. расстояние между параллельными гранями проволоки.

1.2.3. Овальность круглой и огранка квадратной и шестигранной проволоки не должна превышать предельного отклонения по диаметру.

1.2.4. Точность изготовления проволоки по размерам потребитель указывает в заказе. При отсутствии требований в заказе точность изготовления определяет изготовитель.

С. 5   ГОСТ 1066—90

Условные обозначения проставляют по схеме:

| Проволока Д | ХХ | Х | Х | … | ХХ | … | ГОСТ 1066-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:

способ изготовления:                 холоднодеформируемая (тянутая) — Д,
форма сечения:   	 круглая                                — КР,

квадратная			— КВ,

шестигранная		— ШГ,

точность изготовления:	нормальная		— Н,

повышенная 		— П,
состояние:                                    мягкая                                  —М,

полутвердая 		— П,

твердая 			— Т,
длина:	мотка, бухты                        — БТ,

катушки (шпули)		— КТ.

особые условия: антимагнитная				 — AM,

повышенная точность по овальности 			— ПО,

повышенное качество поверхности 			— ПК,

повышенная прочность 					— ПП,

повышенная пластичность 				— ПЛ,

регламентированные пределы временного

сопротивления в полутвердом состоянии 			— ВС.

Знак «X» ставится вместо отсутствующих данных  (кроме обозначения длины и особых условий).

Примеры   условных   обозначений:

Проволока круглая, нормальной точности, мягкая, диаметром 0,5 мм, на катушках, из сплава марки Л80, антимагнитная:

Проволока ДКРНМ 0,5 КТ Л80 AM ГОСТ 1066—90

Проволока квадратная, повышенной    точности,    полутвердая, размером 12,0 мм, в мотках, из сплава марки Л63:

Проволока ДКВПП 12,0 БТ Л63 ГОСТ 1066—90

ГОСТ 1066—90 С. 6

Проволока круглая, повышенной точности, полутвердая, диаметром 0,5 мм, на катушках, из сплава марки Л80, повышенной точности по овальности:

Проволока ДКРПП 0,5 КТ Л80 ПО ГОСТ 1066—90

1.3. Характеристики

1.3.1. Базовое исполнение

1.3.1.1. Проволоку изготовляют нормальной точности по диаметру.

1.3.1.2. Проволока по состоянию материала изготовляется мягкой, полутвердой и твердой.

Состояние материала проволоки в зависимости от ее размера, формы сечения и марки сплава должна соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица   3

| Марка сплава | Форма сечения | Размеры проволоки, мм | Состояние материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Л80 | Круглая | 0,2&-5,3 | Мягкая, полутвердая |
| Л68, Л63 | Круглая | 0,10—0,18 | Мягкая, твердая |
|  |  | 0,20—12,0 | Мягкая, полутвердая, твердая |
|  | Квадратная, шестигранная | 3,0-12,0 |  |
| ЛС59— 1 | Круглая | 0,6-1,9 | Мягкая, твердая |
|  |  | 2,0—12,0 | Мягкая, полутвердая, твердая |
|  | Квадратная, шестигранная | 3,0—12,0 |  |

Примечание. С полутвердой и твердой проволоки должны быть сняты остаточные растягивающие поверхностные напряжения термическим (низкотемпературный отжиг) или механическим методом.

1.3.1.3. Поверхность проволоки должна быть чистой, свободной от загрязнений, затрудняющих ее осмотр. Не допускаются трещины, плены, риски, раковины, расслоения, вмятины, царапины глубиной, превышающей (после контрольной зачистки) предельные отклонения по размерам.

Допускаются на поверхности проволоки покраснения после травления, незначительные следы технологической смазки, местные потемнения и цвета побежалости.

1.3.1.4. Излом проволоки должен быть плотным и однородным, без посторонних включений, расслоений и пустот.

1.3.1.5. Механические свойства проволоки должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 4.

С. 6   ГОСТ 1066—90

Таблица1

| Марка сплава | Размеры проволоки, мм | Временное сопротивление проволоки в, Мпа (кгс/мм2) |  |  | Относительное удлинение после разрыва , % не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мягкой | полутвердой | твердой | мягкой | полутвердой | твердой |
|  |  | Не менее |  |  |  |  |  |
| Л80 | От 0,25 до 5,30 | 290 (30) | 340 (35) | — | 25 | 15 | Не регламентировано |
| Л68 | От 0,10 до 0,18 Св. 0,18 » 0,75 » 0,75 » 1,40 » 1,40 » 12,0 | 370 (38) 340 (35) 310 (32) 290 (30) | — 390 (40) 370 (38) 340 (35) | 690-930 (70-95) 690—930 (70-95) 690—780 (60-40) 540—740 (55-75) | 20 25 30 40 | — 5 10 15 |  |
| Л63 | От 0,10 до 0,18 Св. 0,18 » 0,50 » 0,50 » 1,00 » 1,00 » 4,80 » 4,80 » 12,0 | 340 (35) 340 (35) 340 (35) 340 (35) 310 (32) | _ 440 (45) 440 (45) 390 (40) 350 (36) | 740—930 475—95) 690—930 (70-95) 690-880 (70-90) 990—780 (60-80) 540—740 (55—75) | 18 20 26 30 34 | _ 5 5 10 12 |  |
| ЛС59— 1 | От 0,60 до 1.00 Св. 1.00 » 1,90 » 1,90 » 5,00 » 5,00 » 12,0 | 340 (35) 340 (35) 340 (35) 340 (35) | — — 390 (40) 390 (40) | Не менее 490(50) Не менее 470(48) 490-640 (50-65) 440—640 (45-66) | 25 27 30 30 | — — 10 12 | 1 3 5 8 |

1.3.1.6. Твердая проволока диаметром от 0,5 до 5,0 мм  из сплавов марок Л68 и Л63 должна выдерживать испытание на перегиб.

Проволока из сплава марки Л68 должна выдерживать без разрушения не менее шести, а проволока марки Л6З — не менее четырех перегибов.

1.3.1.7. Масса отрезка проволоки в мотке (на катушке, шпуле) приведена в приложении 2.

ГОСТ 1066—90 С. 8

1.3.2. Исполнение по требованию потребителя ….

1.3.3. Исполнение по согласованию изготовителя с потребителем….

1.4. М а р к и р о в к а

К каждому мотку, если он не связан в бухту, или бухте (шпуле) должен быть прикреплен фанерный, металлический или пластмассовый ярлык, на каждую катушку должна быть наклеена этикетка с указанием на них: ….

1.5. Упаковка

1.5.1. Проволоку диаметром 0,30 мм и менее наматывают на катушки (шпули), диаметром более 0,30 мм свертывают в мотки….

2. ПРИЕМКА

2.1. Проволоку принимают партиями. ….

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.2. Определение размера проволоки и овальности проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного и того же сечения микрометром по ГОСТ 6507 или другими приборами, обеспечивающими необходимую точность. Контроль размеров проводят с заданной вероятностью 97,5% (приемочный уровень дефектности равен 2,5%)…..

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.2. Проволоку транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. ….

ГОСТ 1066—90 С. 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Теоретическая масса 1000 м проволоки круглого сечения

| Диаметр проволоки, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Теоретическая масса 1000 м. кг | Диаметр проволоки, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Теоретическая масса 1000 и проволока, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,28 0,30 0,32 0,35 0,36 0,40 0,45 0,50 0,56 0,60 0,63 0,70 0,75 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1.25 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 | 0,00786 0.00950 0,01131 0,01539 0,01707 0,02011 0,02270 0,02545 0,03142 0,03801 0,04524 0,04909 0,06158 0,07069 0,08043 0,09621 0,10179 0,12566 0,15904 0,19635 0,24630 0,28274 0,31173 0,38485 0,44179 0,50266 0,63617 0,78540 0,95033 1,13097 1,22719 1,32732 1,53938 1,76715 2,01062 2,26980 2,54460 2.83529 | 0,067 0,081 0,096 0,131 0,150 0,171 0,193 0,216 0,267 0,323 0,385 0,417 0,523 0,601 0,684 0,818 0,865 1,068 1,352 1,669 2,094 2,403 2,650 3,271 3,755 4,273 5,408 6,676 8,078 9.613 10,431 11,282 13,085 15,021 17,091 19,293 21,630 24,100 | 2,00 2,15 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,80 3,00 3,10 3,20 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 4,00 4,20 4,50 4,70 4,80 5,00 5,20 5,30 6,50 5,60 6,00 6,30 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,0 11,0 12,0 | 3,14159 3,63050 3,80133 4,15476 4,52369 4,90874 5,30929 6,15732 7,06858 7,54768 8,04248 9,07920 9,62113 10,17876 10,75210 11,34115 12,56637 13,85442 15,90431 17,34944 18,09557 19,63485 21,23717 22,06183 23,75829 24,63009 28,27433 31,17245 33,18307 38,48451 44,17865 50,26548 56,74502 63,61725 70,883 78,53982 95.03317 113,09733 | 26,704 30,860 32,311 35,316 38,453 41,724 45,129 52,339 60,083 64,155 68,361 77,183 81,780 86,520 91,393 96,400 106,614 117,763 135,187 147.470 153,812 166,097 180,516 187,526 201,946 209,356 240,332 264,966 272,056 327,118 375,519 427,257 482,333 540,747 602,480 667,589 807,782 961,133 |

ГОСТ 1066—90 С. 15

Таблица  7

Теоретическая масса 1000 м проволоки квадратного и шестигранного сечения

| Размер проволоки, мм | Площадь поперечного сечения проволоки, мм2 |  | Теоретическая масса 1000 м проволоки, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квадратной | шестигранной | квадратной | шестигранной |
| 3,0 3,2 3,5 4,6 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8.0 9,0 10,0 11.0 12,0 | 9,0 10,24 12,25 16,0 20,25 25.0 30,25 36,0 49,0 64,0 81,0 100,0 121,0 144,0 | 7,79 8,87 10,61 13,86 17,54 21,65 26,20 31,18 42,43 55,42 70,15 86,6 104,79 124,70 | 76,5 87,04 104,1 136,0 172,1 212,5 257,1 306,0 416,5 544,0 688,5 850,0 1029,1 1225,0 | 66,2 75,4 90,2 1 17,8 149,5 184,0 222,7 265,0 360,7 471,1 596,3 736,1 891.9 1060,0 |

Теоретическая  масса проволоки вычислена по  номинальным  размерам  для: марки  ЛС59—1,  плотность которой  принята  равной  8,5 г/см3.

Для латуней других марок следует применять коэффициенты пересчета:

Л80— 1,0188 (плотность 8,66 г/см3);

Л68 —1,0118 (плотность 8,60 г/см3);

Л63—0,9918 (плотность 8,43 г/см3).

ГОСТ 1066—90 С. 16

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

| Диаметр проволоки, мм | Масса отрезка проволоки в мотке или на катушке (шпуле), кг |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менее |  |
|  | нормальная | пониженная |
| От 0,10 до 0,16 включ. Св. 0,16 » 0,25 » » 0,25 » 0,40 » » 0,40 » 0,63 » » 0,63 » 1,00 » » 1,00 » 1,60 » » 1,60 » 2,50 » » 2,50 » 4,00 » » 4,00 » 6,30 » » 6,30 » 12,00 » | 0,1 0,2 0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 10,0 15,0 | 0,05 0,1 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 6,0 8,0 |

Примечание. Масса проволоки на шпуле допускается до 50 кг. Количество мотков или катушек (шпуль) проволоки пониженной массы не должно превышать 10% массы партии.