УДК 669.3—422:006.354	Группа В55
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ПРУТКИ МЕДНЫЕ

ГОСТ
Технические условия			                                1535-91

ОКП 184470

Срок действия       с 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на тянутые медные прутки круглого, квадратного, шестигранного сечения и прессованные прутки круглого сечения.

Требования пп. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.5 и разд. 2, 3 и 4 являются обязательными. Остальные требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Прутки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта из меди марок Ml, Mlp, M2, М2р, МЗ, МЗр по ГОСТ 859 по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке.

Прутки из меди марки М1Е применяются для электротехнических целей.

1.2.    Основные    параметры   и   размеры 1.2.1. Размеры тянутых прутков и предельные   отклонения   по ним должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица    1

мм

| Номиналь-ный диаметр | Предельные отклонения по диаметру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Круглые |  |  | Квадратные и шестигранные |  |
|  | Высокой точности | Повышенной точности | Нормальной точности | Повышенной точности | Нормальной точности |
| 3,0 | - 0,04 | - 0,06 | - 0,10 | - | - |

ГОСТ 1535—91 С. 2

Продолжение табл. 1

| Номиналь-ный диаметр | Предельные отклонении по диаметру |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Круглые |  |  | Квадратные и шестигранные |  |
|  | высокой точности | повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности |
| 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0 25,0 27,0 28,0 30,0 32,0 36,0 35,0 36,0 38,0 40,0 41,0 45,0 46,0 50,0 | - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.06 - 0.06 - 0.06 - 0.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.13 - 0.16 - 0.16 - 0.16 - 0.16 - 0.16 - 0.16 - - 0.16 - 0.16 - 0.16 | -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 -0.25 - -0.25 -0.25 -0.25 | - - - - 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.09 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - 0.11 - - -0.11 - 0.13 - - - 0.13 - 0.13 - - 0.13 - - 0.13 - 0.16 - - 0.16 - 0.16 - - - 0.16 - - - | - - - -0.12 -0.12 -0.12 -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -0.18 -0.18 -0.18 -0.18 - - -0.18 - -0.21 - - -0.21 -0.21 - -0.21 - -0.21 -0.25 - -0.25 -0.25 - - -0.25 - -0.25 -0.25 |

Примечания:

1. За диаметр квадратных и шестигранных   прутков   принимают   диаметр вписанной окружности, т. е. расстояние между параллельными гранями прутка.

2. Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м круглых, квадратных и шестигранных прутков приведены в  приложении 1.

1.2.2.   Размеры  круглых  прессованных  прутков   и   предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2.

С. 3   ГОСТ 1535—91

Таблица   2

мм

| Номинальный диаметр | Предельные отклонения по диаметру |  |
| --- | --- | --- |
|  | повышенной точности | нормальной точности |
| 20 22 25 28 30 32 36 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 76 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1.7 — 1.7 — 1.7 — 1.7 — 1.7 | -0.80 -0,80 -0,80 -0,80 -0,80 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,40 -1,40 -1,40 -1,40 -2,20 -2,20 -2,50 -2,50 -2,50 |

Примечание.   Площадь поперечного сечения и теоретическая масса прессованных прутков приведены в приложении 2.

ГОСТ 1535—91 С. 4

Условное обозначение прутков проставляется по схеме

| Пруток Х Способ изготовления | XX | Х | Х | … | XX | … | ХХХ | ГОСТ 1535-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:

Способ изготовления:

Холоднодеформированный (тянутый)			—   Д;

Горячедеформированный (прессованный)			— Г.
Форма сечения:

круглый				— КР;
квадратный                                      				— KB;
шестигранный                                    				— ШГ.
Точность изготовления:
нормальная                                      				— Н;
повышенная                                       				— П;
высокая                                           				— В.
Состояние:

мягкое				— М;
полутвердое 				— П;
твердое 				— Т.
Длина:

немерная				— НД;
кратная мерная                                 				— КД;
в бухтах                                             				— БТ.
Особые условия:

для обработки на автоматах				— АВ;
мягкое  состояние  повышенной
пластичности                                      				— Л;
полутвердое     состояние повышенной пластичности                      — Р;
твердое состояние повышенной пластичности                                  — У.

С. 5   ГОСТ 1535—91

Вместо отсутствующего показателя ставят знак «X» (кроме обозначения длины и особых условий).

Примеры   условных   обозначений:

Пруток тянутый, круглый, высокой точности изготовления, твердый, диаметром 10 мм, немерной длины из меди марки Ml, предназначенный для обработки на автоматах:

Пруток ДКРВТ 10 НД MI AB ГОСТ 1535—91

То же, тянутый, шестигранный, повышенной точности изготовления, мягкий, диаметром 19 мм, длиной 3000 мм, из меди марки М2:

Пруток ДШГПМ 19X3000 М2 ГОСТ 1535—91

То же, тянутый, квадратный, нормальной точности изготовления, полутвердый, диаметром 10 мм, длиной кратной 1500 мм, из меди марки МЗ:

Пруток ДКВНП 10X1500 КД МЗ ГОСТ 1535—91

То же, прессованный, круглый, диаметром 35 мм, немерной длины, из меди марки МЗ:

Пруток ГКРХХ 35 НД МЗ ГОСТ 1535—91

1.3.   Характеристики

1.3.1. Характеристики базового исполнения

1.3.1.1. По состоянию материала тянутые прутки изготовляются:

мягкими (отожженными);

полутвердыми;

твердыми.

1.3.1.2. Поверхность прутков должна быть свободной от загрязнений, затрудняющих ее визуальный осмотр, без трещин и расслоений. На поверхности допускаются мелкие плены, вмятины, раковины, риски, задиры, кольцеватость, следы правки, если они при контрольной зачистке не выводят прутки за предельные отклонения по диаметру.

На поверхности прутков допускаются цвета побежалости.

На твердых и полутвердых прутках допускаются следы смазки

1.3.1.3. В прутках не допускаются внутренние дефекты в виде раковин, неметаллических включений, пресс-утяжин.

Конец прутка, примыкающий к пресс-остатку, обрезают до-полного удаления пресс-утяжины, трещин и расслоений.

1.3.1.4. Отклонение от формы поперечного сечения (овальность, отклонение от угла) допускается в пределах допусков по размерам.

1.3.1.5. Допускается закругление продольных ребер тянутых прутков квадратного и шестигранного сечений для размеров, указанных ниже:

ГОСТ 1535—91 С. 6

до 25 мм включительно радиусом до 0,5 мм;

св. 25 м радиусом до  1,0 мм.

1.3.1.6. Прутки изготовляют нормальной точности по диаметру. Диаметры тянутых и прессованных прутков нормальной точности изготовления и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

1.3.1.7. Прутки изготовляют:

а) немерной длины:

2—5 м — диаметром до 40 мм включ.;

1—4 м — диаметром св. 40 до 80 мм включ.;

1—3 м — диаметром св. 80 до 100 мм включ.;

0,5—2 м — диаметром св. 100 мм;

б) допускается прутки немерной длины изготовлять меньшей длины, чем указано в подпункте а, но не менее 1 м для прутков диаметром до 40 мм включительно, и не менее 0,5 м для прутков диаметром свыше 40 мм до 100 мм включительно в количестве не более 10 % массы партии;

в) для тянутых прутков всех размеров мерной длины в пределах немерной допуск по длине должен быть не более 15 мм.

Концы прутков диаметром до 28 мм допускается обрубать, при этом косина реза не регламентируется.

Допускается для тянутых прутков мерной длины диаметром до 28 мм, изготовляемых с обрубленными концами, предельные отклонения по длине устанавливать по согласованию изготовителя с потребителем.

1.3.1.8. Предельное отклонение скручивания (Д) квадратных и шестигранных прутков с расстоянием между параллельными гранями от 17 мм в твердом и полутвердом состояниях не должно превышать 2 мм на 1 м длины прутка.

Допуск скручивания на общую длину прутка не должен превышать произведения скручивания на 1 м на общую длину прута в метрах.

Скручивание тянутых прутков в полутвердом и твердом состояниях размером до 17 мм, в мягком состоянии и прессованных прутков не регламентируется.

1.3.1.9. Кривизна прутков на 1 м длины не должна превышать норм, приведенных в табл. 3.

Таблица   3

| Способ изготовления прутков и состояние материала | Кривизна на 1 м длины прутка при диаметре, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 5 до 18 | св. 18 до 50 | св. 50 до 120 | св. 120 |
| Тянутые твердые и полу- твердые Тянутые твердые и полутвердые (для обработки на автоматах) Прессованные | 2.0 1,25 - | 2.0 1,0 - | - - 6,0 | - - 10,0 |

С. 7   ГОСТ 1535—91

Общая кривизна прутка не должна   превышать произведения кривизны на 1 м на общую длину прутка в метрах.

Примечание.     Кривизна  тянутых  мягких  прутков   и  прутков  в  бухтах не нормируется.

1.3.1.10. Механические свойства прутков должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.

Таблица   4

| Слогов изготовления прутков и состояние материала | Диаметр прутков, мм | Временное соп- ротивление Rm МПа (кгс/мм2), не менее | Относительное уд- линение, %. не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А10 | А5 |
| Тянутые мягкие Тянутые полутвердые Тянутые твердые Прессованные | 3— 50 3—5.0 3—50 20—150 | 200(20) 240(24) 270(28) 190(19) | 36 1.0 5 30 | 10 15 8 35 |

Примечание. Относительное удлинение определяют на длинных (А10) или коротких (A5) образцах.

1.3.1.11. Удельное электрическое сопротивление прутков в мягком состоянии, изготовленных из меди марки М1Е диаметром до 50 мм, должно быть не более 17,48·10-9 Ом·м (0,01748 Ом-мм2/м).

Удельное электрическое сопротивление прутков в полутвердом, твердом и прессованном состояниях не определяют.

1.3.2. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя ….

1.4.   Маркировка

1.4.1. К каждому пучку (бухте) прикрепляют металлический или деревянный ярлык, на котором указывают: ….

1.5.   Упаковка

1.5.1. Прутки диаметром 35 мм и менее связывают в пучки, ….

2. ПРИЕМКА

2.1. Прутки к приемке предъявляют партиями. Партия должна состоять….

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.2. Контроль размеров прутков проводят микрометром.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование прутков длиной до 3 м проводят транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. ….

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м тянутых прутков

Таблица   7

| Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечною сечения прутков, мм2 |  |  | Теоретическая масса 1 м прутков, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглых | квадратных | шестигранных | круглых | квадратных | шестигранных |
| 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 | 7,07 9,62 12,57 15,90 19,60 23,80 28,30 38,50 50,30 63,60 78,50 95,00 113,10 132,70 153,90 176,70 201.10 | - - - - 25,0 30,3 36,0 49,0 64,0 81,0 100,0 121,0 141,0 169,0 196,0 - - | - - - - 21,7 26,2 31,2 42,4 55,4 70,2 86,6 104,8 124,7 145,4 169,7 - - | 0,063 0,086 0,110 0,140 0,170 0,210 0,250 0,340 0,450 0,570 0,700 0,850 1,010 1,180 1,370 1,570 1,790 | - - - - 0,23 0,27 0,32 0,44 0,57 0,72 0,89 1,08 1,28 1,60 1,74 - - | - - - - 0,19 0,23 0,28 0,38 0,49 0,62 0,77 0,93 1,11 1,29 1,51 - - |

С. 15   ГОСТ 1535—91

Продолжение табл. 7

| Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечною сечения прутков, мм2 |  |  | Теоретическая масса 1 м прутков, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | круглых | квадратных | круглых | квадратных | круглых |
| квадратных17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0 25,0 27,0 28,0 30,0 32,0 33,0 35,0 36,0 38,0 40,0 41,0 45,0 46,0 50,0 | 226,90 254,50 283,40 314,20 346,20 380,10 452,20 490,90 572,30 615,80 706,90 - 854,9 962,1 - 1134,1 1256,6 - 1590,4 - 1963,5 | 289,0 - 361,0 - - 484,0 576,0 - 729,0 - 900,0 1024,0 - - 1296,0 - - 1681,0 - 2116,0 2500,0 | 250,3 - 312,6 - - 419,1 498,8 - 631,0 - 779,0 887,0 - - 1122,0 - - 1456,0 - 1832,0 2190,0 | 2,020 2,270 2,520 2,800 3,080 3,380 4,020 4,370 5,090 5,480 6,290 - 7,810 8,560 - 10,09 11,18 - 14,16 - 17,48 | 2,57 - 3,21 - - 4,31 5,13 - 6,49 - 8,01 9,11 - - 11,53 - - 14,96 - 18,83 22,23 | 2,23 - 2,78 - - 3,74 4,44 - 5,62 - 6,94 7,54 - - 9,99 - - 12,96 - 16,30 19,50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Площадь поперечного сечения и теоретическая масса 1 м прессованных прутков

Таблица   8

| Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения прутков мм2 | Теоретическая масса 1 м прутков, кг | Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения прутков мм2 | Теоретическая масса 1 м прутков, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 22 25 28 30 32 36 38 40 42 46 48 50 55 | 314,2 380,1 490,9 615,8 706,9 804,2 962,1 1133,5 1256,6 1384,7 1590,4 1808,6 1953,5 2375,8 | 2,8 3,38 4,37 5,48 6,29 7,15 8,55 10,10 11,18 12,32 14,16 16,10 17,48 21,15 | 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 2827,4 3318,3 3848,5 4417,9 5026,6 5674,5 6361,7 7084,6 7854,0 9503,3 11309,7 13273,3 15398,3 17671,5 | 25,16 29,53 34,25 39,31 44,74 50,45 56,60 63,05 69,86 34,57 100,66 113,00 136,85 157,09 |

Примечание.   Плотность меди 8,9 г/см3.