УДК 669.35’5-462-422.42(083.74)+669.3-462-422.42(083.74)	             Группе В64

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ТРУБЫ ВОЛНОВОДНЫЕ МЕДНЫЕ

И ЛАТУННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ 	                                   ГОСТ

Технические условия			        20900—75*

ОКП 18 4000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 июня 1975 г. № 1508 срок введения установлен         				с 01.01.76

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 16.04.84. № 1304 срок действия продлен    							              до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трубы медные и латунные тянутые прямоугольные, предназначенные для изготовления волноводов.

Стандарт соответствует требованиям рекомендации СЭВ по стандартизации PC 2780—72.

Показатели технического уровня, установленные стандартом, предусмотрены для высшей и первой категорий качества.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Форма, размеры и предельные отклонения по размерам должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

С. 2    ГОСТ 20900—75

| Размер внутреннего сечения, мм |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | Наружный радиус закругления R, мм, не более | Длина труб, м |  | Марка металла или сплава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ирина А | Высота В | Предельное отклонение по ширине труб |  | Предельное отклонение но высоте труб |  | Радиус закругления r, не более |  |  |  | нормальных | маломерных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  |  | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| 2,4 3,6 5,2 7,2 7,2 9 9 11 11 13 13 16 16 (17) 19 23 23 23 (23) 28,5 28,5 28,5 35 35 | 1,2 1,8 2,6 3,4 3,4 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 8 . 8 (8) 9,5 5 10 10 (12,6) 5 12,6 12,6 5 6 | ±0,02 ±0,02 ±0,02 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 ±0,10 ±0,10 | ±0,0127 ±0,020 ±0,020 ±0.020 ±0,020 ±0,020 ±0,020 ±0.021 ±0,021 ±0.026 ±0,026 ±0,031 ±0,031 ±0,031 ±0,038 — ±0,046 ±0,046 ±0,046 — ±0,057 ±0,057 — — | ±0,02 ±0,02 ±0,02 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 -0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 -0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 | ±0,0127 ±0,020 ±0,020 ±0,020 ±0.020 ±0,020 ±0,020 ±0,021 ±0.021 ±0,026 ±0,026 ±0,031 ±0,031 ±0,031 ±0,038 — ±0,046 ±0.046 ±0,046 — ±0,057 ±0,057 — — | 0,15 0,20 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0.40 0,40 0,40 0,35 0,40 0.40 0,40 0,35 0,40 0,40 0,35 0,35 | 0,8 0,8 0,95 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,8 1,0 1.0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 | ±0,04 ±0,04 ±0,05 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,10 ±0,15 ±0,15 ±0,10 ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,15 | 0,10 0,10 0,10 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 | 0,1 0,1 0,1 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 , 3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,0 1,5 1,5 | 0,08 0,08 0,08 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 | Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; ЛОЗ Л96; Л63 Л96; Л 63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л06; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л6З Л96; Л63 Л96; Л63 Л96; Л6З Л96; Л6З Л96; Л63 |

ГОСТ 20900—75   С. 3

| Размер внутреннего сечения, мм |  |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | Наружный радиус закругления R, мм, не более | Длина труб, м |  | Марка металла или сплава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ирина А | Высота В | Предельное отклонение по ширине труб |  | Предельное отклонение но высоте труб |  | Радиус закругления r, не более |  |  |  | нормальных | маломерных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |  |
|  |  | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности | Нормаль-ной точности | Повышен-ной точности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее |  |  |
| 35 40 40 40 48 48 58 58 61 72 72 72 (72) 90 (90) 90 110 120 (120) 130 160 (180) 180 196 (220) 220 248 270 292 | 15 5 6 20 8 24 10 25 10 10 20 34 (44) 10 (15) 45 55 10 (57) 65 80 (85) 90 98 (104) 110 124 135 146 | ±0,10 ±0,15 ±0,10 ±0,15 ±0,15 ±0,1,5 +0,20 —0,15 ±0,15 +0,20 —0,15 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0.20 ±0,20 +0,25 —0,20 +0,30 —0,25 ±0,20 ±0,35 ±0.40 ±0,50 ±0,50 ±0,50 ±0,50 ±0,50 ±0.50 ±0,50 ±0,50 ±0,60 | ±0,070 — — ±0,0fi 1 ±0,095 ±0,12 — — — ±0,14 ±0,14 ±0,17 ±0,22 — ±0,22 ±0,26 ±0,33 — — — — — — — — | ±0,10 +0,10 —0,05 +0,10 —0,05 ±0,12 ±0,10 ±0,15 ±0.10 ±0,15 ±0,10 ±0,10 +0,20 -0,15 +0,20 —0,15 +0,20 —0,15 ±0,20 ±0,20 +0,20 —0.15 +0,25 —0,15 +0,20 —0,35 +0,25 —0.20 ±0,25 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,40 ±0,50 ±Т),50 ±0,50 | ±0,070 — — ±0,081 ±0,095 ±0,12 — — — ±0,14 ±0,14 — ±0,17 ±0,22 — ±0,22 ±0,26 ±0,33 — — .— — — — — — | 0,50 0,35 .0,35 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0.60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,60 0,70 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 | 1,5 1,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 3.0 2,5 2,5 3.0 3,0 3,0 3,0 3.0 3,0 3,0 3,0 | ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,20 ±0,25 ±0,20 ±0,30 ±0,25 ±0,25 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 ±0,30 | 1.5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2.0 3,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4.0 4,0 4,0 4,0 4,0 | 3,0 1,5 кр.850 3,0 1,5 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 2.0 3.0 2,0 2,5 2,0 2.0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 0,5 0,5 — 1,0 0,5 1,0 0.5 1.0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 | Л96; Л63 Л96 Л96 Л96 Л96 Л9(; Л9(; Л96 Л96 ЛОГ) . Л96 Л96 Л96 Л96 Л96 . Л96 Л90 Л96 M3 М2 M3 M3 M2 M3 M3 M3 M3 M3 M2 |

С. 4    ГОСТ 20900—75

Примечания:

1. Трубы размеров, указанных и скобках, в новых разработках не применять.

2. По согласованию с потребителем допускается поставка труб мерной и кратной мерной длины.

3. Трубы сечением 7,2х3,4 мм и более из латуни марки Л63 должны изготовляться длиною не менее 1 м, маломерные — не менее 0,5 мм.

4. Допускаются маломерные трубы в количестве не более 15% массы партии.

5. По требованию потребителя трубы сечением 48х24, 58х25, 72х34, (72х44), 90х45 мм изготовляются с толщиной стенки (5±0,5) мм внутренним радиусом закругления (r) не более 0,7 мм, наружным радиусом закругления (R) не более 4 мм.

6. Теоретическая масса 1 м труб приведена в справочном приложении.

7. По согласованию с потребителем могут быть изготовлены трубы размером 23х10х1 мм из латуни марки Л63 и размером 28,5х12,6х1,5 мм из латуни марки Л96 с предельными отклонениями по ширине и высоте внутреннего сечения ±0,06 мм.

(Измененная редакция, Нзм. № 2).

Примеры условных обозначений

Условное обозначение труб проставляется по следующей схеме:

| Труба Д | ПР | Х | Т | … | XX | … | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  | 20900-75 |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:

способ изготовления: 	тянутая	 — Д

форма сечения:	прямоугольная	 — ПР

точность изготовления: 	нормальная 	 — Н

повышенная 	 — П

состояние: 	твердое 	 — Т

длина: 	мерная 	 — МД

немерная	 — НД

кратная	 — КД.

ГОСТ 20900—75   С. 5

Труба тянутая, прямоугольная, нормальной точности изготовления, твердая, размеров сечения 248Х124 мм, с толщиной стенки 3 мм, длиной 3000 мм, из меди марки МЗ:

Труба ДПРНТ 248х124х3х3000 МЗ ГОСТ 20900—75

То же, повышенной точности изготовления, твердая, размером 16х8 мм, с толщиной стенки 1 мм, немерной длины из латуни марки Л63:

Труба ДПРПТ 16х8х1 НД Л63 ГОСТ 20900—75

То же, нормальной точности изготовления, твердая, размером сечения 40х5 мм, с толщиной стенки 1,5 мм, длиной, кратной 1500 мм, из латуни марки Л96:

Труба ДПРНТ 40х5х1,5х1500 КД Л96'ГОСТ 20900—75

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы должны изготовляться из меди марок М2, М3 по ГОСТ 859—78 и латуни марок Л96 и Л63 по ГОСТ 15527—70:

Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего-стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

…обрезано (Ю.И.)…

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной точности изготовления, одной марки металла или сплава и оформлена одним документом о качестве, содержащим:

…обрезано (Ю.И.)…

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.3. Проверку размеров внутреннего сечения производят индикаторными нутромерами по ГОСТ 868—82 или проходными и непроходными калибрами, изготовленными с допусками по ОСТ 1220 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим соответствующую точность измерения.

…обрезано (Ю.И.)…

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Трубы сечением 35х15 мм и менее должны быть связаны в пачки массой не более 25 кг. Пачки труб должны быть перевязаны шпагатом из синтетических материалов по нормативно-технической документации не

менее чем в четырех местах таким образом, чтобы исключалось взаимное перемещение труб в пачке.

…обрезано (Ю.И.)…

С. 10    ГОСТ 20900—75

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное

Теоретическая масса 1 м труб

| Сечение труб, мм | Теоретическая масса труб, кг |  | Сечение труб, мм | Теоретическая масса труб, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | из меди и латуни марки Л96 | из латуни марки Л63 |  | из меди и латуни марки Л96 | из латуни марки Л63 |
| 2,4Х1,2Х0,8 3,6Х1,8Х0,8 5,2х2,6Х0,95 7,2Х3,4Х0,5 7.2Х3.4Х1,0 9Х4,5Х0,5 9Х4,5Х1,0 11Х5,5Х0,5 13Х6,5Х0,8 11Х5,5Х1,0 13Х6,5Х1,0 16Х8Х1 16Х8Х1,5 17Х8Х1 19Х9,5Х1 23Х5Х1 23Х10Х1 23Х10Х1,5 28,5Х5Х1 28.5Х12,6Х1 28,5Х12,6Х1,5 35Х5Х1 35Х6Х1,5 35Х15Х1,5 40Х5Х1,5 40Х6Х1 40Х20Х1,5 48Х8Х2 42Х24Х2 | 0,068 0,100 0,167 0,104 0,223 0,129 0,276 0.156 0.301 0,329 0,383 0,463 0,699 0,481 0,542 0,534 0,623 0,961 0,632 0,767 1,177 0,748 1.174 1,416 1.282 0,854 1,682 2.136 2,706 | 0,065 0,095 0,157 0,099 0.213 0,123 0,264 0,149 0,287 0,314 0,366 0,442 0,688 0,459 0,518 0.510 0,595 0,918 0,604 0,733 1,124 0,714 1,122 1,352 — — — — — | 48Х24Х5 58Х10Х2 58Х25Х2 58Х25Х5 61Х10Х2 72Х10Х2 72Х20Х2 72Х34Х2 72Х34Х5 72Х44Х2 72Х44Х5 90Х10Х2 90Х15Х2 90Х45Х2 90Х45Х5 110Х55Х2,5 120Х10Х2 120Х57Х3 130Х65Х2,5 160Х80Х2,5 180Х85Х3 180Х90Х3 196Х98Х3 220Х104Х3 220Х110Х3 248Х124Х3 270Х135Х3 292Х146Х3 | 7,298 2,563 3.098 8,277 2,670 3,062 3,418 3,916 10.266 4,272 12,214 3.702 3,880 4,948 12,905 7,565 4.770 9,772 8,900 10,902 14,471 14,738 16,020 17,622 17,942 20,185 21.947 23,710 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |

Примечание. При вычислении теоретической массы плотность меди и латуни марки Л96 принята равной 8,9 г/см3, латуни марки Л63 — равной 8,5 г/см3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).