УДК 669,35’5-412:006.354	   Группе В57
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ЛАТУНИ ЛИТЕЙНЫЕ В ЧУШКАХ		                 ГОСТ
Технические условия			          1020—77

Взамен

ГОСТ 1020-68

ОКП 17 3500

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 марта 1977 г. № 556 срок введения установлен                	   с 01.01.78

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 26.09.84 № 3306 срок действия продлен                                            	    до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на литейные латуни в чушках, предназначенные для изготовления латуней по ГОСТ 17711—80 и производства отливок, а также на латуни, поставляемые для экспорта.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества.

(Измененная редакция, Изм. №2).

1. МАРКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Латуни литейные в чушках изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Химический состав латуней должен соответствовать требованиям таблицы.

1.2. Латуни изготовляются в чушках. Масса каждой чушки не должна превышать 42 кг. Для кремнистых латуней масса чушек допускается до 45 кг.

1.3. На поверхности чушек не должно быть заливов, вздутостей, шлаковых и посторонних включений. Допускаются местные

С. 2 ГОСТ 1020—77

| Марка латуни | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля компонентов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Медь | Свинец | Кремний | Марганец | Железо | Алюминий | Олово | Цинк |
| ЛС ЛСд ЛОС ЛК ЛК1 ЛК2 ЛКС ЛМцС ЛМцЖ ЛА ЛАЖМц | 56-61 57-61 60-75 76-81 78-81 76-81 76-81 56-60 53-58 63-68 63-70 | 0,8-1,9 0,8-15 1,0-3,0 — — — 2,0-4,0 1,5-2,5 — — — | — — — 2,8-4,5 3,0-4,5 1,0-2,8 2,5-4,5 — — — — | — — — — — — — 1,8-2,5 3,0-4,0 — 1,5-3,0 | — — — — — — — — 0,5-1,5 — 2,0-4,0 | — — — — — — — — — 2,2-3,0 4,0-7,0 | — — 0,5-1,5 — — — — — — — — | Остальное То же » » » » » » » » » |

| Марка латуни | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля примесей, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Железо | Алюминий | Кремний | Марганец | Свинец | Олово | Сурьма | Мышьяк | Висмут | Фосфор | Никель | Всего наименова-ний |
| ЛС ЛСд ЛОС ЛК ЛК1 ЛК2 ЛКС ЛМцС ЛМцЖ ЛА ЛАЖМц | 0,8 0,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 — 0,8 — | 0,5 0,2 0,3 0,1 0,04 0,1 0,1 0,8 0,6 — — | 0,3 0,2 0,5 — — — — 0,4 0,2 0,3 0,3 | 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 — — 0,5 — | — — — 0,5 0,5 0,5 — — 0,5 0,7 0,7 | 0,5 0,3 — 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 0,7 | 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | — — — — — — — 0,05 0,05 0,1 — | — — — — — — — 0,01 0,01 0,01 — | — — — 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 — | 0,1 0,5 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 0,5 0,3 1,0 | 2,0 1,5 1,5 2,5 2,4 2,5 2,0 2,2 1,7 2,6 1,8 |

Примечания:

1. По требованию потребителя массовая доля железа в латунях марок ЛС, ЛК1, ЛК2, ЛКС не должна превышать 0,5%, в латуни марки ЛМцС — 0,6%; массовая доля алюминия в латуни марки ЛС не должна превышать 0,3%; в латуни марки ЛМцС — 0,6%; массовая доля кремния в латунях марок ЛСД, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛАЖМц и ЛА не должна превышать 0,1% , в

ГОСТ 1020—77  С. 3

марке ЛС — 0,2%; массовая доля олова в латуни марки ЛМцЖ не должна превышать 0,4%, в марке ЛК2 — 0,1%; массовая доля марганца в латуни марки ЛСд не должна превышать 0,2%; массовая доля свинца в латуни марки ЛМцЖ не должна превышать 0,3%; в латуни марки ЛК2 — 0,2%; массовая доля сурьмы в латунях марок ЛК1, ЛК2, ЛКС, ЛМцС, ЛМцЖ не должна превышать 0,05%.

2. По требованию потребителя массовая доля примесей не должна превышать в латуни марки ЛС — 1,7%, в латуни марки ЛК2 — 2,4%, в латуни марки ЛКС — 1,8%, ЛМцС—2,1%, в латуни марки ЛМцЖ— 1,5%.

3. Массовая доля никеля допускается за счет меди и в сумму примесей не входит.

4. Примеси, не регламентируемые настоящим стандартом, входят в общую сумму примесей.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

включения окислов и плен на площади, не превышающей 15% поверхности чушек, глубиной не более 10 мм.

1.4. В изломе чушки должны быть плотными и не должны содержать посторонних включении. Допускается рыхлота в усадочной зоне глубиной до 20 мм.

1.5. Примерное назначение латуней указано в справочном приложении.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Чушки латуни принимают партиями: партия должна состоять из чушек одной марки, одной или нескольких плавок. Каждая партия чушек сопровождается документом о качестве, ….

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.3. Отбор и подготовка проб для химического анализа — по ГОСТ 24231—80. ….

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. На каждой чушке должны быть нанесены:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; номер плавки; цветная маркировка сплава. ….

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Примерное назначение латунией

| Марка латуни | Шихтовой материал для латуни | Назначение латуней |
| --- | --- | --- |
| ЛС ЛСд ЛОС ЛК ЛК1 ЛК2 ЛКС ЛМцС ЛМцЖ ЛА ЛАЖМц | ЛЦ40С ЛЦ40Сд ЛЦ25С2 ЛЦ16К4 ЛЦ16К4 — — ЛЦ38Мц2с2 ЛЦ40МЦ3Ж ЛЦ30А3 ЛЦ23А6Ж3Мц2 | Литье под давлением и другие виды литья; газовая, санитарная, гидравлическая и пневматическая арматура; втулки и сепараторы подшипников Литье под давлением и другие виды литья; арматура; втулки и сепараторы подшипников Штуцеры гидросистем автомобилей Сложные по конфигурации детали приборов и арматуры для применения в морской воде; шестерни; детали узлов трения Гидравлически плотное литье Детали для электротехнических целей Антифрикционные детали Конструкционные детали, оборудование и аппаратура для судов; антифрикционные детали несложной конфигурации; арматура вагонных подшипников; литье под давлением Несложные по конфигурации детали ответственного назначения и арматура для морского судостроения; несложные большие отливки для гребных винтов, двигателей и др. Конструкционные детали и арматура, особенно для применения в морской воде Конструкционные детали ответственного назначения, работающие при высоких удельных и знакопеременных нагрузках |