УДК 669.35.5 – 418.2:006.354	   Группа В56
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ПРУТКИ ЛАТУННЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ГОСТ
Технические условия			                                 6688-91

ОКП 4570

Дата введения 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на прессованные и тянутые латунные прутки прямоугольного сечения, предназначенные для применения в различных отраслях народного хозяйства.

Требования пп. 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.5 и разд. 2, 3 .и 4 являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Прутки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Размеры прессованных прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1

© Издательство стандартов, 1992

С. 2    ГОСТ 6688—91

Таблица 1

мм

| Толщина прутков |  | Ширина прутков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | 10-0,4 | 15-0,4 | 20-0,6 | 22-0,7 | 25-0,7 | 30-0,7 | 40-0,8 | 50-0,8 | 60-1,0 |
| 5 6 8 9 10 12 14 15 | -0,4 | - + - - - - - - | - + + - + - - - | + + + - + + - + | - - - - + - - - | + + + - + + - + | + + + + + + + + | - + + - + + - + | - + + - + + + + | - - - - - - - - |
| 18 20 | -0,6 | - - | - - | + - | - - | + + | + + | + + | + + | + - |
| 25 | -0,7 | - | - | - | - | - | - | + | + | + |

1.2.2. Размеры тянутых прутков и предельные отклонения по ним должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Толщина прутков |  | Ширина прутков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред, откл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -0,10 | - | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| 4 | -0,12 | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | + | + |
| 5 6 | -0,14 | - - | - - | - + | + - | - + | - + | - + | - + | - + | - + | - - | - + | - + | - + | - - | - - |
| 7 8 9 10 | -9,15 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - + - - | - - - - | + + - - | + - + - | - + + - | - - - - | - + - + | - + - + | - + - - | - - - - | - - - - |

Примечания к табл. 1 и 2:

1. Знак «+» означает, что прутки данного размера изготовляют.

2. Теоретическая масса 1 м прутков приведена в приложении.

ГОСТ 6688—91    С. 3

Условные обозначения труб проставляют по схеме:

| Пруток Х | ПР | Х | Х | … | XX | … | ХХ | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  |  | 6688 |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:

Способ изготовления:

холоднодеформированный (тянутый)                —Д

горячедеформированный   (прессованный)       —Г

Форма сечения:

прямоугольная                                                      — ПР

Точность изготовления:

Нормальная     					  —Н

повышенная         				  — П

Длина:

немерная        					—НД

мерная повышенной точности          		—ПД

в бухтах					— БТ

Особые условия:

антимагнитный			            — AM

Точность изготовления указывается:

для тянутых прутков по показателям предельного отклонения скручивания и кривизны;

для прессованных прутков по показателям кривизны.

Вместо отсутствующих данных ставится знак «Х», кроме особых условий.

Примеры условных обозначений:

Пруток прессованный, нормальной точности изготовления, толщиной 20 мм, шириной 30 мм, длиной 3000 мм повышенной точности, из латуни марки Л63;

Пруток ГПРНХ 20X30X3000 ПД Л 63 ГОСТ 6688-91

С. 4    ГОСТ 6688—91

То же, тянутый, повышенной точности изготовления, толщиной 4 мм, шириной 15 мм, немерной длины, из латуни марки ЛС59—1, антимагнитный:

Пруток ДПРПХ 4X15 НД ЛС59—1 AM ГОСТ 6688—91

То же, прессованный, повышенной точности изготовления, толщиной 10 мм, шириной 20 мм, в бухтах, из латуни марки ЛС59—1:

Пруток ГПРПХ 10X20 БТ ЛС59—1 ГОСТ 6688—91

1.3. Характеристики

1.3.1. Характеристики обязательного исполнения

1.3.1.1. Прутки изготовляют из латуней марок Л63, ЛМц58—2, ЛО62—1 и ЛС59—1 с химическим составом по ГОСТ 15527.

1.3.1.2. Прессованные прутки из латуни марки ЛС59—1 изготовляют толщиной 5 мм и более, из латуней марок Л63, ЛМц58—2 и ЛО62—1 — толщиной 10 мм и более.

1.3.1.3. Тянутые прутки изготовляют из латуни марки ЛС59—1.

1.3.1.4. Поверхность прутков должна быть чистой, свободной от загрязнений, затрудняющих осмотр, без трещин, раковин и пузырей. На поверхности прутков допускаются отдельные дефекты — мелкие плены, царапины, вмятины, забоины, задиры, не выводящие размеры прутков при контрольной зачистке за предельные отклонения.

Допускаются местные покраснения, потемнения и цвета побежалости.

1.3.1.5. В изломе прутков не должно быть внутренних дефектов: инородных включений, расслоений, пустот, пресс-утяжин.

1.3.1.6. Прутки должны быть обрезаны под прямым углом и не должны иметь значительных заусенцев.

Тянутые прутки допускается изготовлять с обрубленными концами, при этом косина реза не нормируется.

Обломанные концы прутков после удаления пресс-утяжин не
обрезают.

1.3.1.7. Тянутые прутки должны быть изготовлены без остаточных поверхностных растягивающих напряжений. Остаточные напряжения снимают термическим (низкотемпературным отжигам) или механическим методом.

1.3.1.8. Прутки изготовляют немерной длины от 1 до 4м. Прутки толщиной до 18 мм включительно допускается изготовлять в бухтах массой до 200 кг. Длина прутков в бухте должна быть * не менее 6м.

Прутки в бухтах должны быть намотаны правильными неперепутанными рядами.

1.3.1.9. Кривизна прутков нормальной точности должна быть не более 5 мм на 1 м длины.

Кривизна прутков в бухтах не нормируется/

ГОСТ 6688—91     С. 5

1.3.1.10. Скручивание тянутых прутков нормальной точности не должна превышать 3 мм на 1 м длины.

Общее скручивание тянутого прутка не должно превышать произведения величины скручивания на 1 м на длину прутка в метрах.

Скручивание прессованных прутков не нормируется.

1.3.1.11. Механические свойства прессованных прутков должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Марка латуни | Временное сопротивление разрыву Rm, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение после разрыва A10, % |
| --- | --- | --- |
|  | не менее |  |
| Л63 ЛМЦ58—2 Л062— 1 ЛС59— 1 | 295 (30) 420 (43) 340 (35) 370 (38) | 30 25 25 21 |

Механические свойства тянутых прутков не нормируются.

1.3.2. Характеристики исполнения, устанавливаемые по требованию потребителя

1.3.2.1. Прутки изготовляют мерной длины от 2 до 4 м. Предельные отклонения по длине должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

мм

| Способ изготовления | Предельные отклонения по длине |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормальной точности изготовления | повышенной точности изготовления |
| Прессованные Тянутые | ±10 ±10 | — 5 — 10 |

Косина реза прутков не должна превышать величину предельного отклонения по длине.

1.3.2.2. Прутки из латуни марок Л63, Л062—1 и ЛС59—1 изготовляют с антимагнитными свойствами в соответствии с требованиями ГОСТ 15527.

1.3.2.3. Кривизна прутков повышенной точности должна быть не
более 3 мм на 1 м длины.

1.3.2.4. Скручивание тянутых прутков повышенной точности на 1 м длины должно быть не более:

1,5 мм — для прутков шириной менее 18 мм;

2,3 мм — для прутков шириной св. 18 мм до 30 мм.

С. 6    ГОСТ 6688—91

Общее скручивание тянутых прутков не должно превышать произведения величины скручивания на 1 м на длину прутка в метрах.

1.3.2.5. Допускается требования к качеству поверхности устанавливать по образцам, согласованным между потребителем и изготовителем.

1.3.3. Характеристики исполнения, устанавливаемые по согласованию изготовителя с потребителем ….

1.5. Упаковка

1.5.1. Прутки связывают в пучки массой не более 80 кг. Каждый
пучок должен состоять не менее чем из трех прутков и должен быть
перевязан проволокой диаметром 1,2 мм по ГОСТ 3282 в два оборота не менее чем в двух местах, исключая взаимное перемещение
прутков в пучке. Концы проволоки соединяют скруткой не менее пяти витков. ….

2. ПРИЕМКА

2.1. Прутки принимают партиями. Партия должна состоять из прутков одной марки латуни, одного размера, одного способа изготовления. Партия должна быть оформлена одним документом о Качестве, содержащим: ….

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.2. Толщину и ширину прутков измеряют микрометром по ГОСТ 6507 или другим инструментом, обеспечивающим требуемую точность измерения. ….

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование прутков длиной до 3 м проводят всем» видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. ….

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса 1 м латунных   прессованных и тянутых прутков приведена в табл. 6 и 7.

Таблица 6

| Толщина прутка. мм | Теоретическая масса 1 и прессованного прутка, кг, при ширине, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 5 6 8 10 12 14 15 18 20 25 | — 0,48 — — — — — — — — | — 0,70 0,98 1,24 — — — — — — | 0,80 0,97 1,30 1,64 1.98 — 2,43 2,97 — — | — — —. 1 ,80 — — — — — — | 1,00 1,22 1,63 2,06 1, 43 — 3,11 3,72 4,13 — | 1,21 1,45 1,96 2,47 2,98 3,52 3,74 4,47 4,96 — | — 1,95 2,62 3,30 3,98 — 4,99 5,98 6,63 8,32 | — 2,44 3,30 4,12 4,97 5,89 6,25 7,50 8,30 10,41 | — — — — — — — — 9,96 12,50 |

Примечание. Теоретическая масса вычислена по номинальной толщине и ширине прессованных прутков с исключением из них 50 % предельных отклонений. Плотность латуни принята равной 8,5 кг/дм3.

С. 12    ГОСТ 6688—91

| Толщина прутка. мм | Теоретическая масса 1 и прессованного прутка, кг, при ширине, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | — 0,17 — — — — — — | 0,15 0,20 — — — — — — | — 0,23 — 0,35 — — — — | 0,20 0,27 0,33 — — — — — | — — — 0,45 — — — — | 0,25 0,33 — 0,50 — 0,67 — — | — — — 0,55 — — — — | — — — 0,60 0,70 0,80 — — |

| Толщина прутка. мм | Теоретическая масса 1 и прессованного прутка, кг, при ширине, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | — — — 0,65 0,76 — 0,98 — | — — — 0,71 — 0,94 1,06 — | 0,37 0,50 — — — — — — | — — — 0,81 — 1,07 — 1,34 | — — — 0,91 — 1,20 — 1,51 | 0,50 0,67 — 1,01 — 1,34 — — | 0,62 0,83 — — — — — — | 0,75 1,00 — — — — — — |

Примечание. Теоретическая масса вычислена по номинальной толщине и ширине прессованных прутков с исключением из них 50 % предельных отклонений. Плотность латуни принята равной 8,5 кг/дм3.