УДК 669.3-418.2:006.354	   Группа В54
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ЛЕНТЫ МЕДНЫЕ

ГОСТ
      Технические условия		                                 1173-93

ОКП 184430

Срок действия  с 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на медные холоднокатаные ленты общего назначения.

Стандарт не распространяется на медные ленты, предназначенные для радиаторов.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ленты изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из меди марок M1, M1р, M2, М2р, М3 и М3р по ГОСТ 859.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Толщина лент и предельные отклонения по толщине в зависимости от ширины должны соответствовать приведенным в табл. 1.

1.2.2. Ширина лент и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать приведенным в табл. 2.

1.2.3. Длина лент в зависимости от толщины должна соответствовать приведенной в табл. 2.

С. 2     ГОСТ 1173—93

Таблица   11

мм

| Толщина ленты | Предельные отклонения по толщине лент при ширине |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 11 до 300 |  | св. 300 до 600 |  |
|  | номинальной точности изготовлении | повышенной точности изготовления | нормальной точности изготовления | повышенной точности изготовления |
| 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 | —0,01 | — | — | — |
| 0,10 0,12 0,14 | —0,02 |  | —0,04 |  |
| 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 | —0,03 | —0,02 |  |  |
|  |  |  | —0,05 |  |
| 0,25 0,28 0,30 0,35 | —0,04 | —0,03 |  |  |
|  |  |  | —0,06 |  |
| 0,40 0,45 | —0,05 | —0,04 | —0,06 | — |
| 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 | —0,06 |  | —0,07 | —0,06 |
|  |  |  | —0,08 | —0,07 |
|  |  | —0,05 |  |  |
| 0,75 0,80 0,85 0,90 | —0,07 | —0,06 | —0,09 | —0,08 |
| 1,00 1,06 1,10 1,20 | —0,08 |  | —0,11 | —0,10 |
| 1,30 1,40 1,50 | —0,09 | —0,07 | —0,12 | —0,11 |

ГОСТ 1173—93       С. 3

Таблица 3

| Толщина ленты, мм | Длина ленты, м не менее |
| --- | --- |
| От 0,05 до 0,5 включ. » 0,55 » 1,00 » » 1,05 » 2,00 » | 30 20 10 |

Примечание. Допускаются ленты меньшей длины, но не менее 5 м в количестве не более 5% от массы партии.

Условные обозначения лент и полос проставляются по схеме:

| Лента Д | ПР | Х | Х | … | НД | … | … | ГОСТ 1173—93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |

При следующих сокращениях:

способ изготовления:

холоднодеформироаанная  (холоднокатаная)			— Д

форма сечения:

прямоугольная							—ПР

точность изготовления:

нормальная точность по толщине и ширине			—Н

нормальная точность по толщине и

повышенная точность по ширине				—К

нормальная точность по толщине и высокая

точность по ширине						—Р

повышенная точность по толщине и нормаль-

ная точность по ширине					—И

С. 4     ГОСТ 1173—93

Продолжение табл. 1

| Толщина ленты | Предельные отклонения по толщине лент при ширине |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 11 до 300 |  | св. 300 до 600 |  |
|  | номинальной точности изготовлении | повышенной точности изготовления | нормальной точности изготовления | повышенной точности изготовления |
| 1,60 1,70 | —0,10 | —0,08 | —0,14 | —0,13 |
| 1,80 1,90 2,00 | —0,11 |  | —0,15 | —0,14 |
|  |  | —0,09 |  |  |

Примечания:

1. Ленты толщиной or 0,05 до 0,09 мм   включительно изготавливают шириной от 10 до 170 мм.

2. Ленты толщиной  0,50 мм и более изготавливают шириной 20 мм и  более.

3. Теоретическая плеса  1  м2 лент приведена в приложении 1.

Таблица 2

мм

| Ширина ленты | Предельные отклонения по толщине лент при ширине |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1,00 включ. |  | св. 1,00 |  |
|  | нормальной точности изготовления | повышенной точности изготовления | нормальной точности изготовления | повышенной точности изготовления |
| 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 50, 53, 60, 63, 75, 80, 85. 90, 95, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 170 | —0,5 | —0,4 | —0,8 | —0,6 |
| 180, 200, 220, 230, 250, 280, 300 | —0,8 | —0,7 | 1,3 | —1,0 |
| 350, 400, 450, 500, 600 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | —1,2 |

ГОСТ 1173—93       С. 5

Серповидность лент не должна превышать 3 мм на 1 м длины.

1.3.1.4. Механические  свойства   лент  должны   соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица  4

| Состояние материала | Временное сопротивление в, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение , %, не менее |
| --- | --- | --- |
| Мягкое Полутвердое Твердое | 200—260 (20—27) - (25—32) Не менее 290 (30) | 36 15 3 |

Примечания:

1. Верхний предел временного сопротивления может быть выше, но не более чем на 20 МПа  (2 кгс/мм2) при сохранении относительного удлинения, приведенного в таблице.

2. Относительное удлинение для лент шириной 300—600 мм в твердом состоянии (для образцов, вырезанных поперек прокатки) допускается не менее 2%.

3. Временное сопротивление определяют для лет толщиной 0,3 мм и более, относительное удлинение — для лент толщиной 0,5 мм н более. Механические сппйсгаа для лент толщиной менее 0,3 мм являются справочными,

4   Величина твердости приведена в приложении 2.

1.3.2. Исполнение по требованию потребителя

1.3.2.1. Ленты толщиной 0,10—0,45 мм и шириной 300—600 мм изготовляют нормальной точности но толщине с предельными отклонениями минус 0,04 мм лля лент толщиной 0,10—0,20 мм, минус 0,05 мм для лент толщиной 0,22—0,30 мм и минус 0,06 для лент толщиной 0,35—0,45 мм.

1.3.2.2. Ленты толщиной 1,60—2,00 мм и шириной 300—600 мм изготовляют высокой точности по толщине с предельными отклонениями минус 0,11 мм для лент толщиной 1,60 мм и минус 0,12 мм для лент толщиной 1,70—2,00 мм.

1.3.2.3. Ленты толщиной до 0,25 мм включительно н шириной 10—100 мм изготовляют высокой точности по ширине с предельным отклонением минус 0,2 мм.

1.3.2.4. Ленты толщиной до 0,25 мм включительно изготовляют длиной не менее 60 м.

1.3.2.5. Ленты толщиной 0,05 мм, предназначенные для силовых конденсаторов, а также ленты для обмотки трансформаторов, не должны иметь заусенцев.

1.3.2.6. Прогиб не должен превышать 1 мм для лент шириной от 10 до 100 мм и 1 мм на каждые 100 мм ширины для лент шириной свыше 100 мм,

1.3.2.7. Глубина выдавливания мягких лент толщиной от 0,14 до 1,50 мм включительно при испытании на вытяжку сферической

С. 6     ГОСТ 1173—93

повышенная точность по толщине и повышенная

точность по ширине							— П

повышенная точность по толщине и высокая

точность по ширине		— Л высокая точность по толщине и нормальная

точность по ширине		— З

высокая точность по толщине и повышенная

точность по ширине		— С

высокая точность по толщине и ширине		— В

состояние:

мягкая	                                                                     	— М

полутвердая		— П

твердая                                                                                  		— Т

длина:

немерная								— НД

особые условия исполнения:

увеличенной длины		— УД

для силовых кондесаторов и обмоток

трансформаторов				— КО

с нормированным прогибом				— ПГ

с нормированной глубиной выдавливания		— ГВ

Примеры условных обозначений

Лента повышенной точности изготовления по толщине и ширине, полутвердая, толщиной 0,70 мм, шириной 35 мм, из меди марки M1:

Лента ДЛРЛП OJOX35 НД Ml ГОСТ 1173—93

То   же, повышенной,  точности   по  толщине   и нормальной точности по ширине, мягкая, толщиной  1,00 мм, шириной  100 мм, из меди марки М1р, с нормированной глубиной выдавливания:

Лента ДПРИМ 1,00x100 НД М1р ГВ ГОСТ 1173—93

1.3. Характеристики

1.3.1. Обязательное исполнение

1.3.1.1. По состоянию материала ленты изготовляют мягкими, полутвердыми и твердыми. Ленты толщиной менее 0,10 мм изготовляют твердыми.

1.3.1.2. Поверхность лент должна быть чистой, т. е. свободной от загрязнений, затрудняющих осмотр. На поверхности допускаются цвета побежалости, местные потемнения, следы технологической смазки, а также местные дефекты, не выводящие-ленты при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

1.3.1.3. Ленты должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев (по ГОСТ 15467). Мятая и рваная кромка не допускается. Допускается небольшая волнистость, исчезающая при контрольном изгибе.

ГОСТ 1173—93       С. 7

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение ленты;

номер партии.

Кроме того на ярлык или на конец рулона должен быть нанесен штамп или клеймо технического контроля.

1.4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Верх».

1.5. Упаковка

1.5.1. Ленты должны быть свернуты в рулоны. В одном рулоне не должно быть более трех отрезков ленты.

Рекомендуемые размеры внутренних диаметров рулонов: 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 320, 350, 400, 500 мм. Конкретный диаметр устанавливают по согласованию потребителя и изготовителя.

Намотка должна исключать изменение формы рулона под действием силы тяжести.

1.5.2. Рулоны лент толщиной до 0,5 мм включительно должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8273, упакованы в сплошные деревянные ящики типов I, II, III по ГОСТ 2991 и типа I по ГОСТ 10193 и переложены древесной стружкой или другими материалами, обеспечивающими сохранность качества продукции. Размеры ящиков — по ГОСТ 21140 и ТУ 48—21—777.

Допускается ленты толщиной до 0,8 мм и шириной свыше-300 мм наматывать на деревянные катушки,

Рулоны лент толщиной более 0,5 мм должны быть обвязаны лентой по ГОСТ 3560, ГОСТ 1173 или проволокой по ГОСТ 3282 и обернуты в синтетический или нетканый материал, обеспечивающий сохранность качества продукции.

Без упаковки в ящики, бумагу и синтетические и нетканые материалы допускается транспортировать ленты в железнодорожных контейнерах, крытых автомашинах и вагонах в один адрес без перегрузки в пути в специальной оборотной таре по ГОСТ 15102, ГОСТ 20435, ТУ 48—21А—008.

В этом случае между рядами рулонов должна быть проложена прокладка из бумаги или гофрированного картона.

Допускается применять другие виды упаковки и упаковочных материалов, не уступающие по прочности перечисленным выше и обеспечивающие сохранность качества продукции.

1.5.3. Масса грузового места не должна превышать 2000 кг. Масса грузового места в крытых вагонах не должна превышать 1250 кг.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 26663. Средства скрепления в лунки дол-

С. 8     ГОСТ 1173—93

жна соответствовать значениям, приведенным в табл. 5, при этом временное сопротивление и относительное удлинение не определяют.

Таблица 5

мм

| Радиус пуансона | Глубина сферической лунки, не менее, при толщине ленты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,14—0,16 | 0,18—0,28 | 0,30—0,55 | 0,60—1,10 | 1,20—1,50 |
| 10 4 1.5 | 7,5 3,4 1,5 | 8,0 3,8 1,8 | 8,5 4,0 2,1 | 9,5 — — | 10,0 — — |

1.3.2.8. Допускается требования к качеству поверхности устанавливать по образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.3.3. Исполнение по согласованию изготовителя с потребителем.

1.3.3.1. Ленты изготовляют промежуточных размеров по толщине и ширине с предельными отклонениями для следующего большего размера, приведенными в табл. 1 и 2.

1.3.3.2. Ленты толщиной 0,05—0,09 .мм изготовляют шириной свыше 170 до 200 мм включительно с предельными отклонениями, приведенными в табл. 2.

1.3.3.3. Допускается изготовлять ленты с плюсовыми предельными отклонениями по ширине.

1.3.3.4. Ленты изготовляют длиной, превышающей приведенную в табл. 3. При этом предельные отклонения по толщине и ширине и требования к качеству поверхности устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

1.3.3.5. Допускается устанавливать дополнительные показатели .механических свойств. При этом  нормы  временного    сопротивления, относительного удлинения и глубины выдавливания устанавливающую согласованию изготовителя с потребителем.

1.3.3.6. Ленты толщиной менее 0,3 мм изготовляют с регламентированными механическими свойствами.

1.3.3.7. Мягкие ленты изготовляют с регламентированной величиной зерна.

1.3.3.8. Ленты изготовляют с регламентированной массой рулона.

1.4. Маркировка

1.4.1. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык, на котором указывают:

ГОСТ 1173—93     С. 9

транспортные пакеты — по ГОСТ 21650. Пакетирование проводится на поддонах с использованием брусков высотой не менее 50мм, с обвязкой в продольном и поперечном направлениях проволокой диаметром не менее 2 мм по ГОСТ 3282 или лентой размерами не менее 0,3x30 мм по ГОСТ 3560. Скрепление концов: проволоки — скруткой не менее пяти витков, ленты — в замок.

1.5.4. Упаковывание лент в районы Крайнего Севера и приравненные к ним труднодоступные районы — по ГОСТ 15846 по группе «Металлы и металлические изделия».

2.  ПРИЕМКА

2.1. Ленты принимают партиями. Партия должна состоять из лент одной марки меди, одного размера, одного состояния материала, одной точности изготовления и должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: ….

3. МЕТОДЫ  КОНТРОЛЯ

3.2. Толщину лент измеряют микрометром по ГОСТ 6507 пли рычажным микрометром по ГОСТ 4381. ….

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ленты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. ….

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Таблица 9

Теоретическая масса 1 м2 медных лент

| Толщина ленты, мм | Масса 1 м2 ленты, кг | Толщина ленты, мм | Масса 1 м2 ленты, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,05 0,06 0,7 0,08 0,9 0,10 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 | 0,44 0,53 0,62 0,71 0,80 0,89 1,07 1.23 1,33 1,42 1,60 1,78 1,96 2,23 2,50 2,67 3,12 3,56 4,01 4,45 | 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 1,00 1,05 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 | 4,90 5,34 5,79 6,23 6,68 7,12 7,57 8,01 8,90 9,35 9,79 10,68 11,57 12,46 13,35 14,24 15,13 16,02 16,91 17,80 |

Примечание. Теоретическую массы ленты вычисляют при номинальной толщине и плотности меди, равной 8,9 г/см3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Таблица 10

| Состояние материала | Твердость по Бринеллю |
| --- | --- |
| Мягкое Полутвердое Твердое | 55 75 95 |