УДК 669.35'5-418.2:006.354 									     Группа В53

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ      СТАНДАРТ      СОЮЗА      ССР

ПОЛОСЫ  ЛАТУННЫЕ Технические условия

Brass ribbons. Specifications

ГОСТ

5362-78*

Взамен ГОСТ 5362-50

ОКП   184520

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 ноября 1978 г. № 3096 дата введения установлена

01.01.80

Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на холоднокатаные латунные полосы, предназначенные для изготовления изделий способом глубокой вытяжки.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

- СОРТАМЕНТ

1.1. Толщина и ширина полос и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1.

# Таблица   1

мм

| Толщина полос |  | Ширина полос |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| 2,20 | -0,09 | 120 | — 2 |
| 2,63 | -0,09 | 116 120 | — 1 — 2 |
| 3,90 | -0,10 | 129 | — 2 |

1.2.  Полосы должны изготовляться длиной от 1 до 2 м.

Допускается изготовлять полосы длиной не менее 500 мм в количестве не более 15 % массы партии.

С. 2 ГОСТ 5362-78

Условные обозначения проставляются по схеме:

| Проволока Д Способ изготовления | КР | Х | Т | … | МД | МОб | ГОСТ 1790-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры (диаметр, мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:
способ изготовления: холоднокатаная — Д
форма сечения: прямоугольная             — ПР
состояние: мягкое                                  — М
длина: немерная                                     — НД

Вместо отсутствующих данных ставится знак X.

Пример   условного   обозначения   полосы толщиной 3,90 мм, шириной 129 мм:

Полоса ДПРХМ 3,90 x 129 НД Л68 ГОСТ 5362- 78

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Полосы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке из латуни марки Л68 с химическим составом, указанным в табл. 2.

Таблица   2

| Наименование сплава | Обозначение марки по настоящему стандарту | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основной элемент | Примеси не более |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Медь | Свинец | Железо | Сурьма | Висмут | Фосфор | Мышьяк | Сера | Всего |
| Латунь | Л68 | 67,0-70,0 | 0,03 | 0,07 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,2 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Полосы должны изготовляться в мягком (отожженном) состоянии.

2.3. Поверхность полос должна быть гладкой и чистой без плен, раковин, пузырей, трещин, разрывов, посторонних включений, глубоких отпечатков, царапин, расслоений. Поверхность с этими дефектами вырезают или закрашивают несмываемой краской. Допускается не более одной закрашенной поверхности площадью не более 4 см2 на 200 мм длины полосы.

На поверхности полос допускаются мелкие пузыри, плены, уколы, вмятины и отпечатки, не выводящие полосы при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине. Не должно быть более одного дефекта на каждые 300 мм длины полосы. Наличие таких полос допускается в количестве не более 25 % массы партии.

ГОСТ 5362-78 С. 3

2.4. Полосы должны быть обрезаны пол прямым углом. Косина реза концов не должна превышать 10 мм.

2.5. Серповидность полос не должна превышать 4 мм на I м длины.

2.6. Неплоскостность полос в продольном направлении не должна превышать 10 мм на 1 м длины.

2.7.   Механические свойства полос должны соответствовать:

временное сопротивление В , МПа (кгс/мм2) — 290—340 (30—35);

относительное удлинение после разрыва 5, %, не менее — 50.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.8. Микроструктура металла полос должна состоять из равноосных зерен альфалатуни с величиной зерна 0,02—0,09 мм.

2.9. Полосы должны выдерживать испытание на вырубку и свертку колпачков. Количество дефектных колпачков не должно превышать 1 % общего количества вырубленных колпачков. Дефектными считаются колпачки с расслоением и с разрывом стенки или дна.

Примечание. Колпачки, полученные из заготовок, вырубленных из закрашенных мест полосы, в число дефектных не засчитываются.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Полосы принимают партиями. Масса партии не должна превышать 2500 кг. Партия должна состоять из полос одного размера и отожженных в одной садке последнего отжига…..

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.2. Толщину полосы измеряют микрометром по ГОСТ 6507—90. Изменение толщины полосы проводят на расстоянии не менее 100 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. ….

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждую полосу должны быть нанесены несмываемой краской номер партии' и штамп ОТК. ….