УДК 669.35.71-418.2:006.354		           Группа   В53

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ    СОЮЗА ССР

ПОЛОСЫ И ЛЕНТЫ ИЗ

АЛЮМИНИЕВО-МАРГАНЦЕВОЙ БРОНЗЫ

ГОСТ

Технические условия                                                       1595—90

ОКП 18 4600

Дата введения 01.01.91

До 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные, холоднокатаные полосы и ленты из алюминиево-марганцевой бронзы марки БрАМц9—2, применяемые для изготовления износостойких деталей с высокими антикоррозионными свойствами.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Полосы и ленты изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2. Основные   параметры   и   размеры

1.2.1. Толщина горячекатаных полос и предельные отклонения по толщине должны соответствовать утвержденным в табл. 1.

Таблица   1

мм

| Толщина горячекатаных полос | Пред. откл. | Толщина горячекатаных полос | Пред. откл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0 6,3 7,0 | —0,5 | 11,0 | —0,70 |
|  |  | 12,0 12,5 | —0,80 |
| 8,0 | —0,55 | 16,0 | —1,20 |
| 9,0 10,0 | —0,60 | 20,0 22,0 | —2,0 |

С. 2 ГОСТ  1595—90

1.2.2. Ширина горячекатаных полос и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должна соответствовать приведенным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Ширина горячекатаных полос | Предельные отклонения при толщине полос |  |
| --- | --- | --- |
|  | От 6,0 до 12,5 включ | От 16,0 до 22,0 включ. |
| 100,120, 130, 140, 150, 160, 175, 200 | —5 | —6 |
| 250, 300 |  | —8 |

1.2.3. Толщина холоднокатаных полос и предельные   отклонения по толщине должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Толщина холоднокатаных полос | Пред. откл. | Толщина холоднокатаных полос | Пред. откл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | —0,08 | 4,00 | —0,18 |
| 1,25 | —0,09 | 4,50 5,00 | —0,20 |
| 1 40 1,50 | —0,10 |  |  |
|  |  | 5,50 6,00 6,30 7,00 | —0,25 |
| 1,60 1,80 2,00 | —0,11 |  |  |
| 2,25 2,50 | —0,12 | 8,00 | —0,30 |
|  |  | 9,00 | —0,35 |
| 2,80 3,00 3,15 | —0,14 | 10,00 | —0,40 |
|  |  | 11,00 12,00 | —0,50 |
| 3,55 | —0,18 |  |  |
|  |  | 12,50 | —0,55 |

1.2.4. Ширина холоднокатаных полос и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать, приведенным в табл. 4.

ГОСТ  1595—90    С. 3

Таблица  4

мм

| Ширина холоднокатаных полос | Предельные отклонения при толщине полос |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от 1,0 до 3.0 включ. | св. 3.0 до 5,5 включ. | св. 5,5 до 12,5 включ. |
| 50, 55, 70, 75, 80, 100 | —2 | —3 | — |
| 105, 115, 125, 130, 140, 150, 200 | —3 | —4 | —5 |
| 210, 220, 240, 250, 270, 275, 280, 300 | —4 | —5 |  |

1.2.5. Полосы изготовляют длиной от 1000 до 1500 мм.

Полосы изготовляют мерной и немерной длины.

Полосы мерной длины изготовляют с предельными отклонениями по длине минус 15 мм.

Допускается изготовлять полосы длиной от 500 до 1000 мм в количестве не более 10% массы партии.

1.2.6. Толщина лент и предельные отклонения по толщине должны соответствовать приведенным в табл. 5.

Таблица 5

мм

| Толщина | Пред.откл. | Толщина | Пред.откл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,40 | —0,04 | 0,80 0,85 0,90 0,95 | —0,07 |
| 0,45 0,50 | —0,05 |  |  |
| 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 | —0,06 |  |  |
|  |  | 1,00 | —0,08 |

1.2.7. Ширина лент и предельные отклонения по ширине должны соответствовать приведенным в табл. 6.

1.2.8. Длина ленты должна быть не менее 4 м. Допускается изготовлять ленты   длиной не менее 2 м в количестве не более 10% массы партии.

1.2.9. Теоретическая масса 1 м2 полос и лент приведена в приложении 1.

С. 4 ГОСТ  1595—90

Таблица 6

мм

| Ширина | Пред. откл. |
| --- | --- |
| 10, 18, 20, 30, 40, 50, 55, 70, 75, 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 175 | —0,5 |
| 200, 220, 240, 250, 300 | —0,8 |

Примечание. Ленты толщиной 0,60 мм и более изготовляют шириной от 20 до 300 мм.

Условные обозначения полос и лент проставляются по схеме:

| Полоса (лента) Х | ПР | Х | … | … | БрАМц9-2 | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  | 1595 … |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |
| Длина (мерность) |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |

при следующих сокращениях:

способ изготовления:

горячекатаная — Г

холоднокатаная — Д

Форма сечения:

прямоугольная — ПР

состояние: твердое — Т

мягкое — М

Длина (мерность):

мерная — МД

немерная — НД

Состояние указывают для холоднокатаных полос и лент.

Мерность указывают для полос. Для лент указывают только немерную длину.

ГОСТ  1595—90    С. 5

Вместо отсутствующих данных ставится знак X, кроме обозначения длины (мерность).

Примеры   условных   обозначений: Полоса горячекатаная толщиной 8,0 мм, шириной 200 мм, немерной длины из бронзы марки БрАМц9—2 по ГОСТ 1595—90:

Полоса ГПРХХ 8,0x200 НД БрАМц9—2 ГОСТ 1595—90

Полоса холоднокатаная    твердая толщиной 2,0 мм, шириной 100 мм, длиной 1000 мм из бронзы   марки БрАМц9—2 по ГОСТ 1595—90:

Полоса ДПРХТ 2,0x100x1000 МД БрАМц9—2 ГОСТ 1595—90

Лента холоднокатаная мягкая, толщиной    0,60 мм,   шириной 50 мм из бронзы марки БрАМц9—2 по ГОСТ 1595—90:

Лепта ДПРХМ 0.60x50 НД БрАМц9—2 ГОСТ 1595—90

1.3. Характеристики

1.3.1. Полосы и ленты изготовляют из алюминиево-марганцевой бронзы марки БрАМц9—2 с химическим составом по ГОСТ 18175.

1.3.2. Полосы изготовляют горячекатаными и холоднокатаными, ленты — холоднокатаными.

По состоянию материала холоднокатаные полосы и ленты изготовляют мягкими и твердыми.

1.3.3. Поверхность полос и лент должна быть гладкой, чистой, без трещин, пузырей, инородных включений, расслоений, раковин.

1.3.4. Полосы и ленты должны быть ровно обрезаны, без заусенцев.

1.3.5. Полосы должны быть прямыми.

1.3.6. Характеристики базового исполнения

l.3.6.I. На поверхности допускаются отдельные мелкие дефекты, отпечатки от валков, плены, царапины, не выводящие полосы и ленты при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

На поверхности допускаются цвета побежалости и покраснения.

На поверхности горячекатаных полос толщиной 12,5—22 мм допускаются инородные включения, раковины и отпечатки, не выводящие полосы за предельные отклонения по толщине.

1.3.6.2. В плоскости реза на полосах толщиной от 5 до 22 мм допускаются сколы от ножа.

Допускаемая прямоугольность (косина реза) не должна выводить мерные полосы за предельные отклонения по ширине и длине.

1.3.6.3. Прогиб полос не должен   превышать 1 мм на каждые 100 мм ширины и 20 мм на 1 м длины.

1.3.6.4. Механические свойства полос и лент должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 7.

С. 6 ГОСТ  1595—90

Таблица  7

| Способ изготовления | Состояние материала | Временное сопротивление В, МПа (кг/мм2),не менее | Относительное удлинение 5 , %, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячекатаные | — | 440(45) | 15 |
| Холоднокатаные | Мягкие | 440(45) | 18 |
|  | Твердые | 590(60) | 5 |

1.3.7. Характеристики исполнения, установленные по требованию потребителя

1.4. Маркировка

1.4.1. В каждой пачке полос или полосе и к каждому рулону лент должен быть прочно прикреплен или приклеен на видном месте ярлык с указанием:….

1.5. Упаковка

1.5.1. Ленты должны быть свернуты в рулоны, а полосы сложены в пачки. Один рулон может состоять из нескольких отрезков лент. Намотка должна исключать пластическое изменение формы рулона под действием силы тяжести…..

2. ПРИЕМКА

2.1. Полосы и ленты принимают партиями. Партия должна состоять из ….

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.2. Толщину полосы или ленты измеряют микрометром по ГОСТ 6507, измерительной прижимной головкой по ГОСТ 6933. или индикатором по ГОСТ 9696. ….

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Полосы и ленты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2. Допускается транспортировать полосы и ленты в контейнерах по ГОСТ 18477, ГОСТ 15102 и ГОСТ 20435 или повагонными отправками в пакетированном виде без упаковки в ящики

4.3. Полосы и ленты хранят в закрытых помещениях в распакованном виде в условиях, обеспечивающих их сохранность. При этих условиях хранения потребительские свойства полос и ленч при хранении не изменяются.

ГОСТ  1595—90    С. 13

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса 1 м2 полос и лент

Таблица   11

| Толщина, мм | Теоретическая масса 1 м2, кг | Толщина, мм | Теоретическая масса 1 мг, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Горячекатаные полосы |  |  |  |
| 6,0 6,3 7,0 8,0 10,0 | 43,87 46,16 51,50 58,38 74,01 | 11,0 12,0 12,5 20,0 22,0 | 81,25 88,50 92,32 144,4 159,6 |
| Холоднокатаные полосы и ленты |  |  |  |
| 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,25 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 | 2,90 3,24 3,62 3,97 4,35 4,73 5,11 5.49 5,84 5,99 6,60 6,94 7,32 9,19 10,30 11,06 11,79 13,31 14,84 | 2,25 2,5 2,8 3,0 3,15 3,55 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,3 7,0 8,0 9,0 10,0 11.0 12,0 12,5 | 16,70 18,61 20,82 22,35 23.50 26,39 29,83 33,57 37,38 41,01 44,83 47,12 52,46 59,89 67,33 74,77 82,02 89,65 93,28 |

Примечание. Теоретическая масса вычислена по номинальной толщине полос и лент с исключением из нее 50% предельных отклонений. Плотность бронзы принята равной 7,63 кг/дм3.