ГОСТ 15834-77

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ      СТАНДАРТ

# ПРОВОЛОКА ИЗ БЕРИЛЛИЕВОИ БРОНЗЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

УДК 669.35725-426:006.354	Группа В74
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ        СТАНДАРТ

ПРОВОЛОКА ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ

## Технические условия	ГОРТ

15834—77

РКП 184690_________________________________________________________________________________

Дата введения  01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на круглую проволоку из бериллиевой бронзы, применяемую в приборо- и машиностроении.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. Диаметр проволоки и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл. 1.

____

мм

| Диаметр проволоки | Предельное отклонение для проволоки точности изготовления |  |
| --- | --- | --- |
|  | повышенной | нормальной |
| 0,06 0,08 | -0,010 | - |
| 0,10 0,12 0,16 0,20 0,25 0,30 | -0,020 |  |
| 0,40 0,50 0,60 | -0,025 | -0,040 |
| 0,63 0,70 0,80 0,90 | -0,030 | -0,045 |
| 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 2,60 2,80 | -0,040 | -0,060 |

С. 2 ГОСТ 15834-77

Продолжение табл

мм

| Диаметр проволоки | Предельное отклонение для проволоки точности изготовления |  |
| --- | --- | --- |
|  | повышенной | нормальной |
| 3,20 3,60 4,00 4,50 5,00 5,60 | -0,048 | -0,080 |
| 6,30 7,00 8,00 9,00 | -0,058 | -0,10 |
| 10,0 11,0 12,0 | -0,070 | -0,12 |

Примечания:

1. По требованию потребителя проволоку изготовляют высокой точности диаметрами 0,06 и 0,08 мм предельным отклонением минус 0,008 мм; диаметрами 0,10—0,20 мм с предельным отклонением минус 0,010 мм; диаметрами 0,25—0,50 мм с предельным отклонением минус 0,016 мм.

2. По требованию потребителя изготовляют проволоку диаметром 0,13 мм высокой точности с предельным отклонением ±0,005 мм.

3. По требованию потребителя допускается изготовлять проволоку диаметрами: 0,15; 0,22; 0,35; 0,4: 0,55; 0,65; 1,30; 1,50; 1,70; 2,30; 2,40; 2,70; 3,00; 3,50; 3,80; 4,20; 4,25; 5,50; 6,00; 6,50; 7,50 мм с предельным отклонениями по ближайшему большему диаметру.

4. Теоретическая масса 1000 м проволоки приведена в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

1.2. Овальность проволоки не должна превышать предельного отклонения по диаметру.

По требованию предприятий электронной и часовой промышленности проволоку изготовляю с овальностью, не превышающей половины предельного отклонения по диаметру.

Пример  условного  обозначения Условные обозначения проставляются по схеме:

| Проволока Д | КР | Х | Х | … | XX | БрБ2 | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  | 15834-77 |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры (диаметр в мм) |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |

ГОСТ 15834-77 С. 3

при следующих сокращениях: способ изготовления:

холоднодеформированная    — Д;
форма сечения:    круглая	— КР;
точность изготовления:

нормальная	— Н,
повышенная             — П,
высокая                                  — В;

состояние:	мягкая                                    — М,

твердая	  — Т;

длина:	на катушках                           — КТ,

в мотках, бухтах	 — БТ.

Примеры   условных   обозначений

Проволоки повышенной точности изготовления, твердой, диаметром 0,30 мм, на катушках:

Проволока ДКРПТ 0,30 КТ БрБ2 ГОСТ 15834-77

То же, нормальной точности изготовления, мягкой, диаметром 6,3 мм, в мотках:

Проволока ДКРНМ 6,3 БТ БрБ2 ГОСТ 15834- 77 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Проволоку изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из бронзы марки БрБ2 с химическим составом по ГОСТ 18175.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. По состоянию материала проволоку изготовляют мягкой (закаленной) и твердой (холод-нодеформированной после закалки).

2.3. Поверхность проволоки должна быть чистой и гладкой, без трещин. Не допускаются поверхностные плены, риски, раковины, пузьфи, вмятины глубиной, превышающей (после контрольной зачистки) предельные отклонения по диаметру.

Допускаются на поверхности проволоки покраснения, потемнения, цвета побежалости.

Допускается определять качество поверхности по образцам, согласованным с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.4. Излом проволоки должен быть плотным и однородным без посторонних включений, расслоений, трещин и пустот.

2.5. Механические свойства проволоки в мягком (закаленном) и твердом (холоднодеформи-рованном после закалки) состояниях должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица   2

| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление в , кгс/мм2 (МПа), проволоки |  | Относительное удлинение после разрыва  , %, при расчетной длине образца проволоки 100мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мягкой | твердой | мягкой | твердой |
| От 0,06 до 0, 08 » 0,10 » 0.50 » 0,55 » 1,00 » 1,10 » 5,00 » 5,50 » 12,00 | 35—70(343—686) 40—65(392-637) 40—65(392-637) 40—65(392-637) 40—60(392-588) | 95—140(931-1372) 95—140(931-1372) 85—130(833-1274) 75—120(735—1176) 75—110(735-1078) | 15—60 20—60 20—60 25—60 30—60 | — — — — — |

Приме ч а н и я:

1. (Исключен, Изм. № 1).

2. Физико-химические свойства проволоки приведены в приложении 2.

2.6. Проволока должна быть подвергнута испытанию для определения способности к дисперсионному твердению.

#### С. 4 ГОСТ 15834—77

Механические свойства образцов проволоки, подвергнутых дисперсионному твердению мягкого и твердого состояния, должны соответствовать указанным в табл. 3.

### Таблица 3

| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление В , кгс/мм2 (МПа), проволоки |  | Относительное удлинение по разрыва  , %, при расчетной длине образца проволоки 100мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мягкой | твердой | мягкой | твердой |
| От 0,06 до 0,90 » 1,00 » 12,00 | 110—150(1078-1470) 110—160(1078-1568) | Не менее 120(1176) Не менее 120(1176) | __ | Не менее 1,0 Не менее 1,0 |

Примечания:

1. (Исключен, Изм. № 1).

2. Режимы термической обработки образцов приведены в приложении 3.

3. По  требованию  потребителя  временное  сопротивление  твердой   проволоки  должно  быть менее 133 (1303) кгс/мм2 (МПа).

2.5, 2.6. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.7. При испытании на навивку проволока не должна давать трещин и расслоений.

2.8. На образцах, вырезанных вдоль направления деформации, после дисперсионного твердения должно быть равномерное распределение включений у-фазы, устанавливаемое по образцам согласованным в установленном порядке.

Средняя величина зерна проволоки в мягком состоянии не должна превышать 50 мкм.

2.9. Масса отрезка проволоки в мотке (на катушке) приведена в приложении 4.

Количество мотков (катушек) пониженной массы не должно быть более 10 % массы партии

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Проволоку принимают партиями. Партия должна состоять из проволоки одного диаметра одной точности изготовления, одного состояния материала и должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим: ….

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.2. Определение диаметра проволоки и овальности производят не менее чем в двух местах в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного и того же сечения проволоки микрометром по ГОСТ 4381 и ГОСТ 6507 или другими средствами измерений, обеспечивающими необходимую точность.

Контроль размеров проволоки проводят с заданной вероятностью 97,5 %. ….

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Проволоку диаметром менее 0,5 мм наматывают на катушки, а диаметром 0,5 мм и более свертывают в мотки. По требованию потребителя мягкую проволоку диаметром от 0,5 до 1,0 мм включительно наматывают на катушки. ….

С. 8 ГОСТ 15834-77

ПРИЛОЖЕНИЕ1 Рекомендуемое

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 м ПРОВОЛОКИ ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ

| Диаметр проволоки, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая масса 1000 м, кг | Диаметр проволоки, мм | Площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая масса 1000 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 0,003 | 0,023 | 2,00 | 3,141 | 25,756 |
| 0,08 | 0,005 | 0,041 | 2,20 | 3,799 | 31,155 |
| 0,10 | 0,008 | 0,064 | 2,30 | 4,153 | 34,052 |
| 0,12 | 0,011 | 0,093 | 2,40 | 4,522 | 37,077 |
| 0,14 | 0,015 | 0,126 | 2,50 | 4,906 | 40,231 |
| 0,15 | 0,018 | 0,145 | 2,60 | 5,307 | 43,514 |
| 0,16 | 0,020 | 0,165 | 2,70 | 5,723 | 46,926 |
| 0,20 | 0,031 | 0,257 | 2,80 | 6,154 | 50,466 |
| 0,22 | 0,038 | 0,312 | 3,00 | 7,065 | 57,933 |
| 0,25 | 0,049 | 0,402 | 3,20 | 8,038 | 65,915 |
| 0,30 | 0,071 | 0,579 | 3,50 | 9,610 | 78,804 |
| 0,35 | 0,096 | 0,788 | 3,60 | 10,174 | 83,424 |
| 0,40 | 0,126 | 1,030 | 3,80 | 11,335 | 92,950 |
| 0,45 | 0,159 | 1,303 | 4,00 | 12,560 | 102,992 |
| 0,50 | 0,196 | 1,609 | 4,20 | 13,847 | 113,549 |
| 0,55 | 0,237 | 1,947 | 4,25 | 14,177 | 116,252 |
| 0,60 | 0,283 | 2,317 | 4,50 | 15,896 | 130,349 |
| 0,63 | 0,312 | 2,555 | 5,00 | 19,625 | 160,925 |
| 0,65 | 0,332 | 2,720 | 5,50 | 23,746 | 194,719 |
| 0,70 | 0,385 | 3,154 | 5,60 | 24,618 | 201,864 |
| 0,80 | 0,502 | 4,120 | 6,00 | 28,260 | 231,732 |
| 0,90 | 0,636 | 5,214 | 6,30 | 31,157 | 255,484 |
| ,00 | 0,785 | 6,437 | 6,50 | 33,166 | 271,963 |
| ДО | 0,950 | 7,789 | 7,00 | 38,465 | 315,413 |
| ,20 | 1,130 | 9,269 | 7,50 | 44,156 | 362,081 |
| ,30 | 1,327 | 10,879 | 8,00 | 50,240 | 411,968 |
| ,40 | 1,539 | 12,616 | 9,00 | 63,585 | 521,397 |
| ,50 | 1,766 | 14,483 | 10,00 | 78,500 | 643,700 |
| 1,60 | 2,010 | 16,479 | 11,00 | 94,985 | 778,877 |
| 1,70 | 2,269 | 18,603 | 12,00 | 113,040 | 926,928 |
| 1,80 | 2,543 | 20,856 |  |  |  |

Примечание. При расчете теоретической массы проволоки плотность бронзы принята равной 8,2 г/см3.

ГОСТ 15834-77 С. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОВОЛОКИ ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ МАРКИ БрБ2

| Параметр | Норма для проволоки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мягкой |  | твердой |  |
|  | без дисперсионного твердения | после дисперсионного твердения | без дисперсионного твердения | после дисперсионного твердения |
| Модуль нормальной упругости, кгс/мм2 (МПа) Предел упругости при растяжении  0,005 , кгс/мм2 (МПа) Удельное электросопро-тивление, Ом мм2/м Твердость по Виккерсу, кгс/мм2 (МПа) Условный предел текучести 0,2 кгс/мм2 (МПа) | 12000 (117600) 20(196) 0,10 100(980) 24(235) | 13000 (127400) 80(784) 0,07 320(3136) 110(1078) | 12000 (117600) 60(588) 0,20 180(1764).. 75(735) | 13500 (132300) 100(980) 0,08 360(3528) 140(1372) |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Обязательное

РЕЖИМЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОБРАЗЦОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ БЕРИЛЛИЕВОЙ БРОНЗЫ

1. Температура нагрева под закалку — (780±10) °С, выдержка при температуре нагрева в течение 10—20 мин, затем быстрое охлаждение в воде.

2. Температура старения (дисперсионного твердения) — (320±10) °С в течение 3 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обязательное

| Диаметр проволоки, мм | Масса отрезка проволоки в мотке (катушке), кг, не менее |  | Диаметр проволоки, мм | Масса отрезка проволоки в мотке (катушке), кг, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормальная | пониженная |  | нормальная | пониженная |
| От 0,06 до 0,08 » 0,10 » 0,16 » 0,20 » 0,30 » 0,35 » 0,40 | 0,05 0,10 0,20 0,30 | 0,02 0,05 0,10 0,15 | От 0,45 до 0,60 » 0,63 » 0,80 » 0,90 » 2,00 » 2,20 » 12,00 | 0,50 1,00 2,00 5,00 | 0,25 0,50 1,00 3,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. (Введено дополнительно, Изм. № 2).