УДК 669.3 – 462 : 006.354	   Группе В64
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    СТАНДАРТ    СОЮЗА   ССР

ТРУБЫ МЕДНЫЕ

ГОСТ
Технические условия	    617-90

ОКП 18 4450

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на медные круглые тянутые, холоднокатаные и прессованные трубы общего назначения.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трубы изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из меди марок M1, M1р, M2, М2р, М3, М3р с химическим составом по ГОСТ 859, томпака марки Л96 с химическим составом по ГОСТ 15527.

# Трубы для токопроводящих изделий изготовляют из меди марок M1 и M2.

Трубы из томпака марки Л96 изготовляют диаметром до 30 мм включительно тянутыми и холоднокатаными.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Наружный диаметр, толщина стенки тянутых и холодно-катаных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в табл.1.

Таблица 1                                                                        ГОСТ 617—90 С. 2

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 ±0,08 | 1,0 ±0,10 | 1,2 ±0,12 | 1,5 ±0,15 | 2,0 ±0,20 | 2,5 ±0,25 | 3,0 ±0,25 | 3,5 ±0,30 |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | - 0,15 | 0,049 0,072 0,094 0,116 0,139 0,161 0,183 0,206 | - 0,084 0,112 0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 | - - 0,127 0,161 - 0,228 - 0,295 | - - - 0,189 0,231 0,272 0,314 0,356 | - - - 0,224 - 0,335 0,391 0,447 | - - - - - - 0,454 - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 | - 0,20 | - 0,250 - - - 0,340 - - | - 0,307 0,335 0,363 0,391 0,419 0,447 0,475 | - 0,362 - - - 0,496 - - | 0,398 0,440 0,482 0,524 0,566 0,608 - 0,692 | 0,503 0,559 0,615 0,671 - 0,782 0,838 0,894 | 0,594 - 0,734 0,803 0,873 - - - | 0,671 - 0,838 0,992 - 1,090 - 1,258 | - - - - 1,125 - - 1,418 |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 (27) 28 30 | - 0,24 | - - - - - - - - - - - | 0,503 0,531 - 0,587 - 0,643 0,671 0,699 0,727 0,755 0,810 | - 0,630 - 0,697 - - 0,798 - - 0,899 - | 0,734 0,776 - 0,859 0,901 0,943 0,985 1,026 - 1,111 1,198 | 0,950 1,006 - 1,118 - 1,230 1,286 1,341 - 1,453 1,565 | - 1,223 - 1,362 - 1,502 1,572 1,642 - - 1,921 | - 1,425 1,510 1,593 - 1,761 1,844 1,928 2,012 2,096 2,264 | - - - - - - 2,103 - - - 2,592 |
| (31) 32 33 34 35 36 37 38 40 42 45 48 | - 0,30 | - - - - - - - - - - - - | - 0,866 - 0,922 0,950 - - 1,034 1,090 1,146 1,230 - | - 1,033 - - 1,34 1,167 - - - 1,368 - - | - 1,279 - 1,362 1,404 1,446 - 1,530 1,614 1,698 1,823 1,949 | - 1,677 - 1,788 - 1,900 - - 2,123 2,236 2,403 2,571 | - 2,061 - 2,201 2,271 2,240 - 2,480 2,620 2,760 2,969 - | 2,347 2,431 2,516 2,599 - 2,767 2,852 2,934 3,102 - 3,521 3,377 | 2,690 - 2,885 2,983 - - - - - - 4,059 - |
| 50 (51) 53 (54) 55 58 60 63 65 68 70 75 76 | - 0,40 | - - - - - - - - - - - - - | 1,368 - - - 1,509 - 1,649 - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 2,033 - 2,159 - 2,243 - 2,452 2,578 - - 2,871 3,081 - | 2,683 - 2,850 2,906 2,962 - 3,242 3,409 3,521 - 3,801 4,080 | 3,319 3,383 - - 3,668 3,877 4,017 2,227 4,367 - 4,716 5,065 - | 3,940 4,024 4,192 - 4,360 - 4,779 5,030 5,198 - 5,671 6,036 6,120 | - - 4,842 - 5,037 5,331 5,526 - 6,015 - 6,504 6,996 - |

С. 3  ГОСТ 617—90 					       продолжение табл. 1

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,0 ±0,30 | 4,5 ±0,35 | 5,0 ±0,40 | 6,0 ±0,50 | 7,0 ±0,60 | 8,0 ±0,60 | 10,0 ±0,75 |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 | - 0,15 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 | - 0,20 | - - - - - 1,341 - 1,565 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
| 19 20 21 22 23 24 25 26 (27) 28 30 | - 0,24 | - 1,789 - 2,012 - 2,236 - - - - - | - - - - 2,326 - - - - - - | - 2,096 - 2,375 - 2,655 2,795 2,934 3,074 3,214 3,493 | - - - 2,684 - 3,019 3,187 3,354 - - - | - - - - - 3,326 - 3,717 - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
| (31) 32 33 34 35 36 37 38 40 42 45 48 | - 0,30 | - 3,130 - 3,354 - 3,577 - 3,801 4,024 - - 4,918 | 3,333 3,458 - 3,710 - - - - - - - - | - 3,773 - 4,052 4,192 4,332 - - 4,890 5,170 5,589 6,008 | - - - 4,695 - - - - - - - - | - - - - - 5,676 - - 6,456 - - - | - - - - - - - - - - - - | - - - 6,707 - - - - 8,384 - - - |
| 50 (51) 53 (54) 55 58 60 63 65 68 70 75 76 | - 0,40 | 5,142 - 5,477 - 5,701 6,036 6,260 6,595 - 7,154 7,378 7,937 8,048 | - - - - 6,351 6,728 - - - - - - - | 6,288 - - - 6,986 - 7,685 8,104 8,384 - 9,082 9,781 - | - - - - - 8,728 - 9,558 - - - - - | - - - - - - - 10,96 11,35 - - - - | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 15,37 - - - - |

Продолжение табл. 1                                                         ГОСТ 617—90 С. 4

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 ±0,08 | 1,0 ±0,10 | 1,2 ±0,12 | 1,5 ±0,15 | 2,0 ±0,20 | 2,5 ±0,25 | 3,0 ±0,25 | 3,5 ±0,30 |
| 80 85 (86) 90 95 96 100 | - 0,50 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | 3,291 3,500 - 3,710 3,919 - 4,129 | 4,360 4,639 - - 5,198 - 5,477 | 5,415 5,764 - 6,113 6,462 - 6,812 | 6,456 - 6,959 - 7,713 7,797 8,131 | 8,496 9,054 - 8,461 - - 9,439 |
| 104 105 106 107 108 110 114 115 116 120 | ± 0,30 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | 5,701 - - - - - 6,260 - - - | - 7,161 - - - - - 7,860 - - | - - 8,635 - - - - - 9,470 - | - - - 10,12 - - - - - - |
| 122 124 125 128 129 130 131 132 135 137 139 | ± 0,40 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - 6,870 - 7,090 - - - - - - | - - 8,560 - - 8,910 - - - - - | - - 10,23 - - - 10,73 - - - - | - - - - - - - 12,57 - - - |
| 144 145 146 150 155 156 157 158 160 165 166 168 170 | ± 0,50 | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 7,940 - - - - - - - - - - - - | - 9,960 - - 10,65 - - - 11,00 11,35 - - - | - - 11,99 - - 12,83 - - 13,16 - 13,67 - - | - - - - - - 15,01 - - - - - - |
| 180 181 182 183 185 189 200 206 207 208 210 | ± 0,70 | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - 14,92 - - - - - 17,02 - - - | - - 17,46 - - - - - 19,90 - - |

С. 5  ГОСТ 617—90 					       продолжение табл. 1

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,0 ±0,30 | 4,5 ±0,35 | 5,0 ±0,40 | 6,0 ±0,50 | 7,0 ±0,60 | 8,0 ±0,60 | 10,0 ±0,75 |
| 80 85 (86) 90 95 96 100 | - 0,50 | 8,496 9,054 - - - - 10,73 | - 10,12 - 10,75 - - - | 10,48 11,18 - 11,88 12,58 - 13,27 | 12,41 - - - - - 15,76 | - 15,26 - - - - 18,19 | 16,10 - - - - - 20,57 | - 20,96 - - - - 25,15 |
| 104 105 106 107 108 110 114 115 116 120 | ± 0,30 | - - - - 11,63 - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - 14,67 - - - 16,07 | - - - - - - - - - - | - - - - - - 20,93 - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - 27,95 - - - 30,74 |
| 122 124 125 128 129 130 131 132 135 137 139 | ± 0,40 | - - 13,53 - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | - - 16,77 - - - - - 18,16 - - | 19,45 - 18,95 - - - - - - 21,97 - | - 22,89 - 23,67 - - - - - - 25,82 | - - 20,30 - - 27,28 - - - - - | - - 32,14 - - 33,53 - - - - - |
| 144 145 146 150 155 156 157 158 160 165 166 168 170 | ± 0,50 | - - - - - - - 17,21 17,44 - - 18,33 - | - - - - - - - - - - - - - | - - - 20,26 - - - - 21,66 - - - 23,06 | - - - - - - - - 25,82 - - - - | - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - 33,98 - - - - | - 37,73 - - - - - - 41,92 - - - 44,71 |
| 180 181 182 183 185 189 200 206 207 208 210 | ± 0,70 | - - - 20,01 - - - - - 22,80 - | - - - - - - - - - - - | - - - - 25,15 - - - - - 28,64 | - - - - - - - - - - - | - - - - - 35,60 - - - - - | - - - - - - 42,92 - - - - | 47,51 - - - - - 53,10 - - - - |

ГОСТ 617—90 С. 6

Продолжение табл. 1

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,8 ±0,08 | 1,0 ±0,10 | 1,2 ±0,12 | 1,5 ±0,15 | 2,0 ±0,20 | 2,5 ±0,25 | 3,0 ±0,25 | 3,5 ±0,30 |
| 212 214 231 232 233 235 | ±- 0,70 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - 19,12 - - - | - - - 22,35 - - |
| 239 250 258 260 282 283 300 307 308 310 315 332 350 357 358 360 | ± 0,90 | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - 27,24 - - 29,69 - - - 32,13 - 34,58 - - |

продолжение табл. 1

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,0 ±0,30 | 4,5 ±0,35 | 5,0 ±0,40 | 6,0 ±0,50 | 7,0 ±0,60 | 8,0 ±0,60 | 10,0 ±0,75 |
| 212 214 231 232 233 235 | ± 0,70 | - - - - 25,60 - | - - - - - - | - - - - - 32,14 | 34,54 - - - - - | - 40,49 - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| 239 250 258 260 282 283 300 307 308 310 315 332 350 357 358 360 | ± 0,90 | - - 28,39 - - 31,19 - - 33,98 - - - - - 39,57 - | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - 35,63 - - - - - 42,62 - - - - - 49,60 | - - - - - - - - - - - - - - - - | 45,38 - - - - - - - - - - - 67,10 - - - | - 54,10 - - - - 65,28 - - - 68,64 - 76,46 - - - | - 57,07 - - - - - - - - 85,24 - - - - - |

С. 7  ГОСТ 617—90

Примечания:

1. Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру и номинальной толщине стенки. Плотность меди принята равной 8,9 г/см3. Теоретическая масса является справочной.

2. Размеры труб, заключенные в скобках, не рекомендуемые.

Таблица 2

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,0 ±0,5 | 6,0 ±0,6 | 7,0 ±0,7 | 7,5 ±0,75 | 8,0 ±0,8 | 8,5 ±0,85 | 10,0 ±1,0 |
| 30 32 34 36 | ± 0,35 | 3,493 3,772 - 4,331 | - 4,359 4,695 - | - - - 5,673 | - - - - | - - - - | - - - - | - - 6,707 - |
| 38 40 42 44 45 | ± 0,4 | - 4,890 - 5,452 5,589 | 5,365 - 6,036 - - | - 6,465 - 7,242 - | - 6,811 - - - | - - 7,601 - - | - 7,482 - - - | - 8,383 - - - |
| 46 50 | ± 0,5 | - 6,287 | - - | - - | - 8,907 | 8,495 - | - - | 10,06 11,18 |
| 55 60 | ± 0,6 | 6,986 7,685 | - - | - - | 9,955 11,00 | - - | - - | 12,58 13,97 |
| 65 70 | ± 0,7 | 8,383 9,082 | - - | - - | 12,05 13,10 | - - | - - | 15,37 16,77 |
| 75 80 | ± 0,8 | - - | - - | - - | 14,15 - | - - | - - | 18,16 19,56 |
| 85 90 | ± 0,9 | - - | - - | - - | - 17,29 | - - | - - | 20,90 22,36 |
| 95 100 105 | ± 1,0 | - - - | - - - | - - - | 18,34 - - | - - - | - - - | 23,75 25,15 - |
| 110 | ± 1,1 | - | - | - | - | - | - | 27,94 |
| 115 120 | ± 1,2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 30,74 |
| 125 130 | ± 1,3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 33,53 |
| 135 140 | ± 1,4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 36,33 |
| 145 150 | ± 1,5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 39,12 |
| 155 160 | ± 1,6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 41,92 |
| 165 170 | ± 1,7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 44,71 |
| 175 180 | ± 1,8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 47,51 |
| 185 190 | ± 1,9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 50,30 |

ГОСТ 617—90 С. 8

Продолжение табл. 2

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12,5 ±1,2 | 15,0 ±1,4 | 17,5 ±1,6 | 20,0 ±1,8 | 22,5 ±1,8 | 25,0 ±2,0 | 27,5 ±2,2 | 30,0 ±2,4 |
| 30 32 34 36 | ± 0,35 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 38 40 42 44 45 | ± 0,4 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 46 50 | ± 0,5 | - 13,10 | - 14,67 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 55 60 | ± 0,6 | 14,85 16,59 | 16,77 18,86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 65 70 | ± 0,7 | 18,34 20,09 | 20,96 23,05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 75 80 | ± 0,8 | 21,83 23,58 | 25,15 27,25 | 28,12 30,56 | - 33,53 | - - | - - | - - | - - |
| 85 90 | ± 0,9 | 25,32 27,07 | 29,34 31,44 | 33,01 35,45 | 26,33 39,12 | 39,30 42,44 | - 45,41 | - - | - - |
| 95 100 105 | ± 1,0 | 28,85 30,56 32,31 | 33,53 35,63 37,72 | 37,90 40,34 42,79 | 41,92 44,71 47,52 | 45,58 48,73 51,87 | 48,90 52,40 55,89 | 51,87 55,71 59,56 | - 58,68 62,87 |
| 110 | ± 1,1 | 34,06 | 39,82 | 45,23 | 50,30 | 55,02 | 59,38 | 63,40 | 67,07 |
| 115 120 | ± 1,2 | 35,80 - | 41,92 44,01 | 47,68 50,13 | 53,09 55,89 | 58,16 61,30 | 62,87 66,37 | 67,24 71,08 | 71,26 73,45 |
| 125 130 | ± 1,3 | 39,30 - | - 48,20 | 52,57 - | 58,68 61,48 | 64,45 67,69 | 69,66 73,35 | 74,99 78,77 | 79,64 83,83 |
| 135 140 | ± 1,4 | 42,79 - | - - | 57,46 - | - - | 70,73 - | 76,85 - | 82,61 - | 88,02 - |
| 145 150 | ± 1,5 | 46,28 - | - 56,59 | 62,35 - | - 72,65 | 77,02 - | - 87,33 | 90,29 - | 96,41 100,6 |
| 155 160 | ± 1,6 | 49,78 - | - 60,78 | 67,24 - | - 78,24 | 83,31 - | - 94,31 | 97,98 - | - 109,0 |
| 165 170 | ± 1,7 | 53,27 - | - 64,97 | 72,13 - | - 83,83 | 89,60 - | - 100,3 | 105,7 - | - 117,4 |
| 175 180 | ± 1,8 | 56,76 - | - 69,16 | 77,02 - | - 89,42 | 95,88 - | - 108,3 | 113,4 - | - 125,8 |
| 185 190 | ± 1,9 | 60,25 - | - 73,25 | 81,91 | - 95,01 | 102,2 - | - 115,3 | 121,0 - | - 134,1 |

С. 9  ГОСТ 617—90

Продолжение табл. 2

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5,0 ±0,5 | 6,0 ±0,6 | 7,0 ±0,7 | 7,5 ±0,75 | 8,0 ±0,8 | 8,5 ±0,85 | 10,0 ±1,0 |
| 195 200 | ± 2,0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 53,09 |
| 210 220 | ± 2,2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 55,89 58,68 |
| 230 240 250 | ± 2,5 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 61,48 64,27 - |
| 260 270 280 | ± 2,8 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 69,86 - 75,45 |

Продолжение табл. 2

| Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12,5 ±1,2 | 15,0 ±1,4 | 17,5 ±1,6 | 20,0 ±1,8 | 22,5 ±1,8 | 25,0 ±2,0 | 27,5 ±2,2 | 30,0 ±2,4 |
| 195 200 | ± 2,0 | 68,75 - | - 77,65 | 86,80 - | - 100,6 | 108,5 - | - 122,3 | 128,7 - | - 142,5 |
| 210 220 | ± 2,2 | - - | 81,74 85,93 | - - | 106,2 111,8 | - - | 129,2 136,2 | - - | 150,9 159,3 |
| 230 240 250 | ± 2,5 | - - - | 90,12 94,31 98,50 | - - - | 117,4 123,0 128,5 | - - - | 143,2 150,2 157,2 | - - - | 167,7 176,1 184,4 |
| 260 270 280 | ± 2,8 | - - - | - 106,9 - | - - - | 134,1 - 145,3 | - - - | 164,2 171,2 - | - - - | 192,8 201,2 209,6 |

Примечание. Теоретическая масса вычислена по номинальному диаметру   и номинальной толщине стенки. Плотность меди принята равной 8,9 г/см3. Теоретическая масса является справочной.

С. 10 ГОСТ 617—90

1.2.2. Наружный диаметр, толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в табл.2.

1.2.3. По длине трубы изготовляют:

немерной длины:

от 1,5 до 6 м — тянутые и холоднокатаные;

от 1 до 6 м — прессованные.

Примечание. Допускаются трубы тянутые и холоднокатаные длиной менее 1,5 м, но не менее 1 м, прессованные длиной менее 1 м, но не менее 0,5 м в количестве не более 10 % массы партии;

мерной длины или кратной мерной длины—в пределах немерной длины— тянутые и холоднокатаные;

длиной не менее 10 м в бухтах — тянутые трубы с толщиной стенки до 2,5 мм включительно и с наружным диаметром до 12 мм включительно—в мягком и твердом состоянии, более 12 до 18 мм включительно — в твердом состоянии-

1.2.4. Предельные отклонения по длине труб мерной длины должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

мм

| Наружный диаметр труб | Предельные отклонения по длине труб |  |
| --- | --- | --- |
|  | менее 2000 | 2000 и более |
| От 3 до 50 включ. Св. 50 » 150 » » 150 | +6 +10 +18 | +10 +15 +24 |

Трубы кратной мерной длины должны изготовлять с припуском 5 мм на каждый рез и с предельными отклонениями на общую длину, установленными для труб мерной длины.

Условные обозначения труб проставляют по схеме

| Труба Г | КР | Х | Х | … | XX | … | … | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ изготовления |  |  |  |  |  |  |  | 617 |
| Форма сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точность изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |

ГОСТ 617—90 С. 11

при следующих сокращениях:

| Способ изготовления: тянутая, холоднокатаная прессованная Форма сечения: круглая Точность изготовления: нормальная повышенная Состояние: мягкое полутвердое твердое мягкое повышенной пластичности полутвердое повышенной прочности Длина: немерная твердое повышенной прочности кратная мерной в бухтах Особые условия: трубы в бухтах увеличенной длины трубы повышенной точности по длине трубы высокой точности по кривизне | —Д — Г - КР - Н - П - М - П - Т - Л - Р - Ч - НД - КД - БТ - У - Б - К |
| --- | --- |

Примечание. Знак X ставится вместо отсутствующих данных, кроме обозначения длины и особых условий.

Примеры условного обозначения:

Труба тянутая, круглая, нормальной точности изготовления, мягкая, наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 3000 мм, повышенной точности по длине, из меди марки М2:

###### Труба ДКРНМ 28х3Х3000 М2Б ГОСТ 617—90

Труба прессованная, круглая, наружным диаметром 90 мм и внутренним диаметром 60 мм, немерной длины, из меди марки МЗ:

##### Труба ГКРХХ 90Х60 НД МЗ ГОСТ 617—90

1.3. Характеристики

1.3.1. Базовое исполнение

1.3.1.1. Тянутые и холоднокатаные трубы изготовляют в мягком и твердом состояниях.

1.3.1.2. Наружная и внутренняя поверхности труб должны быть свободными от загрязнений, затрудняющих визуальный осмотр, без трещин, расслоений, плен, пузырей, раковин и надрывов.

Допускаются отдельные поверхностные дефекты-вмятины, углубления, забоины, риски, мелкие плены, задиры, если они не выводят трубы при контрольной зачистке за предельные отклонения по размерам.

На поверхности труб допускаются кольцеватость, цвета побежалости, следы правки, малозначительные местные потемнения.

С. 12 ГОСТ 617—90

1.3.1.3. Трубы должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев.

Косина реза не должна превышать, мм:

2 — для труб наружным диаметром до 20 мм;

3              »     »        »          »         св. 20   до 50 мм;

4              »     »        »          »         » 50       » 100 мм;

5              »     »        »          »         » 100     » 170 мм;

7              »     »        »          »         » 170 мм.

Допускается изготовление труб в бухтах с обрубленными концами.

1.3.1.4. Разностенность не должна выводить размеры труб за предельные отклонения по толщине стенки.

Овальность для тянутых и холоднокатаных труб твердого и полутвердого состояния с толщиной стенки не менее 1/30 наружного диаметра и прессованных труб толщиной стенки не менее 1/15 наружного диаметра не должна выводить размеры труб за предельные отклонения по наружному диаметру.

Овальность не устанавливается:

для труб, изготовленных в бухтах;

тянутых и холоднокатаных труб в мягком состоянии;

тянутых и холоднокатаных труб в полутвердом и твердом состояниях толщиной стенки менее 1/30 наружного диаметра;

прессованных труб толщиной стенки менее 1/15 наружного диаметра, 1.3.1.5. Тянутые и холоднокатаные (твердые и полутвердые) трубы с наружным диаметром свыше 10 мм в отрезках, а также прессованные трубы должны быть выправлены. Кривизна на 1 м длины трубы не должна превышать значений, приведенных в табл.4.

Таблица 4

MM

| Способ изготовления | Наружный диаметр трубы | Кривизна на 1 я длины, не более |
| --- | --- | --- |
| Тянутые и холоднокатаные (полутвердые и твердые) | От 11 до 60 Св. 60 | 3 5 |
| Прессованные | До 150 Св. 150 | 5 15 |

Общая кривизна не должна превышать произведения кривизны на 1 м длины на общую длину трубы в метрах.

Кривизну не устанавливают:

для труб, изготовленных в бухтах;

для тянутых и холоднокатаных труб в мягком состоянии;

для тянутых и холоднокатаных труб в полутвердом и твердом состоянии с наружным диаметром менее 11 мм.

ГОСТ 617—90 С. 13

1.3.1.6. Механические свойства труб должны соответствовать приведенным в табл.5.

Таблица 5

| Способ изготовления | Состояние материала | Временное сопротивление в, МПа (кгс/мм2) не менее | Относительное удлинение после разрыва. % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 |
|  |  |  | не менее |  |
| Тянутые и холоднокатаные | Мягкое Полутвердое Твердое | 200(20 240(25) 280(29) | 38 10 3 | 35 8 2 |
| Прессованные диаметром: до 200. мм св. 200 мм | — | 190(19) 180(18) | 32 32 | 30 30 |

1.3.1.7. Трубы должны быть герметичными.

1.3.2. Исполнение по требованию потребителя

1.3.2.1. Трубы изготовляют с нормами предельных отклонений по наружному и внутреннему диаметрам…..

1.4. Маркировка

1.4.1. К каждому пучку (бухте) труб должен быть прикреплен ярлык с указанием: ….

1.5. Упаковка-

1.5.1. Трубы размерами, приведенными в табл. 6 (в том числе трубы в бухтах), упаковывают в деревянные ящики. ….

2. ПРИЕМКА

2.1. Трубы принимают партиями. Партия должна состоять из труб одной марки металла, одного размера, одного состояния материала, одной точности и способа изготовления и должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: ….

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.2. Наружный диаметр труб измеряют микрометром по ГОСТ 6507. Толщину стенки труб измеряют микрометром по ГОСТ 6507 или стенкомером индикаторным по ГОСТ 11358. ….

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Трубы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. ….